ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

代替 XB/T 801-1993

稀土冶炼企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products

of RE metallurgical enterprise

(预审稿)

20xx─xx─xx发布

20xx─xx─xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

发布

- 前    言

本标准目前尚无对应的国际标准。本标准是在原XB/T801-1993基础上，结合当前国内稀土冶炼企业的实际生产情况而修订的。

本标准与原XB/T801-1993相比，本标准作了以下修订：

——本标准中增加了对引用标准的说明，同时引入了能耗计量标准；

——增加了术语与定义；

——细化了生产耗能量计算的有关规定；增加了能源实物量的计量单位规定；

——调整了产品制作工艺。例如：取消了原碱度法生产氧化铕的工艺，取消了离子交换法生产氧化镨的工艺；

——调整了原标准中各产品的能耗等级指标；

——增加了资料性附录。

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由江阴加华新材料资源有限公司、包钢稀土高科技技术股份有限公司、中国标准化研究院负责起草。

本标准由xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxx参加起草。

本标准主要起草人：史卫东、肖睿、王静、谢建伟、xxx、xx、xxx、xxx。

本标准参加起草人：xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 801--1993。

稀土冶炼企业单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了稀土冶炼（湿法、金属、荧光粉、抛光粉）生产能源消耗（标准中简称能耗）限额的技术要求、计算原则、计算方法、统计范围。

本标准适用于稀土冶炼（湿法、金属、荧光粉、抛光粉）生产能耗的计算与考核。

本标准不适用于含稀土矿石直接堆浸工艺，能耗指标不适用于企业内部含稀土废料的综合回收。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标准名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | GB/T 4154 | 氧化镱 | XB/T 203 | 金属钇 | XB/T 218 |
| 氧化铈 | GB/T 4155 | 氧化镥 | XB/T 204 | 混合氯化稀土 | GB/T 4148 |
| 氧化镨 | GB/T 5239 | 氧化钇 | GB/T 3503 | 稀土抛光粉 | GB/T 20165 |
| 氧化钕 | GB/T 5240 | 荧光级氧化钇铕 | GB/T 16482 | 混合稀土金属 | GB/T 4153 |
| 氧化钐 | GB/T 2969 | 金属镧 | GB/T 15677 | 打火石 | GB/T 4383 |
| 氧化铕 | GB/T 3504 | 金属铈 | XB/T 217 | 灯用稀土三基色荧光粉 | GB/T 14633 |
| 氧化钆 | GB/T 2526 | 金属镨 | GB/T 19395 |  |  |
| 氧化铽 | GB/T 12144 | 金属钕 | GB/T 9967 |  |  |
| 氧化镝 | GB/T 13558 | 金属钐 | GB/T 2968 |  |  |
| 氧化钬 | XB/T 201 | 金属钆 | XB/T 212 |  |  |
| 氧化铒 | GB/T 15678 | 金属铽 | GB/T 20893 |  |  |
| 氧化铥 | XB/T 202 | 金属镝 | GB/T 15071 |  |  |

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3  术语、定义

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1  工序能源单耗

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.2  工序实物单耗

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

3.3 工艺能源单耗

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.4 辅助能耗

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗。

3.5 综合能源单耗

即单位产品综合能耗,是指工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

3.6 能源的等价值

生产单位数量的二次能源或耗能工质所消耗的各种能源折算成一次能源的能量。

3.7能量的当量值

按照物理学电热当量、热功当量、电功当量换算的各种能源折算成一次能源的能量。

3.8标准煤

用能单位实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。低（位）发热量等于29307千焦（kJ）的燃料，称为1千克标准煤（1kgce）。

3.9一次能源

一次能源是指自然界中以现成形式存在，不经任阿改变或转换的天然能源资源。

3.10 二次能源

二次能源是指为了满足生产工艺和生活的特定需要以及合理利用能源，将一次能源直接或间接加工转换产生的其它种类和形式的人工能源。

3.11 当量热值

当量热值又称理论热值(或实际发热值)是指某种能源一个度量单位本身所含热量。

3.12 等价热值

等价热值是指加工转换产出的某种二次能源与相应投入的一次能源的当量，由于加工转换效率不同，同一能源的等价热值是个变动值。某能源介质的等价热值＝生产该介质投入的能源/该介质的产量＝该介质的当量热值/转换效率

4 企业生产耗能量计算的有关规定

4.1 企业计划统计期内的能源消耗量应符合下列规定：

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源（原煤、原油、天然

气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压

缩空气等）所消耗的能源。

企业生产耗能量＝企业购入能量±库存能源减增量-外销能源量-生活用能量-工程建设耗能量,

上式各类能源消耗量一律以吨标准煤为计算单位。

4.2 产品工艺能耗的计算原则：

4.2.1 产品工艺耗能量包括生产过程直接消耗的能源量及为生产服务的车间辅助耗能量。

4.2.2 产品工艺耗能量指主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统；不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必需包括在内。

注:生活用能指企业系统内的宿舍、食堂、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能。

4.2.3 由同一生产线生产的稀土产品，当能源消耗不能分别计量时，各产品的耗能量以投入原料的稀土

金属含量比例分摊。

4.2.4企业自产的二次能源及耗能工质，如蒸汽、新水、纯水、循环水、压缩空气等计入产品工艺能耗

时，按企业转换每单位产出量实际消耗的能源品种实物量折算标准煤。

4.2.5 计入单位产品工艺能耗的外购新水按每万吨消耗2t标准煤折算。外购蒸汽按供应单位提供的等

价折算标准煤。

4.2.6 计入单位产品工艺能耗的电量（包括自发电）按国家统计部门规定的折算系数折算标准煤。企业

自发电的实际单位能耗与国家规定的单位能耗之间的差值，摊入企业产品的综合能耗。

4.2.7 计入单位产品工艺能耗的煤炭、焦炭、重油、煤气、天然气等，以实际的低位发热值折算为标准

煤，无实测条件时，以供应单位提供的发热值或国家统计部门规定的折算系数折算为标准煤。

4.2.8 所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。

4.2.9 设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按 GB/T 2589 的规定进行。

5  能源实物量的计量、计算规定

5.1  能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和 GB/T 17167 的规定。

各种能源的计量单位：

企业生产能耗量、产品工艺能耗量(或称产品直接综合能耗)、产品综合能耗量的单位：kgce、tce

（千克标煤、吨标煤）

煤、焦炭、重油的单位： kg、t、10 t（千克、吨、万吨）

电的单位： kW·h、10 kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）

蒸汽的单位： kg、t 或kJ、GJ（千克、吨或千焦、百万千焦）

煤气、压缩空气、氧气的单位： m 、10  m （立方米、万立方米）

水的单位： t、10 t（吨、万吨）

5.2 各种能源(包括生产耗能工质消耗的能源) 折算标煤量方法

应以其低（位）发热量等于 29.3076MJ(兆焦) 的燃料，称为 1 kg 标煤。

外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算,参见附录 A。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算：企业能源转换自产时,按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录 B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数。

5.3 单位产品能耗的产品产量的规定

计算工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格产品产量。

所有产品产量，均以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5.4 其他

间接的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外

销中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.5 余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重

复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工

序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能

耗指标，应标明“未扣余热发电”（或 “含余热发电”）、 “未扣回收余热”等字样。

6  产品工艺能耗的计算口径及计算公式

6.1 工序(工艺)实物单耗的计算

工序(工艺)实物单耗按式（1）计算:

MS

E S  =                    ………………………………………………   ( 1 )

PZ

式中：

Es——某工序(工艺)的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦小时每吨（kW·h/t）、立方米每吨(m  /t)；

Ms——某工序(工艺)直接消耗的某种能源实物总量，千克（kg）、千瓦小时（kW·h）、立

方米(m )；

PZ——某工序(工艺)产出的合格产品总量，单位为吨（t）。

6.2 工序(工艺)能源单耗的计算

工序(工艺)能源单耗按式（2）计算：

EH

EI  =                    ………………………………………………   ( 2 )

PI

式中：

EI——某工序(工艺)能源单耗 ，单位为吨标煤每吨，(t ce/t)；

EH——某工序(工艺)直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为吨标煤（t ce）；

PZ——某工序(工艺)产出的合格稀土产品总量，单位为吨（t）。

注：该工序直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和为代数和，当含回收余热时，按第 5.5条处理。以免回收余热和外购能源重复计算。

6.3 工序（工艺）综合能源单耗的计算

工序（工艺）综合能源单耗按式（3）计算：

EZ= EI + EF   ………………………………………………………………（ 3 ）

式中：

EZ——某产品综合能源单耗，单位为吨标煤每吨，（t ce/t）；

EI——某产品工艺（工序）能源单耗，单位为吨标煤每吨，（t ce/t）；

EF——某产品间接辅助能耗及损耗分摊量，单位为吨标煤每吨，（t ce/t）。

6.4 单一稀土氧化物的工艺能耗按下列规定计算。

6.4.1 单一稀土氧化物的单位产品工艺能耗系指从稀土氧化物投入至产出合格的单一稀土氧化物所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（4）。

单一稀土氧化物工艺耗能量

单位产品工艺能耗 =                             （吨标准煤/吨）  ……………  ( 4 )

合格产品产量

6.4.2上列计算公式适用于以萃取法提取单一稀土氧化物的企业。

6.4.3 单一稀土氧化物合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

6.5 混合稀土金属的工艺能耗按下列规定计算

6.5.1混合稀土金属的单位产品工艺能耗系指从混合氯化稀土投入至产出合格混合稀土金属所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（5）。

混合稀土金属工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                       （吨标准煤/吨）  ……………………  ( 5 )

合格产品产量

6.5.2上列计算公式适用于氯化稀土结晶经熔盐电解制取混合稀土金属的企业。

6.5.3 混合稀土金属合格产品应符合GB/T4153质量标准。

6.6 稀土金属的工艺能耗按下列规定计算。

6.6.1稀土金属的单位产品工艺能耗系指从单一稀土氧化物投入至产出合格稀土金属所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（6）。

稀土金属工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                       （吨标准煤/吨）  ……………………  ( 6 )

合格产品产量

6.6.2上列计算公式适用于以金属热还原法制取稀土金属的企业。

6.6.3 稀土金属合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

6.7 打火石的工艺能耗按下列规定计算。

6.7.1打火石的单位产品工艺能耗系指从混合稀土金属投入至产出合格打火石所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（7）。

打火石工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                       （吨标准煤/吨）  ……………………  ( 7 )

合格产品产量

6.7.2 上列计算公式适用于以稀土熔炼挤压法生产打火石的企业。

6.7.3 打火石合格产品应符合GB/T4383质量标准。

6.8 灯用稀土三基色荧光粉的工艺能耗按下列规定计算。

6.8.1 灯用稀土三基色荧光粉的单位产品工艺能耗系指从氧化钇铕或其他稀土氧化投入至产出合格灯用稀土三基色荧光粉所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（8）。

灯用稀土三基色荧光粉工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                                   （吨标准煤/吨）  ……  ( 8 )

合格产品产量

6.8.2上列计算公式适用于以焙烧法生产灯用稀土三基色荧光粉的企业。

6.8.3 灯用稀土三基色荧光粉合格产品应符合GB/T14633质量标准。

6.9 混合氯化稀土的工艺能耗按下列规定计算。

6.9.1 混合氯化稀土的单位产品工艺能耗系指从稀土精矿投入至产品所消耗的能源量与其合格产品产量之比，即公式（9）。

氯化稀土工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                       （吨标准煤/吨）  ……………………  ( 9 )

合格产品产量

6.9.2 上列计算公式适用于以硫酸法从轻稀土矿物中提取混合稀土的企业。

6.9.3 混合氯化稀土合格产品应符合GB/T4148质量标准。

6.10 稀土抛光粉的工艺能耗按下列规定计算。

6.10.1 稀土抛光粉的单位产品工艺能耗系指从混合氯化稀土投入至产出合格稀土抛光粉所消耗的能源与其合格产品产量之比，即公式（10）。

稀土抛光粉工艺耗能量

单位产品工艺能耗=                       （吨标准煤/吨）  …………………  ( 10 )

合格产品产量

6.10.2 上列计算公式适用于以沉淀法生产稀土抛光粉的企业。

6.10.3 稀土抛光粉合格产品为以铈基稀土盐类为原料，经化学法加工制得的，总稀土含量REO≥88％ 的玻璃级产品。

7 考核企业产品能耗达标水平的计算方法

企业考核产品的工艺能耗量应占稀土生产工艺总耗能量的70％以上，在此前提下可综合考核产品能耗达标水平，其计算公式为（11）。

Σ产品产量*产品实际单位工艺耗能量

≤1  ……………………  ( 11 )

Σ产品产量*产品相应等级工艺耗能指标

6 稀土冶炼产品工艺能耗等级指标按表2规定

稀土冶炼产品工艺能耗等级指标按表2规定。

表2

| 序号 | 产品名称 | 单位：吨标准煤/吨 |  |  | 序号 | 产品名称 | 单位：吨标准煤/吨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家 一级 | 国家 二级 | 国家 三级 |  |  | 国家 一级 | 国家 二级 | 国家 三级 |
| 1 | 氧化镧 | 2.61 |  |  | 14 | 氧化镥 | 3.27 |  |  |
| 2 | 氧化铈 | 3.13 |  |  | 15 | 氧化钇 | 3.31 |  |  |
| 3 | 氧化镨 | 3.33 |  |  | 16 | 荧光级氧化钇铕 | 3.27 |  |  |
| 4 | 氧化钕 | 3.07 |  |  | 17 | 氧化镨钕 | 3.30 |  |  |
| 5 | 氧化钐 | 2.75 |  |  | 18 | 金属X |  |  |  |
| 6 | 氧化铕 | 3.70 |  |  | 19 | 打火石 |  |  |  |
| 7 | 氧化钆 | 2.71 |  |  | 20 | 稀土抛光粉 |  |  |  |
| 8 | 氧化镝 | 3.24 |  |  | 21 | 混合氯化稀土 |  |  |  |
| 9 | 氧化铽 | 2.36 |  |  | 22 | 混合稀土金属 |  |  |  |
| 10 | 氧化钬 | 2.57 |  |  | 23 | 灯用稀土三基色荧光粉 |  |  |  |
| 11 | 氧化铒 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 氧化铥 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氧化镱 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录A

- （资料性附录）

- 常用能源品种现行参考折标煤系数

- 表 A  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 平均低位发热量 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 20908 kJ/kg (5000 kcal/kg) | 0.7143 | Kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344 kJ/kg(6300 kcal/kg) | 0.900 | Kgce/kg |
| 重油 | 41816 kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 | Kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 | Kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 | Kgce/kg |
| 焦炭 | 28435 kJ/kg（6800kcal/kg）（灰分13.5%） | 0.9714 | Kgce/kg |
| 化石油气 | 50179 kJ/kg（12000 kcal/kg） | 1.7143 | Kgce/kg |
| 电力(当量值) | 3600 kJ/kW* h(860 kcal/ kW* h) | 0.1229 | kgce/(kW·h) |
| 热力 | ---- | 0.03412 | Kgce/MJ |
| 煤气 | 1 250×4.186 8kJ/m3 | 1.786 | tce/104 m3 |
| 天然气 | 38931 kJ/m3 (9310 kcal/m3) | 1.3300 | tce/103 m3 |
| 注1：蒸汽折标煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 注3：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 |  |  |  |

- 附录 B

- （资料性附录）

- 耗能工质能源等价参考值表

- B 常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值 MJ（兆焦） | 折标煤kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  | 立方米 | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |