--

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 13219—××××

代替GB/T 13219-1991

氧化钪

Scandium oxide

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准代替GB/T 13219-1991《氧化钪》。

本标准与GB/T 13219-1991《氧化钪》相比，主要变化如下：

——按GB/T17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的要求改用数字牌号；

——随着萃取工艺进步，将161025、161020、161030产品牌号合并为161030产品牌号，并从目前铝钪合金对氧化钪的产品需求出发，重新确定了161055、161050、161040、161035、161030产品牌号的考核指标；

——对原标准的试验方法部分进行了调整；

——本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。

由本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口

本标准由湖南稀土金属材料研究院负责起草。

本标准由有研稀土新材料股份有限公司、江西金世纪新材料公司参加起草。

本标准主要起草人： 翁国庆、刘荣丽、     、       、      、

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13219-1991。

氧化钪

1  范围

本标准规定了氧化钪的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以钛白粉生产过程中水解母液、钨渣、钛生产排放的氯化烟尘等为原料，用萃取法、离子交换法或萃取色层法等制得的氧化钪，供激光、电光源、原子能、电子、冶金等领域用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T8170-2008　 数值修约规则与期限数值的表示与判定；

GB/T 12690.2 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中灼减量

3  要求

3.1  化学成份

氧化钪的化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

3.2  外观

- 3.2.1  产品为白色粉末状，产品纯度越高颜色越白。

- 3.2.2  产品必须洁净，无肉眼可见夹杂物。

4  试验方法

- 4.1  稀土总量（REO）的分析方法参照附录A的规定进行。

- 4.2  稀土杂质含量的分析方法参照附录B的规定进行。

- 4.3  非稀土杂质含量分析方法参照附录C的规定进行。

- 4.4  灼减量的分析方法按GB/T 12690.2的规定进行。

- 4.5  数值修约按GB/T 8170-2008的规定进行。

- 4.6  产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | 161055 | 161050 | 161040 | 161035 | 161030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数)/ % | REO，不小于 |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | Sc2O3/REO，不小于 |  |  | 99.9995 | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀 土 杂 质 | （La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu+Y）xOy/REO | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.15 |
|  |  | 非 稀 土 杂 质 | SiO2 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | 0.010 | 0.020 |
|  |  |  | Fe2O3 | 0.00050 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.020 |
|  |  |  | CaO | 0.0010 | 0.0015 | 0.003 | 0.015 | 0.030 |
|  |  |  | ZrO2 | 0.00050 | 0.0015 | 0.0030 | 0.030 | 0.10 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0030 | 0.050 |
|  |  |  | TiO2 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 | 0.050 |
|  |  |  | CuO | 0.00050 | 0.0020 | 0.0050 | 0.020 | - |
|  |  |  | V2O5 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0020 | - |
|  |  |  | MgO | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | - | - |
|  |  |  | Na2O | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | - | - |
|  |  |  | NiO | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | - | - |
|  | 灼减，不大于 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4  取样与制样

化学成分的仲裁取样按表2规定进行。每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.5  检验结果判断

- 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判定该批产品不合格。

- 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1 每桶（箱、袋）外注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.1.2 产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,每袋(瓶)净重0.1kg、0.25kg、0.5kg、1kg。再将袋(瓶)置于铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)内，每铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)净重0.5kg、1kg、5kg、10kg。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。