前    言

本标准目前尚无对应的国际标准。随着近年稀土市场的发展和应用面的拓宽，对重稀土氧化物富集

物产品构成已经有了不同的要求，为此对原行业标准XB/T 208-1995《重稀土氧化物富集物》进行修订。

本标准与XB/T 208-1995《重稀土氧化物富集物》相比，主要变化如下：

——本标准按照GB/T 8710标准要求，将原产品牌号表示方法全部更改为数字牌号表示方法；

——本标准增加190080新牌号，其中化学成分氧化钇（Y2O3/REO）考核指标为≥80%；

——本标准所有牌号均增加了对烧失量、铁、铝的考核指标；

——本标准调整了牌号190075中钍的考核指标，由0.05%下调至0.03%；

——本标准调整了化学成份中钍的测定方法；

——本标准调整了化学成份中稀土总量测定方法

——本标准增加了化学成份中铁、铝含量的测定方法

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由江阴加华新材料资源有限公司负责起草。

本标准由广东珠江稀土有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司参加起草。

本标准主要起草人：史卫东、谢建伟、肖睿。

本标准参加起草人：金燕华、俞志春、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB/T 4050-1991 、XB/T 208-1995。

重 稀 土 氧 化 物 富 集 物

范围

本标准规定了重稀土氧化物富集物的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于用化学法制得的，从离子吸附型稀土矿中提取的、供深加工和冶金等用的重稀土氧化物富集物。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

3  要求

3.1  化学成份

产品牌号及化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

| 产 品 牌 号 | 190080 | 190075 | 190070 | 190065 | 190060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数），% | REO，不小于 | 98.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 92.0 |
|  | Y2O3/ REO，不小于 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质/REO | La2O3～Nd2O3/REO | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.10 | 0.10 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.0050 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.050 |
|  |  |  | ThO2 | 0.010 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 灼减(质量分数)/%，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

3.2  外观

3.2.1  本产品为粉末状。产品颜色为淡黄色。

3.2.2  产品必须洁净，无可见夹杂物。

- 试验方法

4.1  产品中稀土杂质含量的分析方法和主成分元素的分析方法按供方方法规定进行。

4.2  产品中灼减量的分析方法按GB/T12690.2-2002的规定进行。

4.3  产品中铝、铁含量的分析方法按GB/T12690.5-2003的规定进行。

4.4  产品中钍含量的分析方法按GB/T12690.12-2003的规定进行。

4.5  产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T14635的规定进行。

4.6  数值修约按GB/T8170规定的方法进行。

4.7  产品外观用目测检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成份和外观检验。

5.4  取样与制样

化学成分的仲裁取样按表2规定进行。每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.5  检验结果的判定

外观检验结果与本标准不符时，则直接判定该产品为不合格品。化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则该产品为不合格品。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  每桶（箱、袋）外注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净含量、毛重、出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.1.2  产品分装于双层塑料袋中,每袋净重50㎏。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T×××××—××××

代替XB/T208-1995

重稀土氧化物富集物

Aboundence with heavy RE oxides

(预审稿)

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布