YS/T XXX-XXXX

无铅锡基焊料

Lead-free solders

（送审稿）

××××-××-××   发布             ××××-××-××  实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

YS/T×××—2009

前   言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由云南锡业集团（控股）有限责任公司负责起草。

本标准起草单位：云南锡业集团（控股）有限责任公司

本标准主要起草人：

YS/T×××—2009

无铅锡基焊料

1 范围

本标准规定了无铅锡基焊料的产品要求、试验方法、检验规则、包装、标识、储存和运输、订货要求等内容。

本标准适用于金属锡为主要成份，不添加肋焊剂，按不同组分加入锌、铜、锑、银、铋、镍、铟等配制，经铸造或机械加工而成的合金焊料。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。

GB/T728    锡锭

GB/T8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T×××  无铅锡基焊料化学分析方法

3　定义、符号、单位和缩略语

下列定义、符号、单位和缩略语的适用于本标准。

3.1

合金

两种或两种以上元素组成具有金属性质的固体材料。

3.2

无铅锡基焊料 Lead-free solders

指以锡金属为主分，铅含量不大于0.05%（质量分数）的焊料。

4  要求

4.1 产品分类

本标准按合金主分分为三个元系，即：二元系产品、三元系产品、四元系产品。产品牌号（合金组分）按照合金的组成及含量划分，牌号（合金组分）详见表1、表2、表3。

4.2 化学成分应符合表1、表2、表3的规定。

4.2.1对化学成分有特殊要求，由供需双方协商确定。

4.2.2锡含量为100%减去表中杂质实测总和的余量。

| 表1 无铅锡基焊料牌号及化学成份 |
| --- |
| 系列 | 牌号（合金组分） | 化学成分w% |
|  |  | Sn | Ag | Cu | In | Bi | Sb | Zn | P | Pb | Fe | As | Al | Cd | Ni |
| Sn | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.10 |
| 二元系 | SnAg | SnAg3.8 | 余量 | 3.5～4.1 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg3.5 | 余量 | 3.2～3.8 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg3.0 | 余量 | 2.7～3.3 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg0.5 | 余量 | 0.3～0.7 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg0.3 | 余量 | 0.2～0.4 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnCu | SnCu3.0 | 余量 | ≤0.10 | 2.5～3.5 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.10 |
|  |  | SnCu0.7 | 余量 | ≤0.10 | 0.5～0.9 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.10 |
|  |  | SnCu0.3 | 余量 | ≤0.10 | 0.2～0.4 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.10 |
|  | SnZn | SnZn50 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | 49.0～51.0 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnZn40 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | 39.0～41.0 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnZn30 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | 29.0～31.0 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnZn20 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | 19.0～21.0 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnZn9 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | ≤0.10 | 8.0～10.0 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnIn52 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | 51.0～53.0 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnBi | SnBi58 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | 57.0～59.0 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnBi42 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | 41.0～43.0 | ≤0.10 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnSb5 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.08 | — | ≤0.05 | 4.5～5.5 | ≤0.005 | — | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 注：若有其他产品需求，可经供需双方协商提供合同产品。 |

| 表2 无铅锡基焊料牌号及化学成份 |
| --- |
| 系列 | 牌号（合金组分） | 化学成分w% |
|  |  | Sn | Ag | Cu | Bi | Sb | Zn | Pb | Fe | As | Al | Cd | Ni |
| 三元系 | SnSbCu | SnSb0.55Cu0.25 | 余量 | ≤0.10 | 0.15～0.35 | ≤0.05 | 0.45～0.65 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnSb0.25Cu0.1 | 余量 | ≤0.10 | 0.05～0.15 | ≤0.05 | 0.15～0.35 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnAgCu | SnAg3.8Cu0.7 | 余量 | 3.5～4.1 | 0.5～0.9 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg3Cu0.5 | 余量 | 2.7～3.3 | 0.3～0.7 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg1Cu0.5 | 余量 | 0.8～１.2 | 0.3～0.7 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg0.5Cu0.7 | 余量 | 0.3～0.7 | 0.5～0.9 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnAg0.3Cu0.7 | 余量 | 0.2～0.4 | 0.5～0.9 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnAg3.5Bi3 | 余量 | 3.2～3.8 | ≤0.08 | 2.7～3.3 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 注：若有其他产品需求，可经供需双方协商提供合同产品。 |

| 表3 无铅锡基焊料牌号及化学成份 |
| --- |
| 系 列 | 牌号（合金组分） | 化学成分w% |
|  |  | Sn | Ag | Cu | In | Bi | Sb | Zn | Pb | Fe | As | Al | Cd | Ni |
| 四元系 | SnAg2.5Cu0.8Sb0.5 | 余量 | 2.2～2.8 | 0.6～1.0 | — | ≤0.05 | 0.4～0.6 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnAg2.5Bi1Cu0.5 | 余量 | 2.2～2.8 | 0.3～0.7 | — | 0.8～1.2 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | SnInAgBi | SnIn8Ag3.5Bi0.5 | 余量 | 3.2～3.8 | ≤0.08 | 7.5～8.5 | 0.4～0.6 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  |  | SnIn4Ag3.5Bi0.5 | 余量 | 3.2～3.8 | ≤0.08 | 3.5～4.5 | 0.4～0.6 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 注：若有其他产品需求，可经供需双方协商提供合同产品。 |

YS/T×××—2009

4.3外观要求。产品形状可为锭、柱、条、丝、块、带等外形，产品表面应洁净、光泽，无夹渣、无油污及外来夹杂物，断面无分层。

4.4尺寸及允许偏差

4.4.1球在加工过程中形成的环带和排气孔突出部份的高度应小于1.5mm，球径正负差小于0.5mm，合格数≥90%。

4.4.2丝应符合表4的规定。

表4  无铅锡基焊料丝的尺寸及允许偏差

| 直径（mm） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| ≤0.3 | ±0.02 |
| 0.3～0.8 | ±0.03 |
| 0.8～2.5 | ±0.05 |
| 2.5～6.0 | ±0.10 |

4.4.3其他形状的外形尺寸由供需双方商定。

4.5质量要求。各种质量的单件净重及允差按相应等级衡器的允差规定执行， 也可由供需双方协商确认。

5  试验方法

5.1 化学成分

无铅锡基焊料的化学成分分析按YS/T×××—2009《无铅锡基焊料化学分析方法》进行。

5.2 如需要检测表1、表2、表3规定之外的元素，由供需双方协商确定分析方法。

5.3无铅锡基焊料产品外观质量用目视法检测。

5.4 尺寸用检尺测量法检测。

5.5质量用相应等级和精度的衡器进行检测。

5.6数值修约规则与极限数值的表示和判定，按GB/T8170规定进行。

6  检验规则

6.1检查和验收

6.1.1 产品由生产企业质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并提供产品质量证明书。

6.1.2 需方对收到的产品应按本标准的规定进行质量检验，如检验结果与本标准（或订货合同）不符合时，应在产品收到之日起60日内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方共同在需方采集仲裁样品。

6.2组批

产品应成批提交检验，每批由同一批原料，同一牌号的产品组成，每批产品不得大于 5吨。

6.3 检验项目

按4.2条、4.3条、4.4条、4.5条的规定，对每批产品的化学成分、外观、尺寸、质量进行逐批检验，并确认产品的各项检验项目指标值。

6.4 取样和制样

6.4.1无铅锡基焊料产品的取样和制样应符合表4的规定。

YS/T×××—2009

表4  无铅锡基焊料的取样和制样

| 检验项目 | 取样和制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 6.4.2 | 4.2 | 5.1、5.2 |
| 外观、质量及尺寸 | 逐批 | 4.3、4.4、4.5 | 5.3、5.4、5.5 |

6.4.2 化学成份的仲裁取样和制样

6.4.1取样方法

6.4.1.1 锭、块、条、丝的取样。随机抽取不小于该批锭、块、条产品数的2%，但不得少于6个件，取偶数锭、块、条；丝随机抽取箱数的3%，但最少不小于三箱，每箱中任意抽取2条或2卷，供制备试样用。

6.4.1.2 球的取样。按锡球粒径大小，随机多点抽取3至30粒，经熔化搅匀，制成样条待制备。

6.4.1.3锡焊粉的取样。按GB/T《球形锡焊粉》6.4仲裁取样和制样的规定进行。

6.4.2 制样方法

6.4.2.1 锭（条）

将抽取的锭（条），按锭（条）底部尺寸分为等份，用锯片从锭（条）的两侧交错各锯3个锯口，锯口深度为锭（条）宽度的二分之一，见图1。

图1

6.4.2.2 丝

从每卷/盘距端头1m处截取样品，其中￠3mm以下的取500mm；￠3mm以上的取300mm，以后每隔1m 取一段，共取5段（每个卷轴均按此取样）。将所取之样品熔化浇铸成条后，再按6.3.2.1制样。

￠3mm以上的直丝按箱抽样，将抽取的样丝熔化浇铸成条后，再按6.4.2.1制样。

6.4.2.3 锯样前应将样品表面清理干净，锯样速度以锯屑不产生氧化为原则，锯样过程中不使用润滑剂。

6.4.2.4刨削法。（主要用作SnIn无铅锡基焊料样品的制备。）制样前将抽取的锭（条）除去样品表皮，用不锈钢刀从每锭(条)的4条棱上均匀刨取样屑，每锭（条）上刨取的试样量应不少于锭（条）质量的1%。

6.4.2.5锯屑应预制成1.2mm以下，用磁铁除尽加工时带入的铁屑，混均缩分至不小于200克，并经供需双方签封作为仲裁试样。

6.5  检验结果的判定

6.5.1 检验结果数值按GB 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》规定修约、表示和判定。

YS/T×××—2009

6.5.2化学成份分析结果若有一项结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应从该批产品中再取双倍试样进行不合格项目的重复试验，若仍有一项试验结果不合格，，按批判为

不合格。

6.5.3外观不符合本标准规定时，则按件判为不合格。

6.5.4质量不符合本标准规定时，则按最小单位判为不合格。

7 标志、包装、运输和储存

7.1 标志

7.1.1 产品包装物上应注明：

a) 生产厂名称、地址、商标、联系电话；

b) 产品名称、牌号和规格；

c) 批号及执行标准；

d) 质量，生产日期；

e) 防潮标志。

7.2 包装、运输和储存

7.2.1 包装

7.2.1.1 无铅锡基焊料锭采用打托方式包装，每托1000㎏；无铅锡基焊料条采用纸箱、木箱包装，每箱净重20kg或25kg。之后打成托，每托1000㎏；或用大木箱包装。

7.2.1.2 也可按户要求采用适宜的方式进行包装。

7.2.2  产品须贮存于常温、干燥、无腐蚀的库房内。

7.2.3  产品运输时要防雨淋，防潮湿，防止接触化学药剂。

7.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称和商标、地址、电话、传真；

b） 本标准编号；

c） 产品名称、牌号和规格；

d） 批号、质量和件数；

e） 分析检验结果；

f） 质量检验部门印记。

8 订货合同内容

本标准所列产品的订货单(或合同)内应包括下列内容：

8.1 产品名称。

8.2 执行标准。

8.3 牌号、形状质量。

8.4 数量及包装方式。

8.5 其它。