YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

铋量的测定

火焰原子吸收和EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder

Determination of of Bismuth content

AAS and EDTA titrimetric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                               XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第5部分。

本部分是首次制定。采用火焰原子吸收和EDTA滴定法测定铋量，测定范围：0.0050%～65.00%。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团（控股）有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团（控股）有限责任公司起草。

本标准由柳州华锡集团有限责任公司参加起草。

本部分方法一主要起草人：苏晓梅、米瑞、余宏萍、曾婷、陈志伟、余欢、覃祚明、梁博文、

石如祥。

本部分方法二主要起草人：陈  林、苏焰、王立新、李明凤、王文君、王薇惟、杨观新、韩红兰、

陈树莲。

无铅锡基焊料化学分析方法

第5部分：铋量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

方法一  火焰原子吸收法测定铋量

1  范围

本标准规定了无铅锡基焊料中铋含量的测定方法。

本标准适用于无铅锡基焊料中铋含量的测定。测定范围：0.0050%～5.00% 。

2  方法提要

试样经盐酸—过氧化氢或氢溴酸—过氧化氢分解，在硫酸存在下，以盐酸—氢溴酸低温排除锡锑，在10%王水介质中，使用空气—乙炔火焰于原子吸收光谱仪波长223.1nm处测量其吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  过氧化氢(30%)。

3.3  氢溴酸（ｐ1.49g/mL）。

3.4  异丙醚（CP）。

3.5  硝酸（1+3）。

3.6  王水。

3.7  氢溴酸（5.2mol/L）。

3.8  盐酸—氢溴酸（1+1）。

3.9  硫酸（1+1）。

3.10  铋标准贮存溶液：称取1.0000g铋(≥99.99%)于250mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.5）, 盖上表皿，微热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.11  铋标准溶液：移取50.00mL铋标准贮存溶液于500mL容量瓶中，加入50mL王水，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铋。

3.12  铋标准溶液：移取5.00mL铋标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，加入100mL王水，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5μg铋。

3.13  系列标准溶液：移取0.0 mL、1.0mL铋标准溶液（3.12），1.0mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0mL铋标准溶液（3.11），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入10mL王水，用水稀释至刻度、混匀。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铋空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，铋的特征浓度应不大于0.12μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5% 。

——工作曲线线性：工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量及测定体积

| 铋含量,% | 试样量,g | 配置体积mL | 分取体积,mL | 测定体积mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.01 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| >0.01～0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 100 |
| >0.1～0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 100 |
| >0.5～5.0 | 0.1 | 100 | 10 | 100 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试样做空白试验。

5.4  测定

将试料（5.1）置于150mL烧杯中，加入10mL盐酸和1mL过氧化氢，低温加热溶解，蒸至近干，稍冷，加入1mL硫酸（3.9），5mL盐酸—氢溴酸低温蒸至近干；再加入1mL硫酸（3.9），5mL盐酸—氢溴酸低温蒸至近干，冷却至室温，加入5mL王水，用少量水吹洗杯壁，微热溶解盐类。按表1将试液移入容量瓶中,用水洗涤烧杯,并稀释至刻度，混匀。用空气—乙炔火焰于原子吸收光谱仪波长223.1nm处，以水调零进行测定，所测得的吸光度减去试料空白溶液的吸光度，从标准曲线查出相应铋的浓度。

5.5  工作曲线的绘制

移取0.0 mL、1.0mL铋标准溶液（3.12），1.0mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0mL铋标准溶液（3.11），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入10mL王水，用水稀释至刻度、混匀。用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长223.1nm处， 以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铋的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

铋的含量以铋的质量分数计，数值以%表示，按公式（1）计算。

……………………………（1）

式（1）中：

—自工作曲线查得铋量，单位为微克每毫升（μg/mL）；

—试液总体积，单位为毫升（mL）；

—测定吸光度定容体积，单位为毫升（mL）；

—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

—试样量，单位为克（g）。

计算结果表示二位小数，铋的质量分数小于1.00％时，表示至小数点后三位；小于0.010％时，表示至小数点后四位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果之差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ω(Bi) / % | 0.0067 | 0.050 | 0.505 | 5.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.008 | 0.009 | 0.20 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ω(Bi) / % | 0.0065 | 0.053 | 0.505 | 5.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0024 | 0.013 | 0.016 | 0.52 |

8  质量保证的控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失效时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

— 与基本分析步骤的差异；

— 测定中观察到的异常现象；

— 试验日期。

方法二  EDTA滴定法

- 范围

本部分规定了无铅锡基焊料中铋含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中铋含量的测定。测定范围：5.00%～65.00%。

2  方法提要

试料用稀硝酸溶解，用酒石酸、硫脲和氟化铵联合掩蔽其共存元素，用六次甲基四胺—氨水混合溶液调整溶液pH值为1.5左右，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定铋量。

3  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  酒石酸。

3.2  硝酸（1+1）。

3.3  硫脲溶液（50 g/L）。

3.4  氟化铵溶液（150 g/L）。

3.5  氨水溶液（1+1）。

3.6  EDTA标准溶液。

3.6.1  配制：称取55.83gEDTA于1000mL烧杯中，加水500 mL，加热溶解，冷却至室温，移入10 L试剂瓶中，用水稀至溶液体积为10L，混匀。

3.6.2  标定：准确称取0.1000g铋（≥99.99%）于500mL锥形瓶中，加入20mL硝酸（3.2），2g酒石酸，冷溶5～10分钟，加入1 mL氟化铵溶液，低温分解完全，冷却至室温，加入10 mL硫脲溶液，摇匀，用氨水溶液调节pH1.5～1.8（精密pH试纸检查），加水至溶液总体积约100 mL，滴加1～2滴二甲酚橙指示剂，用EDTA标准溶液滴定至红色变浅，突变为亮黄色为终点。

随同标定做空白试验。

按式2计算EDTA标准滴定溶液的浓度：

……………………………………………（1）

式（1）中：

c——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1——铋的质量，单位为克（g）；

v1——标定时，滴定铋所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

v0——标定时，滴定空白溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

209——铋的相对原子量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定三份，其极差不大于9×10-3 mol/L，取其平均值，否则重新标定。

3.7  二甲酚橙溶液（5g/L）。

4  分析步骤

4.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g

表1 试料量

| 铋含量,% | 试样量,g |
| --- | --- |
| 5.00～35.00 | 0.2 |
| >35.00～65.00 | 0.1 |

独立进行2次测定，取其平均值。

4.2  空白试验

随同试料做空白试验。

4.3  测定

将试料（4.1）置于500mL锥形瓶中，加入20mL硝酸（3.2），2g酒石酸，冷溶5～10分钟，加入1 mL氟化铵溶液，低温分解完全，冷却至室温，加入10 mL硫脲溶液，摇匀。用氨水溶液调节pH1.5～1.8（用精密pH试纸检查），加水至溶液总体积约100 mL，滴加1～2滴二甲酚橙溶液指示剂，用EDTA标准溶液滴定至红色变浅，突变为亮黄色为终点。

5  分析结果的计算

铋的含量以铋的质量分数计，数值以%表示，按公式（3）计算。

…………………………（2）

式（2）中：

c— EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

v3—滴定时，滴定试液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

v2—滴定时，滴定空白溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

209—铋的相对原子量，单位为克每摩尔（g/mol）。

m2—试料的质量，单位为克（g）。

计算结果应表示到二位小数。

6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果之差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ω(Bi) / % | 5.25 | 29.52 | 58.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.20 | 0.24 | 0.30 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ω(Bi) / % | 5.23 | 29.53 | 58.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.20 | 0.24 | 0.31 |

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失效时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

— 与基本分析步骤的差异；

— 测定中观察到的异常现象；

— 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

原子吸收光谱仪测量铋的工作条件如表A1。

表A1

| 项目 | 波长（nm） | 灯电流（mA） | 光谱通带（nm） | 燃烧器高度（mm） | 空气流量（L/min） | 乙炔流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铋 | 223.1 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 5.0 | 1.2 |

# Text boxes

Y YS XXXX-XXXX

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号