YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

砷量的测定

砷锑钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder

Determination of arsenic content

Molybdenum antimony arsenate blue spectrometric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、磷、锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第8部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本标准由红河出入境检验检疫局和云南华联锌铟股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：解惠芳  江寨伸　王丽仙  王巨平  杨再云  任永园

无铅锡基焊料化学分析方法

第8部分  砷含量的测定

砷锑钼蓝分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本标准规定了无铅锡基焊料中砷含量的测定方法。

本标准适用于无铅锡基焊料中砷含量的测定。测定范围：0.0050%～0.100%。

- 方法提要

试样以硫酸、过氧化氢溶解，在稀硫酸介质中，用氯化亚锡、金属锌将砷还原为砷化氢气体，逸出气体用碘液吸收并痒化至五价。在稀硫酸介质中砷与锑、钼生成蓝色的砷锑钼蓝络合物，于分光光度计700nm处测量吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1.1 无砷锌粒（Ф3～7mm）。

3.1.2 过氧化氢（30%）。

3.1.3 硫酸（ρ1.84）。

3.1.4硫酸（1+1）。

3.1.5硫酸（1+6）。

3.1.6 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.1.7 盐酸（1+1）。

3.1.8 酒石酸溶液（300 g/L）。

3.1.9氯化亚锡溶液（400 g/L）：称取40g氯化亚锡（SnCl2·2H2O）于200mL烧杯中，加80 mL盐酸（2.1.5），盖上表皿，微热使溶液完全清亮，冷至室温，以盐酸（2.1.6）稀释至100mL，混匀。

3.1.10 吸收液（2 g/L）：称取1g碘片和5g碘化钾混匀后，用水溶解并稀释至500mL。

3.1.11 抗坏血酸溶液（30 g/L）：用时配制。

3.1.12 钼酸铵溶液（40 g/L）。

3.1.13 酒石酸锑钾溶液（4.5 g/L）。

3.1.14 氢氧化钠溶液（200 g/L）。

3.1.15 显色溶液：取50mL硫酸（3.1.5），25mL抗坏血酸溶液，20mL钼酸铵溶液，5mL酒石酸锑钾溶液混匀。用时现配。

3.1.16 砷标准贮存溶液：称取0.1320g预先在105℃烘干到恒重的三氧化砷（基准试剂）于

150mL烧杯中，用10mL氢氧化钠溶液溶解，加5 mL硫酸（3.1.3）、0.5 mL过氧化氢，加热煮沸10min，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含砷100μg。

3.1.17 砷标准溶液：移取25.00mL砷标准贮存溶液（3.1.16），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含砷5μg。

4仪器

4.1  砷化氢发生及吸收装置（见图）

3--------------

4

2------------

5

1

图1

1 —— 150mL发生瓶；

2 —— 半球状空心口塞；

3 —— 医用胶管；

4 —— 导气管；

5 —— 25mL吸气管(吸气管长度要求：导管插入吸收液高度不得低于（7—8mm）。

4.2 分光光度计

5 分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g（m）。。

表1

| 砷的质量分数/ % | 试料量 / g | 配制试液量/ mL | 分取试液量/ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞0.0010～0.0050 | 0.5000 |  | 全量 |
| ＞0.005～0.050 | 0.5000 | 100 | 10.00 |
| ＞0.05～0.100 | 0.5000 | 100 | 5.00 |

5.2测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1  将试料置于100 mL烧杯中，加入8mL硫酸（3.1.3）、2mL过氧化氢，混匀，待作用停止后，加热溶解并蒸发至冒硫酸白烟。取吓稍冷，用2mL硫酸（3.1.3）沿杯壁把残余的单体硫洗下，继续加热至试液体积约5mL，取下冷却。

5.4.2 按表1用水移入容量瓶（v）中、并用水稀释至刻度，混匀。按表1分取试液（v1）于150 mL发生瓶中。

注： 当As≤0.0050%时，直接将试料置于150mL发生瓶中溶解。

5.4.3 补水至25mL，加8mL硫酸（3.1.4）、2mL氯化亚锡溶液、5mL酒石酸溶液，每加入一种试剂需摇匀，放置5min。

5.4.4 加入7克无砷锌粒，按图1迅速连接吸收装置，用预先加有15mL吸收液的25mL吸收管吸收

逸出的砷化氢，发生25 min。

5.4.5 取下吸收管，加入5mL显色液，用水洗净导气管并稀释至刻度，混匀，放入50（±5）℃的热

水浴中显色10min，冷却至室温。

5.4.6  将部分溶液移入3cm比色皿中，以试样空白为参比，于分光光度计波长700nm处测量其吸光

度。分别从工作曲线上查出相应的砷量（m1）。

5.4.7  工作曲线的绘制：

移取0.00、0.50mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL砷标准溶液（3.1.17），

置于一组150 mL发生瓶中，补加水至25 mL，以下按5.4.3～5.4.6条进行操作。

以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的表述

砷含量以砷的质量分数As  计，数值以 % 表示，按式（1）计算：

As  =………………………………………（1）

式中：

m1------从工作曲线上查得的砷量，µg；

m-------称样量，g；

v1 ----------- 分取试液量，mL；

v ------配制试液量，mL。

计算结果表示至小数点后三位，若砷含量小于0.010%时表示至小数点后四位。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定植，在以下给出的平均植范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2    重复性限

| As / % | 0.0010 | 0.0042 | 0.0099 | 0.049 | 0.102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0006 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3    再现性限

| As / % | 0.0010 | 0.0042 | 0.0099 | 0.049 | 0.102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.0007 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号