YS/T XXX.16-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

稀土总量的测定

偶氮胂Ⅲ分光光度法

Methods for chemical analysis of lead-free tin-based solders

Determination of total rare earth content

Arserazo Ⅲ spectrophotometry

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                         XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分  无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分  无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分  无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮-OP分光光度法

——第16部分  无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铜、铅、锌、镍、镉、 铝、砷、锑、铋、铟、银、铁量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第16部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由云南锡业股份公司参加起草。

本部分主要起草人：石如祥、张红玲、陈树莲、黄劲松、张丽

无铅锡基焊料化学分析方法

第16部分：稀土总量的测定

偶氮胂Ⅲ分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中稀土总量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中稀土总量的测定。测定范围：0.0050%～0.20%。

2  方法提要

试料用盐酸、过氧化氢溶解，在硫酸介质中，用盐酸-氢溴酸-过氧化氢排除大量锡、锑、锗及部分铋，在pH=3的乙酸-乙酸钠缓冲体系中用铜试剂沉淀分离残留的锡、铜、锑、银、铋、铅、镍、铁、砷、镉、铟等杂质离子，再加入磺基水杨酸掩蔽干扰离子。稀土元素与偶氮胂Ⅲ在pH=3的乙酸-乙酸钠缓冲体系中形成蓝色络合物，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度，减去用氟化氢铵使络合物褪去蓝色后的吸光度即为络合物的吸光度。

3  试剂

试验用水为一级水。实验所用器皿均用硝酸（1＋1）洗涤后，依次用三级水，一级水清洗干净。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氢溴酸（ρ1.38g/mL）。

3.4  过氧化氢（30%）。

3.5  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.6  硫酸（1+1）。

3.7  盐酸-氢溴酸：盐酸和氢溴酸等体积混合。

3.8  乙酸-乙酸钠缓冲溶液：称取25g无水乙酸钠，溶解于水中，加入180mL冰乙酸，以水稀释至1000mL，此溶液pH=3（用精密pH试纸检验）。

3.9  二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液（DDTC）（200g/L）：称取20g二乙基二硫代氨基甲酸钠于200mL量杯中，加水至100mL，溶解完全，用滤纸过滤，现配现用。

3.10  磺基水杨酸溶液（100g/L）：称取10g磺基水杨酸和1g抗坏血酸，溶解于70mL水中，用氨水调节酸度至pH=3（用精密pH试纸检验），用水移入100mL容量瓶中，并稀释至刻度，混匀。此溶液现配现用。

3.11  氟化氢铵溶液（pH=3）：称取30g氟化氢铵、5g氟化铵，溶解于水中，以水稀释至100mL（注：氟化氢铵溶液的配制、贮存、使用过程均采用塑料器皿）。

3.12  偶氮胂Ⅲ溶液（0.5g/L）。

3.13  稀土标准贮存溶液：称取0.2962g 硫酸铈[Ce(SO4)2•••••••4H2O]溶解于水中，移入100mL容量瓶中，加入6mL硫酸（3.6），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg铈。

3.14  稀土标准溶液：移取10.00mL稀土标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铈。此溶液限三天内使用。

4  分析步骤

4.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g（m0）。

表1  试料量

| 稀土总量的质量分数 / % | 试料量 / g | 试液总体积/ mL | 分取试液体积/ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.050 | 2.0 | 50 | 5.00 |
| ＞0.050～0.10 | 1.0 | 50 | 5.00 |
| ＞0.10～0.20 | 1.0 | 100 | 5.00 |

4.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

4.4  测定

4.4.1  将试料（4.1）置于100mL烧杯中，加入15mL～25mL盐酸，分次加入5mL 过氧化氢，低温加热至样品溶解完全，取下，冷却至室温。按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀(V)。

注：试料中当银、铋、铟等含量较高，很难分解时，在盐酸-过氧化氢分解后，再加入3mL硝酸，加热溶解完全，使银转化为AgCl沉淀。铋含量大于30%的样品，在溶解完全后并蒸发至体积约2mL时移入容量瓶中，以水解沉淀分离大量铋。

4.4.2  分取5.00mL试液(V1)于100mL烧杯中，加入4mL硫酸，加热蒸发至冒白烟，取下，稍冷。加入10mL盐酸-氢溴酸混合酸、2滴过氧化氢，加热至冒白烟，取下，稍冷。再重复加入5mL盐酸-氢溴酸混合酸、2滴过氧化氢，加热至冒白烟，处理2次，冒尽硫酸烟，取下，冷却。

注：在排锡过程中，应保证余留1mL硫酸，通过3次排锡后，残留锡小于1mg，不干扰测定。

4.4.3  加入5mL盐酸溶解盐类，低温蒸发至体积小于0.5mL（防止局部蒸干），立即沿杯壁吹入10mL缓冲溶液，用缓冲溶液将溶液移入50mL容量瓶中，加入10mL DDTC溶液，加入缓冲溶液体积约40mL，摇匀，放置15min后，加入1.5mL盐酸，以缓冲溶液稀释至刻度，混匀。放置15min，用双层慢速致密滤纸干过滤。

4.4.4  移取20.00mL滤液于25mL比色管中，用盐酸、氨水调节试液酸度pH=3（用精密pH试纸检验），加入2mL磺基水杨酸溶液，1.0mL偶氮胂Ⅲ溶液，以缓冲溶液稀释至刻度，混匀。放置5min。移取部分试液于2cm比色皿中。

注：在30min内完成以下测定步骤。

4.4.5  褪色溶液的制备：剩余溶液加入3滴氟化氢铵溶液，混匀，移取部分试液于2cm比色皿中。

4.4.6  以水作空白，于波长660nm处分别测量有色溶液及褪色溶液的吸光度，两者吸光度之差即为络合物的吸光度。从工作曲线上查出相应的稀土总量（m1）。

4.5  工作曲线的绘制

移取0mL、1.25mL、2.50mL、5.00mL、7.50mL、10.00mL稀土标准溶液，置于一组100mL烧杯中，以下按4.4.3～4.4.6条进行。以稀土总量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5  分析结果的计算

稀土总量以稀土总量的质量分数ωRE计，数值以%表示，按公式（1）计算。

ωRE=  ……………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的稀土总量，单位为微克（µg）；

V0—— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

2.5——稀释因子（50mL/20mL）。

计算结果表示至小数点后三位；小于0.010%时表示至小数点后四位。

6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2  重复性限

| ω（REE） / % | 0.0046 | 0.0154 | 0.0390 | 0.110 | 0.187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0010 | 0.0025 | 0.0050 | 0.015 | 0.018 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3  再现性限

| ω（REE） / % | 0.0046 | 0.0154 | 0.0390 | 0.110 | 0.187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

注1：重复性（r）为2.83 Sr ，Sr 为重复性标准差。

注2：再现性（R）为2.83 SR ，SR 为再现性标准差。

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号