ICS

分类号

YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

铟的测定

EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder

Determination of Indium content

EDTA  titrimetric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第12部分

本部分为首次制定。采用EDTA滴定法测定铟量，测定范围：20.0%～60.0% % 。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团（控股）有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团（控股）有限责任公司起草。

本部分由云南个旧冶金研究院参加起草。

本部分主要起草人：白艳华、后红、夏从蓉、蔡茜、肖忠婷、孙彪、缪璐、武莲芬。

无铅锡基焊料化学分析方法

第12部分：铟量的测定

EDTA滴定法

  - 范围

本部分规定了无铅锡基焊料中铟含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中铟含量的测定。测定范围：20.0%～60.0%。

  - 方法提要

试料经盐酸—过氧化氢分解，盐酸—氢溴酸挥发排除大量锡锑，在pH=2.0～2.5的酒石酸——酒石酸钠混合缓冲液中，用抗坏血酸将Fe3+还原为Fe2+，二甲酚橙作指示剂，用EDTA标准溶液滴定铟。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  铟（≥99.99%）。

3.2  盐酸（ρ= 1.19g/mL）。

3.3  过氧化氢。

3.4  氢溴酸（ｐ1.49ｇ/ mL）。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  酒石酸——酒石酸钠混合缓冲溶液：称取45g酒石酸和23g酒石酸钠溶于200mL水中，用水稀释至1000mL。

3.7  铟标准溶液：称取2.0000g铟（≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入50mL盐酸，盖上表皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。用水移入500mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含铟4.0mg。

3.8 EDTA 标准滴定溶液：c（EDTA）= 0.03mol/L。

3.8.1  配制：称取110.0gEDTA溶于1000mL水中，加热、搅拌溶解完全，冷却至室温，用水稀释至10L，混匀。

3.8.2  标定：移取三份25.00mL铟标准溶液分别置于300mL烧杯中，加入5mL盐酸，低温蒸至近干，沿杯壁加25mL酒石酸——酒石酸钠混合缓冲溶液，加入少许水，低温加热至50～60℃，加1滴二甲酚橙溶液，趁热用EDTA 标准滴定溶液滴定至红色变为亮黄色为终点。同时做空白试验。

按公式（1）计算EDTA 标准滴定溶液的实际浓度：

c(EDTA)=c0×V1(V2−V01)×114.818  ……………………………（1）

式中：

c——EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/L）

c0——铟标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）

V1——移取铟标准溶液的体积，单位为毫升（mL）

V2——标定时，滴定铟标准溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

V01——滴定空白溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

114.82——铟的相对原子量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定三次，其极差不大于6×10-5mol/L，取平均值，否则重新标定。

3.9  二甲酚橙溶液： 5g/L

- 4  分析步骤

4.1  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

4.2  空白试验

随同试料做空白试验。

4.3  测定

准确称取试料0.2000g精确至0.0001g于300mL烧杯中，加入10mL盐酸，1mL过氧化氢，盖上表皿，低温加热至溶解完全，冷却至室温。加1mL硫酸（3.5），3mL盐酸,5mL氢溴酸低温蒸至近干，冷却至室温，加10mL盐酸，0.5 mL过氧化氢低温蒸至近干，冷却至室温。沿杯壁加25mL酒石酸—酒石酸钠混合缓冲溶液，加少许水，低温加热至50～60℃，视试料含铁量加入抗坏血酸0.2～0.5g，加1滴二甲酚橙溶液，趁热用EDTA 标准滴定溶液滴定至紫红色变为亮黄色为终点。

- 5  分析结果的计算

铟的含量以铟的质量分数计，数值以%表示，按公式（2）计算。

wIn=c(V3−V0)×114.818×10−3m0×100%  ……………………………（2）

式（2）中：

c——EDTA标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

V3——测定时，滴定试料溶液所 消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——测定时，滴定空白溶液所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

114.82——铟的相对原子量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至二位小数。

- 6   精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果之差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| ω(In) / % | 20.00 | 50.00 | 60.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.17 | 0.23 | 0.29 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| ω(In) / % | 20.00 | 50.00 | 60.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.30 | 0.53 | 0.55 |

- 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

— 与基本分析步骤的差异；

— 测定中观察到的异常现象；

— 试验日期。