YS/T XXXX.1—XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

锌量的测定

火焰原子吸收光谱法  EDTA滴定法

# Methods for Chemical analysis of Tin-based lead-free solder

Determination of Zinc content

Flame atomic absorption spectrometric method  and EDTA titrimetric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第9部分

本部分的附录A是资料性附录。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由柳州华锡集团公司、云南华联锌铟股份有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：丁锡波  徐登琼  谢彩飞  王  梅  黄小美  陆丽飞  覃祚明

王巨平  杨绍辉。

本部分方法2主要起草人：丁锡波  达刘生  何志甲  马洪涛  黄小美  陆丽飞  覃祚明

马  艳。

无铅锡基焊料化学分析方法

第9部分   锌量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

方法1  火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了锡基无铅焊料中锌含量的测定方法。

本部分适用于锡基无铅焊料中锌含量的测定。测定范围：0.00050%～0.050%。

2  方法提要

试样以盐酸—过氧化氢溶解，盐酸—氢溴酸挥发排除大量锡锑，在硝酸介质中，于火焰原子吸收光谱仪，用空气—乙炔火焰测定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.3  过氧化氢30%。

3.4  氢溴酸（ρ1.49g/mL）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  盐酸—氢溴酸（1+1）。

3.7锌标准贮存液：准确称取0.1000g金属锌（99.99%），置于200mL无锌烧杯中，加入20mL硝酸(3.5)，盖上表皿，微热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，移入塑料瓶中贮存。此溶液1mL含100μg锌。

3.7.1  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存液（3.7）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入塑料瓶中贮存，此溶液1mL含10μg锌。

3.7.2  系列标准溶液：移取0.00 mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL锌标准溶液（3.7.1），分别置于一组100mL容量瓶中，加入10.0mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铅、铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.01μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  分析步骤

5.1 试料

按表4称取试样，精确至0.0001g（m）。

表 4             试料量

| 锌的质量分数/％ | 试料量/ g | 测量体积/ mL |
| --- | --- | --- |
| 0.00050～0.0030 | 1.0 | 50 |
| ＞0.0030～0.0060 | 1.0 | 100 |
| ＞0.0060～0.010 | 0.5 | 100 |
| ＞0.010～0.060 | 0.1 | 100 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  预试验或验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

5.5  测定

5.5.1 将试料（5.1）置于250mL无锌烧杯中，加入10mL（3.1）盐酸，加盖表皿，分次加入约3mL过氧化氢，低温溶解，蒸发至5mL左右，加入5mL氢溴酸（3.4），低温排锡，蒸干。

5.5.2 取下冷却，加5mL盐酸—氢溴酸（3.6），低温排锡，蒸干，取下冷却。

5.5.3加入10～20mL硝酸（3.5），控制测量酸度在（1+9），用少量水吹洗杯壁，微热溶解盐类，取下冷却。用水移入容量瓶中，定容。于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零进行测定，所测得的吸光度减去试料空白溶液的吸光度，从标准曲线查出相应锌的浓度。

5.5.4  工作曲线的绘制：移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00 mL、6.00mL锌标准溶液（3.7.1），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入10mL（3.2）硝酸，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.5在与试料溶液测定相同的条件下，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锌的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

锌含量以锌的质量分数ω（Zn）计，数值以%表示，按公式（3）计算。

ωZn=

式中：

c — 从工作曲线上查得锌浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V —测量试液体积，单位为毫升（mL）；

m — 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后四位。

7  精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定植，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得：

表5       重复性限

| W（Zn）/% | 0.00066 | 0.0104 | 0.0594 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00015 | 0.0007 | 0.0033 |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得：

表5      再现性限

| W（Zn）/% | 0.00066 | 0.0104 | 0.0594 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00009 | 0.0010 | 0.0028 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤地差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用 AAnalyst800 型原子吸收光谱仪测量锌的工作条件如表A1。

表A1

| 项目 | 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 mm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 213.9 | 9.0 | 0.7 | 7.0 | 17.0 | 2.0 |

方法二 EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了锡基无铅焊料中锌含量的测定方法。

本部分适用于锡基无铅焊料中锌含量的测定。测定范围：4.00%～65.00%。

2  方法提要

试样用盐酸—过氧化氢溶解，盐酸—氢溴酸挥发排除锡、锑，氯化铵-氢氧化铵分离铋、铟，丁二酮肟分离镍等干扰元素，氟化钾、硫代硫酸钠、抗坏血酸掩蔽铝、铁、铜等元素的干扰，在乙酸—乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙作指示剂，用EDTA标准溶液滴定至亮黄色。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 金属锌（≥99.99%）。

3.2 抗坏血酸。

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.4 氢氧化铵（ρ0.9g/mL）。

3.5 冰乙酸。

3.6 过氧化氢。

3.7 氢溴酸。

3.8 盐酸（1+1）

3.9 氢氧化铵（1+1）

3.10 氯化铵（200g/L）。

3.11 丁二酮肟（10g/L酒精溶液）。

3.12 氟化钾（200g/L）。

3.13 硫代硫酸钠（100g/L）。

3.14 硫脲：配制为饱和溶液。

3.15盐酸-氢溴酸（1+1）。

3.16 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH≈6）：称取100.0g乙酸钠（C2H3NaO2·3H2O）溶于水中，加6.0毫升冰乙酸（3.5），用水稀至1升，混匀。

3.17 锌标准溶液：

称取2.0000g金属锌于400mL烧杯中，加20mL盐酸（3.3），盖表面皿，于电炉上微热溶解，冷至室温，移入1升容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。此溶液1mL含2mg锌。

3.18 EDTA标准滴定溶液C(EDTA)=0.02mol/L

3.18.1配制：称取74.45gEDTA加水加热溶解后，冷却至室温，用水稀至10升，摇匀。

3.18.2标定：移取锌标准溶液（m）（3.17）20.0mL（V）于300mL锥形瓶中，用20mL水吹洗瓶口，加入2.5mL 氟化钾，1滴甲基橙（3.19）指示剂，用氢氧化铵（3.9）和盐酸（3.8）中和至溶液恰变红色，加入10mL硫代硫酸钠，加入20mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液，加0.2g抗坏血酸，加0.5mL饱和硫脲溶液，加1滴二甲酚橙指示剂，用0.02mol/L EDTA标准滴定溶液（V1）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。同时进行空白试验（V0）。

按公式(1)计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度

m×V

c  =                                              （1）

（V1 –V0）× 65.38

式中：

c — EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V — 移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m — 金属锌量，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1 —标定时，滴定锌标准溶液所消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 —标定时，滴定空白试液所消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

65.38—锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

3.19 甲基橙溶液（1.0g/L水溶液）。

3.20 二甲酚橙（5g/L水溶液）。

4  分析步骤

4.1  试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表 1              试料的称取量

| 锌的质量分数/％ | 试料量/g | 稀释总体积/mL | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.00～20.00% | 1.0 | 100 | 25 |
| >20.00～40.00% | 0.5 | 100 | 25 |
| >40.00～65.00% | 0.3 | 100 | 25 |

4.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.3  空白试验

随同试料做空白试验(V01)。

4.4  预试验或验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

4.5  测定

4.5.1 按表1称取试料，置于300mL烧杯中。

4.5.2 加10mL盐酸（3.3），分次加入约3mL过氧化氢，加热至试料溶解完全，体积蒸至5mL左右。加5mL氢溴酸（3.7），蒸干，取下冷至室温。加5mL盐酸—氢溴酸（3.15)，蒸干，取下，冷至室温。

4.5.3 加5mL盐酸（3.3），0.5mL过氧化氢，加热，保留体积约2mL，取下稍冷用30mL水吹洗烧杯。

4.5.4 加入10mL氯化铵溶液，10mL氢氧化铵（3.4），5mL丁二酮肟溶液，放置5min。加入15mL氢氧化铵（3.4）,移入100mL容量瓶中，定容。

4.5.5 用定性滤纸干过滤，取滤液25mL于300mL锥形瓶中，用20mL水吹洗瓶口，加热至微沸，冷至室温。

4.5.6 加入2.5mL 氟化钾溶液（3.12），1滴甲基橙溶液（3.19），用氢氧化铵（3.9）和盐酸（3.8）中和至溶液变为红色，加入10mL硫代硫酸钠溶液（3.13），20mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液（3.16），加0.2g抗坏血酸（3.2），0.5mL饱和硫脲（3.14），加1滴二甲酚橙（3.20）指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点（V2），同时进行空白试验（V01）。

注：当试料含银＞0.1%时，10mL硫代硫酸钠溶液提到加甲基橙溶液之前加入。

5  分析结果的计算

锌含量以锌的质量分数ω（Zn）计，数值以%表示，按公式（2）计算。

C·（V2－V01）·V3×65.38×10-3

ω（Zn） =      ———————————————×100—————（2）

m0·V4

式中：

C —EDTA标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 — 测定时，滴定试料溶液所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V01 — 测定时，滴定空白溶液所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 — 试料的质量，单位为克（g）；

V3 — 定容体积，单位为毫升（mL）；

V4 — 分取体积，单位为毫升（mL）；

65.38 — 锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后二位。

6  精密度

6.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定植，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2       重复性限

| W（Zn）/% | 4.80 | 29.94 | 66.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.15 | 0.31 | 0.59 |

6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3       再现性限

| W（Zn）/% | 4.80 | 29.94 | 66.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.23 | 0.31 | 0.59 |

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤地差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号