前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第七部分。

本部分是对YS/T227.7-1994《碲化学分析方法 硫量的测定 硫酸钡比浊法》的修订。

本部分与YS/T227.7-1994相比，主要有如下变动：

──改变了测定方法，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法；

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.5-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由辽宁出入境检验检疫局起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、广州有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：李岩    董秀文

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB2143－80

――YS/T 227.7－1994

碲化学分析方法 硫量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定碲中硫含量。

本部分适用于碲中硫含量的测定，测定范围（质量分数）：0.0007%～0.010%。

2  方法原理

试料用硝酸+氯酸钾分解，碲以二氧化碲水解除去。在酸性介质中，将雾化溶液引入电感耦合等离子体发射光谱仪，测定其强度。根据工作曲线，计算出硫的含量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1硝酸（ρ1.42 g/mL）

4.2硝酸（1+1）

4.3氯酸钾

4.4硫标准溶液

4.4.1 硫标准贮备液：称取0.5435g预先在120℃烘干至恒重的硫酸钾，用水溶解，移入1000ml容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。此溶液1ml含100ug硫。

4.4.2 硫标准溶液：移取20.00ml硫标准贮备液（4.4.1），置于200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1ml含10ug硫。

4 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。仪器应能提供稳定清澈的等离子体炬。仪器的稳定性必须符合JJG 015规定。仪器的参考工作条件参见资料性附录A。工作曲线的线性相关系数必须大于0.999。

分析线：推荐硫的分析线为180.7nm。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试料，准确至0.0001g。

表1 试料量

| 硫的质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| ＜0.001 | 3.000 |
| 0.001～0.010 | 2.000 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 称取试料（6.1），置于250 ml烧杯中，加20 ml硝酸（4.1），0.1g氯酸钾，盖上表皿，低温加热溶解（轻轻摇动烧杯，使沉淀完全散开），蒸干，取下。

6.3.2 用少量水洗表皿及烧杯壁，加热至沸，取下，冷却。用定量快速滤纸过滤于25 ml容量瓶中，用少量水吹洗烧杯及沉淀3～5次，弃去沉淀。向滤液中加3 ml硝酸（4.2），用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.3 于电感耦合等离子体发射光谱仪上，按照选定的工作条件，分别测定样品空白溶液和试料溶液中硫元素的强度，从工作曲线上查出相应的硫量。

6.4 工作曲线绘制

6.4.1 移取0ml、1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml、10.00ml、20.00ml硫标准溶液（4.4.2），分别置于25ml容量瓶中，加3ml硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 与试料测定相同条件下，测量标准溶液的强度，以硫的浓度为横坐标，强度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

硫含量以硫的质量分数ωs计，数值以％表示，按（1）式计算：

式中：

c x—试料溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c 0—空白溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

计算结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| ωS／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ωS／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T227.7—××××

代替YS/T227.7－1994

碲化学分析方法 硫量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of sulphur content-

Inductively Coupled Plasma-Atomic emission spectrometry method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.99

H 62