中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 227.10—××××

代替YS/T227.10—1994

碲化学分析方法 砷量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of arsenic content-

Hydrogenide germination-atomic fluorescence spectrophotometric method

（送审稿）

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- ICS 77.150.99

- H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前      言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第十部分。

本部分是对YS/T227.10－1994《碲化学分析方法  砷量的测定 正戊醇萃取砷钼蓝分光光度法》的修订。

本部分与YS/T227.10－1994相比，主要有如下变动：

──改变了测定方法、采用氢化物发生-原子荧光光谱法。

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.10－1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、辽宁出入境检验检疫局负责验证。

本部分主要起草人：王军学 蔡  军

本部分主要验证人：李岩   董秀文

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB 2146－80

――YS/T227.10－1994

碲化学分析方法 砷量的测定

氢化物发生—原子荧光光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了碲中砷含量的测定方法。

本部分适用于碲中砷含量的测定。测定范围：0.0002%～0.0010%。

- 2  方法原理

利用酸度在pH 5.5～6.5的条件下，碲水解沉淀析出除去大量基体，在盐酸介质中，使用氢化物－原子荧光光谱仪测定砷量。

- 3  试剂

3.1 市售试剂

硝酸  (ρ1.42g/mL) 优级纯

盐酸  (ρ1.19g/mL) 优级纯

氢氧化钾  分析纯

3.2 溶液

3.2.1  盐酸 （1+1）

3.2.2  盐酸 (5+95) ，GR

3.2.3  盐酸（1+9），GR

3.2.4  硝酸（1+1），GR

3.2.5  氢氧化钾（200g/L）：称取40g氢氧化钾溶于200ml去离子水中置于塑料瓶中,（现配现用）。

3.2.6  溴甲酚紫+溴百里酚蓝[(0.1+0.1) g/L]：分别称取0.01g溴甲酚紫和溴百里酚蓝溶于100ml去离子水中置于125ml滴瓶中。

3.2.7  硼氢化钾溶液(20g/L)：称取10g硼氢化钾（AR）溶于500ml(5g/L)氢氧化钾(AR)溶液中，（现配现用）。

3.2.8 硫脲—抗坏血酸溶液（50g/L+50g/L）：称取硫脲、抗坏血酸各25g于300ml烧杯中，加去离子水溶解后，定容至500ml容量瓶中（现配现用）。

3.3 标准溶液

3.3.1  砷标准贮存溶液：准确称取0.1320gAs2O3于300ml烧杯中，加入20ml氢氧化钾溶液（100g/L）加热溶解完全，用盐酸中和至微酸性，冷却，移入1000ml容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含0.1mg砷。

3.3.2 砷标准溶液：准确移取5.00ml砷标准贮存溶液于500ml容量瓶中，加入75ml盐酸，用蒸馏水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1ug砷。

- 4  仪器

原子荧光光谱仪，附砷高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标均可使用：

──检出极限：不大于2×10-9g/mL。

──精密度：用0.02µg/mL的铋标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

原子荧光光谱仪的参考工作条件：

——灯电流60mA；

——负高压270V；

——载气流量400mL/min；

——屏蔽气流量1000mL/min；

——读数延迟时间1s；

——读数时间10s。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6  分析步骤

6.1 试料

称取试样0.500g，精确到0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于100mL烧杯中加10 mL硝酸（3.2.4），低温加热溶解并蒸干，取下。

6.3.2  加8mL～10mLKOH(3.2.5)和少量水洗涤表皿和杯壁，加热溶解盐类，取下。

6.3.3  吹水至约30ml以上，加入1滴溴甲酚紫＋溴百里酚蓝混合指示剂（3.2.6），混匀，在不断搅拌中滴加HCl (3.2.1)至大量沉淀生成，当溶液蓝色变得很淡时，改为缓慢滴加HCl (3.2.2)至溶液为乳白色（可见微黄），此时pH应在6.0～6.5之间。

6.3.4　将溶液和沉淀移入50ml容量瓶中，用少量水洗净烧杯及杯壁并入容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀后干过滤。

6.3.5　准确移取滤液10.00ml入25ml比色管中，加入3ml硫脲—抗坏血酸溶液（50g/L+50g/L）（3.2.8）和5ml HCl (3.2.1)，用水稀释至刻度，摇匀后放置30min。

6.3.6　以盐酸（3.2.3）为载流，硼氢化钾溶液(3.2.7) 为还原剂，以试料空白为参比，在设定仪器工作条件下测定砷荧光强度值，在工作曲线上查得砷的浓度。

6.4  工作曲线绘制

6.4.1 移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL砷标准溶液(3.3.2)于6个已称取0.5000g高纯碲（≥99.999%）或待测试样的烧杯中，以下操作按6.3.1～6.3.5进行处理后。

6.4.2 以盐酸（3.2.3）为载流，硼氢化钾溶液(3.2.7) 为还原剂，以标准系列空白为参比，在设定仪器工作条件下测定砷荧光强度值。

6.4.3减去“零”浓度标准系列溶液的荧光强度，以砷浓度为横坐标，荧光强度值为纵坐标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

砷含量以砷的质量分数ωAs计，数值以％表示，按（1）式计算：

ωAs＝c×V1×(V3V2)×10－9m×100…………………………..（1）

式中：

c —从工作曲线上查得的测定溶液的浓度，单位为纳克/毫升（ng/mL）；

V1 —试料定容体积，单位为毫升（mL）；

V2—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V3—测定体积，单位为毫升（mL）；

m —试料称取质量，单位为克（g）。

计算结果应保留2位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωAs／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωAs／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。