前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第五部分。

本部分是对YS/T227.5-1994《碲化学分析方法 硒量的测定 2，3-二氨基萘吸光光度法》的修订。

本部分与YS/T227.5-1994相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.5-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由辽宁出入境检验检疫局、株洲冶炼集团股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB2144－80

――YS/T 227.5－1994

碲化学分析方法 硒量的测定

2，3-二氨基萘吸光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了碲中硒含量的测定方法。

本部分适用于碲中硒含量的测定。测定范围：0.0015％～0.06％。

2  方法原理

试料用盐酸、硝酸溶解，在pH=1左右的溶液中，以柠檬酸铵络合碲，2，3-二氨基萘为显色剂，在水浴中加热与硒显色生成有色络合物，于分光光度计波长490nm处，测其吸光度，用工作曲线法计算结果。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

  - 市售试剂

硝酸 (ρ1.43g/mL），AR

盐酸（ρ1.19g/mL），AR

氢氧化铵（ρ0.90 g/mL），AR

  - 溶液

3.2.1 柠檬酸铵溶液（500g/L）

3.2.2 乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）溶液（10 g/L）

3.2.3 2，3-二氨基萘溶液（1 g/L）：称取0.10克2，3-二氨基萘，置于200mL烧杯中，加入50mL0.1mol/L盐酸溶液，于近沸水浴中加热5min溶解，取出，充分搅拌5min，加入50mL0.1mol/L盐酸溶液，搅匀，用慢速定量滤纸虑入棕色瓶中，有效期约一周

3.3  标准溶液

3.3.1  硒标准贮存溶液：称取0.1000g硒，置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1+1），低温加热溶解，除去氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg硒。

3.3.2 硒标准溶液：移取30.00mL溶液（3.3.1），置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含30μg硒。

4 仪器

分光光度计，测量所使用波长为490nm。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样2.000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入12mL盐酸（ρ1.19g/mL）、4mL硝酸（ρ1.43g/mL）（1号碲）或3mL盐酸（ρ1.19g/mL）、1mL硝酸（ρ1.43g/mL）（2号碲），低温加热溶解后，移至水浴上蒸至稠状，取下。

6.3.2  加入5mL盐酸（ρ1.19g/mL）（1号碲）或3mL盐酸（ρ1.19g/mL）（2号碲），用少量水吹洗表面皿及杯壁，低温加热溶解盐类，取下。

6.3.3  加入30mL（1号碲）或5mL（2号碲）500g/L柠檬酸铵溶液（3.2.1）、2mL10g/LEDTA-2Na溶液（3.2.2），用少量水洗涤表皿及杯壁。

6.3.4  以盐酸（ρ1.19g/mL）和氢氧化铵（ρ0.90 g/mL）调至pH=1左右，加5mL1g/L2，3-二氨基萘溶液（3.2.3），用水移入50mL比色管中，摇匀，放入近沸的水浴中加热5min，取出，在流水中冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.5  倾出部分溶液于3cm比色皿中，以水为参比，在分光光度计上，于波长490nm处，测其吸光度。减去试剂空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的硒量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1   移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL硒标准溶液（3.3.2），分别置于一组50mL比色管中，加入5mL500g/L柠檬酸铵溶液（3.2.1），2mL10g/LEDTA-2Na溶液（3.2.2），以下按6.3.4操作

6.4.2   与试料测定相同条件下，测量标准系列溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以硒浓度为横坐标，吸光度为纵座标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

硒含量以硒的质量分数ωSe计，数值以％表示，按（1）式计算：

式中：

c——自工作曲线上查得的硒量，单位为微克/毫升（μg/mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωZn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ωZn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T227.5—××××

代替YS/T227.5－1994

碲化学分析方法  硒量的测定

2，3-二氨基萘分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of Selenium content-

2,3 - diamino naphthalene Spectrophotometry method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.99

H 62