ICS 77.120.99

H 68

银靶

Silver target

（送审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由有研亿金新材料股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人： 闫琳、杨华、李蕊、杨永刚、雷继锋、熊晓东、江轩。

银靶

  - 范围

本标准规定了银靶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同或订货单。

本标准适用于半导体器件用的各类银溅射靶材（以下简称银靶）。其他用途的靶材也可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4135        银锭

GB/T 6394        金属平均晶粒度测定方法

GB/T 11067       银化学分析方法

GB/T 15077       贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

  - 要求

    - 产品分类

银靶的类型按银的纯度为IC-Ag99.99一种。

银靶的形状和尺寸主要由设备基台确定，外形主要为圆形、矩形和异型。

    - 化学成分

银靶IC-Ag99.99的化学成分应符合GB/T 4135的规定。

注：顾客对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商确认。

    - 晶粒度

银靶的横向平均晶粒度应在50mm～150mm。

    - 外观质量

银靶表面应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷；无润滑痕迹，颗粒附加物和其它沾污；应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀。

    - 表面粗糙度

银靶表面粗糙度Ra值应不大于1.6mm 。

    - 几何尺寸

圆形银靶的直径主要有：25mm 、50mm、100mm、150 mm、200 mm、300 mm，厚度通常为3mm～35mm。

矩形银靶的尺寸主要有：152×76.2mm、680×90mm、376×40mm，厚度通常为3mm～35mm。

银靶的尺寸及其允许偏差应符合表1的规定。经双方协商,可提供其它规格及允许偏差的的银靶。

- 表1 银靶的几何尺寸及其允许偏差

| 几何尺寸 |  |  | 厚 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状 | 尺 寸 mm | 允许偏差 mm | 尺寸 mm | 允许偏差 mm |
| 圆形 | ≥25～100 | ±0.1 | 3～35 | ±0.1 |
|  | ≥100～300 | ±0.15 |  |  |
| 矩形 | ≥50～100 | ±0.1 |  |  |
|  | ≥100～300 | ±0.15 |  |  |
|  | ≥300～700 | ±0.2 |  |  |

    - 内部质量

银靶的内部质量不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷，由供方的生产工艺保证。

  - 试验方法

    - 银靶IC-Ag99.99的化学成分的分析方法按GB/T  11067标准执行。

    - 晶粒度的检测采用现场金相或取样检测。现场金相的检测方法见附录A，取样检测按GB/T  6394进行。

    - 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

    - 表面粗糙度由表面粗糙度仪检测。

    - 银靶几何尺寸的测量按GB/T  15077规定进行。客户特别要求，可按技术协议或按需方图纸、来样检查。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方场所共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一投料批、同一规格的产品组成。

    - 检验项目及取样

检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭缩孔下 | 铸锭中的20%进行抽样，但不少于1个 | 3.2 | 4.1 |
| 晶粒度 | 靶坯（机加工前）溅射面任意部位 | 数量的10%进行抽检，但不少于1个 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐件 | 3.4 | 4.3 |
| 表面粗糙度 | 任意部位 | 数量的10%进行抽检，但不少于1个 | 3.5 | 4.4 |
| 几何尺寸 | 任意部位 | 数量的10%进行抽检，但不少于1个 | 3.6 | 4.5 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判该锭不合格。重新取双倍样进行检验，若仍有不合格，则进行全检，将合格的重新组批。

      - 晶粒度不合格时，判该件产品不合格。重新取双倍样进行检验，若仍有不合格，则判该批不合格。

      - 外观质量不合格时，判该件产品不合格。

      - 表面粗糙度不合格时，判该件产品不合格。重新取双倍样进行检验，若仍有不合格，则进行全检，将合格的重新组批。

5.4.5  几何尺寸不合格时，判该件产品不合格。重新取双倍样进行检验，若仍有不合格，则进行全检。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

在已检验合格的每批产品上应附有如下标记：

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 类型、规格；

  - 数量；

  - 净重；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 生产厂家地址电话。

    - 包装、运输和贮存

      - 产品用防静电塑料袋真空封装，并放在防止碰撞的包装盒内。

      - 每批产品应附标签，注明：产品名称、纯度、批号、规格、净重、毛重、生产日期。

      - 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中靶材完整。

      - 产品应保存于清洁、干燥的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 客户名称；

- 供方名称；

- 产品名称；

- 纯度；

- 类型、规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 检测报告和技术监督部门印记；

- 生产日期；

- 执行标准号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 纯度；

c） 规格；

d） 数量；

e） 执行标准号；

f） 其他。

附录A

（资料性附录）

现场金相测定银靶横向平均晶粒度的检测方法

A.1  本附录为现场金相测定银靶横向平均晶粒度的参考检测方法。

A.2  金相取样

取靶坯（机加工前）溅射面任意位置确认为金相取样位置，并用红笔进行标注。

A.3  金相磨样

将选取的金相位置用金相砂纸由粗到细从180目至2500目依次进行磨光及抛光；每次磨光均须将上一次磨痕磨至消失为止，方可更换砂纸进行下一次磨光；每次更换砂纸，必须与上一次磨光方向旋转90°的方位。最终取样部位应抛光至无磨痕，表面光亮为止。

A.4  将抛光后的取样部位在现场金相显微镜下观察，确认横向平均晶粒度。