ICS

铝蒸发料

Aluminum evaporation material

（送审稿）

2008-05-20发布

        - 2008-05-20实施

有研亿金新材料股份有限公司 发布

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由有研亿金新材料股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：尚再艳、王永辉、王鹏、杨永刚、熊晓东、江轩  。

铝蒸发料

  - 范围

本标准规定了铝蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同或订货单。

本标准适用于半导体行业用的各类铝蒸发料。其他用途的铝蒸发料也可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15077       贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 2828.1         逐批检查计数抽样程序及抽样表

ASTM F1513       电子薄膜器件用纯铝（非合金）原材料标准规范

  - 要求

    - 产品分类

铝蒸发料的类型按铝的纯度分为IC－Al99.999和IC－Al99.9995两种。

铝蒸发材料形状主要分为片状和柱状两种，如图1所示。

B

A

C

D

L

R

图1 铝蒸发料示意图

    - 成分要求

      - 化学成分要求

铝蒸发料的化学成分要求见表1。

- 表1 铝蒸发材料的化学成分                         ％

| 牌号 | IC－Al99.999 | IC－Al99.9995 |
| --- | --- | --- |
| Al含量不小于 | 99.999 | 99.9995 |
| 必检杂质元素 | As、Ag、Au、B、Be、Ca、Ce、Cr、Cs、Cu、Fe、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、P、Sb、Si、Sn、Th、Ti、U、V、Zr、Zn |  |
| 杂质总含量不大于 | 0.001 其中：K＋Na＋Li：≤0.0001 | 0.0005 其中：K＋Na＋Li：≤0.0001 |

注1：铝的含量为100％减去表中杂质元素实测总和的余量；

注2：顾客对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商确认。

铝蒸发料的非金属元素含量（％）要求如下：

C：≤0.0020、Cl：≤0.0004、N：≤0.0010、O：≤0.0030、H：≤0.0001、S：≤0.0010

    - 供货状态

铝蒸发料以加工态供货。

    - 几何尺寸

铝蒸发料的常用规格及允许偏差如表3所示。

表3  常用铝蒸发料规格

|  | 片状 |  |  |  | 柱状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | R | D | L |
| 尺寸mm | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
|  | 15 | 15 | 2 | 1.5 | 6 | 6 |
|  | － | － | － | － | 7 | 20 |
| 允许偏差mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | － | ±1 | ±1 |

经双方协商,可提供其它规格及允许偏差的铝蒸发料。

    - 外观质量

铝蒸发料表面应光亮平整、洁净，边、角完整，无飞边、无毛刺、无夹杂、无裂纹等缺陷；应清洁、无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他沾污。

  - 试验方法

    - 化学成分分析

- 铝蒸发料的金属杂质、Cl含量采用辉光放电质谱（GDMS）检测。非金属杂质元素C、N、O、H、S的分析方法由供需双方协商决定。

    - 铝蒸发料几何尺寸的测量按GB/T 15077规定进行。客户特别要求，可按技术协议或按需方图纸、来样检查验收。

    - 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

    - 包装质量用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 铝蒸发材料由生产单位质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

    - 组批

铝蒸发料应成批提交检验。每批应由同一投料批、牌号和规格的产品组成。

    - 检验项目、取样位置和取样数量

- 取样位置和取样数量按表4的规定进行。

表4 检验项目、取样位置及数量

| - 检验项目 | - 取样位置 | - 取样数量 | - 要求的章条号 | - 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 化学成分 | - 每炉 | - 1 | - 3.2 | - 4.1 |
| - 尺 寸 | - 成品随机取样 | - 按GB2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | - 3.4 | - 4.2 |
| - 表面质量 | - 成品随机取样 | - 按GB2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | - 3.5 | - 4.3 |
| - 包装质量 | - 逐件 | - —— | - 6.2.1 | - 4.4 |

    - 检验结果判定

      - 化学成分不合格时，重新取双倍样进行检验，若检验合格，判该炉铸锭成分合格，若仍有不合格，则判该炉铸锭不合格。

      - 尺寸不合格时，判该批产品不合格。

      - 外观质量不合格时，判该批产品不合格。

      - 包装质量不合格时，判该件产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮运和质量证明书

    - 标志

在已检验合格的每批产品上应附有如下标记：

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 类型、规格；

  - 数量；

  - 净重；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 生产厂家地址电话。

    - 包装、运输和贮存

      - 铝蒸发料内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种，塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂，无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄漏。

      - 外包装采用纸箱或木箱包装。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

      - 每批产品应附标签，注明：产品名称、纯度、批号、规格、净重、生产日期。

      - 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中产品及包装完整。

      - 产品应保存于清洁、干燥的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 客户名称；

- 供方名称；

- 产品名称；

- 纯度；

- 类型、规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 检测报告和技术监督部门印记；

- 生产日期；

- 执行标准号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 纯度；

c） 规格；

d） 数量；

e） 执行标准号；

f） 其他。