1）

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准有昆明贵金属研究所负责起草。

本标准起草人：谢明、杨有才、张健康、黎玉盛、朱武勋、张春荣。

本标准首次发布。

表面喷涂用特种导电涂料

范围

本标准规定了表面喷涂用特种导电涂料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于通讯、计算机、电子、电气、航空、航海、军工等行业用导电胶、电磁屏蔽材料、电子加热元件、电极材料、印刷电路板材料、微动涂层开关等用的表面喷涂特种导电涂料。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15072（所有部分）   贵金属合金化学分析方法

GB/T 17473.1   微电子技术用贵金属浆料测定方法   固体含量测定

GB/T 17473.2   微电子技术用贵金属浆料测定方法   细度测定

GJB 950（所有部分）    贵金属及其合金微量元素分析方法

定义

下列定义适用于本标准。

表面喷涂用特种导电涂料 special conductive coatings on surface spraying

由高导电金属粉末（如：Ag、Ag/Cu、Ag／Ni、Cu、Ni）和聚氨脂类、环氧树脂类、丙烯酸树脂类、酚醛树脂类等，五类物质组成的满足表面喷涂的浆状物质。

要求

产品分类

产品按主成份不同分为:银导电涂料、银铜导电涂料、银镍导电涂料、铜导电涂料、镍导电涂料。

产品的牌号表示方法由以下五部分组成：

C  S － □ □ □

添加元素

基体元素含量

产品名称或基体元素

产品用途

导电涂料

- 用大写的英文字母C表示导电涂料；

- 产品用途中，用大写的英文字母Ｓ表示表面喷涂。

示例1：CS- Ag90Cu  表示含90％银，添加元素为铜的表面喷涂用特种银铜导电涂料；

示例2：CS-Ag99.99  表示银纯度为99.99％的表面喷涂用特种导电涂料。

化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

表1                                 质量分数/%

| 牌 号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | 主要成分 | 杂质元素，不大于 |
|  | Ag | Cu | Ni | Pb | Sb | Bi | Fe | 总量a |
| CS-Ag99.99 | ≥99.99 | － | － | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| CS-Ag90Cu | 90±0.5 | 10±0.5 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.3 |
| CS-Ag80Cu | 80±0.5 | 20±0.5 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.3 |
| CS-Ag70Cu | 70±0.5 | 30±0.5 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| CS-Ag90Ni | 90±0.5 | - | 10±0.5 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.3 |
| CS-Ag80Ni | 80±0.5 | - | 20±0.5 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.3 |
| CS-Ag70Ni | 70±0.5 | - | 30±0.3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| CS-Cu99.95 | - | ≥99.95 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| CS-Ni99.95 | - | - | ≥99.95 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| a杂质元素总量不做出厂分析。需方有特殊要求可在订货合同中注明。 |

性能

产品的粒度范围和粉末含量应符合表2的规定。

表2

| 牌 号 | 粒度范围/µm | 粉末含量／% |
| --- | --- | --- |
| CS-Ag99.99 | 1-50 | 30-50（根据具体用户要求来定） |
| CS-Ag90Cu | 1-50 | 40-70（根据具体用户要求来定） |
| CS-Ag80Cu | 1-50 |  |
| CS-Ag70Cu | 1-50 |  |
| CS-Ag90Ni | 1-50 |  |
| CS-Ag80Ni | 1-50 |  |
| CS-Ag70Ni | 1-50 |  |
| CS-Cu99.95 | 1-50 | 50-70（根据具体用户要求来定） |
| CS-Ni99.95 | 1-50 |  |

外观质量

产品应为色泽均匀的浆状物质。产品不允许有结块物质出现。

试验方法

  - 化学成份中的主要分析的测定按GB/T 15072的规定进行；杂质元素的测定按GJB 950的规定进行。

5.2  粉末含量的测定按GB/T 17473.1的规定进行。

5.3  粒度的测定按GB/T 17473.2的规定进行。

5.4  产品外观质量采用目视进行检查。

检验规则

6.1  检查与验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一批投料生产出的的产品组成。

  - 检验项目及取样

检验项目、取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 每批在10瓶以下时随机抽取1瓶未开封的产品作为检验样品；每批产品在10瓶以上时，每增加10瓶（不足10瓶时以10瓶计）检验样品增加1瓶。 | 4.2 | 5.1 |
| 粉末含量 |  | 4.3.1 | 5.2 |
| 粒度 |  | 4.3.1 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐瓶检查 | 4.4 | 5.4 |

  - 检验结果的判定

6.4.1  化学成份不合格时，判该批产品不合格。

6.4.2  产品外观质量不合格时，判该瓶产品不合格。

6.4.3  当其它性能指标中有一项指标不合格时，允许从同一生产时间、同一牌号、同一粒度、同一固体含量的产品中另取双倍数量的试样进行检验，其结果为最终检验结果。若全部项目检验结果合格，则判定该批产品合格；若仍有一项不合格，则判定该批次产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

在已检验合格的产品上应附有产品合格证，并注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 牌号及批号；

d) 规格；

e) 产品总质量及净重量；

f) 本标准编号；

g) 供方技术监督部门印记；

h) 包装日期；

i) 有效期。

  - 包装、运输和贮存

    - 包装

检验合格的产品应用密封塑料瓶分装，包装瓶应耐腐蚀，不易破损。装入木箱中时，包装瓶周围应填充安全物质。

7.2.2   运输

产品运输途中应避免污染和机械破损。

7.2.3   贮存

产品应在室温环境下密闭贮存，自生产之日起有效贮存期为六个月。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a）产品名称；

b）产品牌号及批号；

c）产品规格；

d）产品总质量及净质量；

e）各项检验结果；

f）供方技术监督部门印记；

g) 本标准编号；

h) 有效期；

i) 出厂日期。

  - 使用说明

产品在使用时应充分搅拌均匀，用完后应密封保存。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 规格；

d) 净质量；

e) 本标准编号；

f) 其他。

# Footnotes

1）

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

YS

表面喷涂用特种导电涂料

Special Conductive Coatings on Surface Spraying

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

ICS 77.120.99

H 68