表面喷涂用特种导电涂料

编制说明

（送审稿） 二OO九年六月

表面喷涂用特种导电涂料编制说明

一、工作简况

2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2008]242号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2008年11月～2009年12月，国家标准计划号为20082080-T-610。技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为昆明贵金属研究所。

本标准主要起草人：谢明、杨有才、张健康、黎玉盛、朱武勋、张春荣。

二、编制原则

表面喷涂用特种导电涂料具有抗电磁波干扰和抗静电的效应，主要用作导电涂料、导电胶粘结剂、电磁屏蔽材料、电子加热元件、电极材料、印刷电路板材料、微动涂层开关等现代微电子工业的基础材料。为了满足现代微电子技术及材料的发展要求，克服电磁波妨碍通讯、导航，干扰造成误操作、图像障碍和音响障碍等问题，同时，规范特种导电涂料的生产和管理，特制订本标准。

随着电子线路和元器件越来越集成化、微型化、高速化，使用的电流为微弱电流，为了保证信号传输的准确性和真实性，要求表面喷涂特种合金粉末及导电涂料具有良好的导电性、抗电磁波干扰和抗静电等性能。贵研铂业股份有限公司、昆明贵金属研究所在国家863计划课题的支持下，研究并开发了表面喷涂特种合金粉末导电涂料，主要用于导电涂料、导电胶粘结剂、电磁屏蔽材料、电子加热元件、电极材料、印刷电路板材料、微动涂层开关等现代微电子工业。新型导电涂料的各项性能指标均达到了用户的使用要求，部分产品在国外引进的生产线上使用获得成功，现已批量供货。但是至今为止，还没有形成产品技术标准。

为规范生产和管理，提高产品质量，特编制本标准作为今后供方和需方技术质量检验的依据。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则》进行编写，以范围—规范性引用文件—要求等的顺序编写，内容规范。

三、主要技术内容的确定

本标准按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则》、GB/T 17472《贵金属浆料规范》的格式和要求编写，并结合国内有关企业对表面喷涂特种合金粉末及导电涂料的使用要求而制定，本标准规定了表面喷涂用特种导电涂料的化学成份、固体含量、细度、电阻率、膜层硬度、外观质量等，技术性能指标是TCL手机、波导手机、北京621所、电子部33所，以及我单位等产品性能检测提供的实验结果，达到国外同类产品先进水平。

四、与国内外同类标准水平的对比分析

经检索没有查到相应的国际标准、国家标准、行业标准发布，本标准内容包括了化学成份、物理力学性能、抽样及实验方法、包装标志、储存运输和合同内容等，内容全面。本标准适用于通讯、计算机、电子、电气、航空、航海、军工等行业用导电胶、电磁屏蔽材料、电子加热元件、电极材料、印刷电路板材料、微动涂层开关等材料。本标准制定的各项指标先进、合理，满足用户要求，通过本标准的实施，将进一步提高表面喷涂用特种导电涂料的产品质量，提高该产品的竞争力。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、参考资料清单

（1）GB/T 3186   涂料产品的取样

（2）GB/T 6739   涂膜硬度铅笔测定法

（3）GB/T 15072   贵金属合金化学分析方法

（4）GB/T 17473.1   微电子技术用贵金属浆料测定方法  固体含量的测定

（5）GB/T 17473.2   微电子技术用贵金属浆料测定方法  细度的测定

（6）GB/T 17473.3  微电子技术用贵金属浆料测定方法  电阻率的测定

（7）GB/T 17473.4   微电子技术用贵金属浆料测定方法  附着力的测定

（8）SJ/T 10674   涂料涂覆通用技术条件   涂覆层厚度的测定