前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：沈善问、邱红莲、潘再富、刘俊、沈亚峰、殷涛、李昆、左川。

本标准首次发布。

氯铂酸

  - 范围

本标准规定了氯铂酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于化学化工、精细化工、石油化工和汽车尾气净化用的氯铂酸。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15072.3 贵金属合金化学分析方法  金、铂、钯合金中铂量的测定  高锰酸钾电流滴定法

YS/T 361 纯铂中杂质元素的发射光谱分析

  - 要求

    - 化学成分

      - 氯铂酸的化学成分应符合表1的规定。

质量分数/%

| 铂质量分数，不小于 | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- |
|  | Ag | Au | Pd | Rh | Ir | Pb | Ni | Cu | Fe | Sn | Cr | 总量 |
| 37.5 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 |

    - 硝酸盐（NO3-）

氯铂酸的硝酸盐含量（以NO3-计）应不大于0.02%。

    - 硝酸可溶物

氯铂酸硝酸可溶物应不大于0.2%。

    - 溶解实验

氯铂酸的水溶解试验应合格。

    - 外观

氯铂酸为红褐色晶体。

  - 试验方法

    - 铂质量分数的测定

称取一定量的化合物（精确到0.0001g），溶解于蒸馏水，配成待测液，按GB/T 15072.3的规定测定铂的质量分数。

    - 杂质元素质量分数的测定

称取一定量的化合物溶解于水后，低温加热浓缩至小体积，加入适量的氯化铵饱和溶液，在红外灯下蒸干后，全部转移入石英舟中，将石英舟置入石英管内，放入管式电炉中。在氢气氛下，于280℃±5℃及580℃±5℃温度下各通氢还原灼烧30min，冷却后得海绵铂。按YS/T361的规定测定杂质元素的质量分数。

    - 硝酸盐（NO3-）

称取0.2000g氯铂酸。加水10mL溶解，加入4g氯化铵，过滤。取5mL滤液，稀释至10mL，加入1mL10%氯化钠溶液，1mL0.001M靛蓝二磺酸钠，在摇动下于10~15S内加10mL硫酸，放置10min。所呈蓝色不得浅于标准液。

标准液：取含NO3-0.02mg的硝酸盐及1.0000g氯化铵，稀释至10mL，于同体积样品溶液同时同样处理。

    - 硝酸可溶物

称取0.5000g氯铂酸，放入坩埚中，缓缓加热分解，于800℃±5℃灼烧，冷却，加15mL5mol硝酸，在水浴上加热15分钟，过滤，用稀硝酸（1：99）洗涤，合并滤液及洗液，注入恒重的坩埚中，蒸干，于800℃±5℃灼烧至恒重。残渣重量不得大于1.0mg。

    - 水溶解试验

称取5.000g样品，加25mL水（25℃），应完全溶解，溶液应清亮无渣。

  - 外观

采用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行验收，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

5.3   检验项目

5.3.1  氯铂酸

每批产品出厂前应进行铂质量分数、杂质元素质量分数、水溶解试验、硝酸盐、硝酸可溶物、外观的检验。

5.4  取样

5.4.1   产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%-5%，但最少不少于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

5.4.2  产品外观质量逐瓶检验。

5.5  检验结果的判定

产品任一检验项目的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

6.2  包装、运输、储存

6.2.1  产品装入聚丙稀或聚乙烯塑料瓶、玻璃瓶中，严密封口。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2.  产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3  产品应放于干燥处，严防受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批次；

d）数量；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

  - 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）数量；

c）本标准编号；

d）其他。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

发布

GB/T ××××—××××

氯铂酸

Hydrogen hexachloroplatinum(Ⅳ)

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会