银镍稀土电接触材料

编制说明

（送审稿） 二OO九年六月

银镍稀土电接触材料编制说明

一、工作简况

2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2008]242号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2008年11月～2009年12月，国家标准计划号为20082084-T-610。技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为昆明贵金属研究所。

本标准主要起草人：谢明、杨有才、张健康、黎玉盛、朱武勋、张春荣。

二、编制原则

随着国内外市场对银基电工合金材料使用性能要求的不断提高，国家院所专项基金课题资助了银镍稀土电接触材料的研究开发与试制工作，目前已批量向客户供货，但至今并未形成产品技术标准。为了规范该产品的质量，特编制本标准作为我公司与产品使用客户的技术质量检查之依据。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则》进行编写，以范围—规范性引用文件—要求等的顺序编写，内容规范。

三、主要技术内容的确定

本标准按照GB/T1.1－2000《标准化工作导则》的编写格式、内容、要求以及客户的应用要求编写而成。本标准的技术指标是以签订的技术协议为基础，依据银基电工合金的技术要求和我公司生产的银镍稀土电接触材料性能的测试结果而制定。标准规定了电接触银镍稀土材料的化学成分、物理性能、力学性能、电性能、外形尺寸、表面状况、外观质量等技术指标，从客户使用的效果和复验的结果看，本标准所定的各项技术指标是先进的和合理的。按本标准所定的各项技术指标生产的产品，质量稳定可靠，满足客户使用要求。

四、与国内外同类标准水平的对比分析

经检索没有查到相应的国际标准、国家标准、行业标准发布，本标准内容包括了化学成份、物理力学性能、抽样及实验方法、包装标志、储存运输和合同内容等，内容全面。本标准适用于制造交、直流接触器、继电器、开关等低压电器、汽车电器及家用电器等所用的电接触银镍稀土材料。本标准制定的各项指标先进、合理，满足用户要求，通过本标准的实施，将进一步提高银镍稀土电接触材料的产品质量，提高该产品的竞争力。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、参考资料清单

GB/T 15072  贵金属合金化学成分分析方法

GB/T 15077   贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 4340   金属维氏硬度试验方法

GB/T 5586  电工触头材料基本性能试验方法   密度和电阻率的测定

GB/T 228  金属材料 室温拉伸试验方法   延伸率的测定