物理纯铂丝

编制说明

（送审稿）

二OO九年四月

物理纯铂丝

1. 工作简况

铂是世界上最为广泛应用的贵金属材料之一，具有稳定的物理、化学性能，热膨胀系数小，使用寿命长，热电稳定性及在高温下抗氧化性能好。物理纯铂丝被广泛应用于制造铂电阻温度计、S型热电偶、R型热电偶、标准电极及其它仪器仪表。铂丝纯度（R100/ R0）是物理纯铂丝最重要的技术指标之一。

行业标准YS/T 376-1994《物理纯铂丝》自1980年7月1日发布、实施以来，确定了物理纯铂丝的品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、供应方式、包装及标志等内容。但是随着贵金属加工工艺的不断提高，铂电阻温度计、热电偶等传感器的大量使用，原标准的允差、测量方法等技术内容已不能满足行业的需求。因此由中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字（2008 ）第 105 号文下达了修订任务。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草，主要起草人：吴霏、张庆国、马丽华、杨东、邱红莲、朱武勋。

2. 修订内容分述如下：

2.1  修改了直径允许偏差的范围，并加入了不圆度、螺旋圈的技术要求。

2.2  修改了表面质量、尺寸测量的试验方法。

2.3  修改了包装中单根铂丝的质量并完善包装方法。

2.4  增加了熔点、密度、电阻率、理论质量等相关物理参数。

2.5  根据GB/T 1.1-2000的规定进行编写。

标准修订后扩展了适用范围，建议作为推荐性标准使用。在开发、生产时可作为技术标准使用；在签订购销合同时可作为引用标准使用；在产品质量监督检验活动时可作为测试标准使用。

3. 废止现行标准建议

建议用修订后的标准代替YS/T 376-1994。

4．与国外同类标准的对比分析

本标准中的关键技术要求铂丝纯度（R100/ R0），其测量方法及表述与国际标准水平一致。

5.参考文献

YS/T ××××      贵金属及其合金丝、线、棒材

GB/T 15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 5977  电阻温度计用铂丝