前  言

本标准属首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由昆明理工恒达科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：黄峰、郭忠诚、王敏。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

银包铜粉

- 范围

本标准规定了银包铜粉的产品要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内容。

本标准适用于作导电胶，导电涂料，导电油漆，导电油墨等用银包铜粉。适用于电子、机电、通讯、印刷、航空航天、军工等行业的导电、电磁屏蔽领域。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 5060-1985       金属粉末松装密度的测定 第二部分：斯柯特容量计法

GB/T 5314-1985     粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8170-2008     数值修约规则及极限数值的判定

GB/T 4456          包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB 12463           危险货物运输包装通用技术条件

GB 190             危险货物包装标志

GB/T 5121          铜及铜合金化学成分分析方法

GB/T 19077.1-2003  粒度分析 激光衍射法

YS/T 617.5-2007    铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第5部分：铝粉中油脂含量的测定。

3  要求

3.1产品分类

银包铜粉根据银含量及形状的不同，分为PAC-1、PAC -2 、PAC -3、PAC -4、PAC -5、PAC-6、PAC-7、PAC-8、PAC-9九种规格，编号含义如下所示。

3.2化学成分

银包铜粉的化学成分应符合表1的规定。

表1  银包铜粉化学成分

| 牌号 | 化学成分 % |
| --- | --- |
|  | Ag% | Cu %+ Ag% 不小于 | 杂质含量≤ |
|  |  |  | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Sn | Zn | 油脂 |
| PAC-1 | 2.5～3.0 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-2 | 3.0～3.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-3 | 5.0～5.8 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-4 | 7.0～8.0 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-5 | 18.0～18.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-6 | 18.0～18.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-7 | 18.0～18.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-8 | 18.0～18.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| PAC-9 | 19.5～20.5 | 99 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |

3.3粒度分布及松装密度

产品的粒度分布及密度应符合表2的规定，若需方有特殊要求，由供需双方另行商定。

表2  产品粒度分布及密度

| 牌号 | 形 状 | 粒度分布 / μm | 松装密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 | D50 | D90 |  |
| PAC-1 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| PAC-2 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| PAC-3 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0.±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| PAC-4 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| PAC-5 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| PAC-6 | 片 状 | ≥8.0 | 26.0±3.0 | ≤50.0 | 1.50～1.70 |
| PAC-7 | 树枝状 | ≥8.0 | 26.0±3.0 | ≤50.0 | 1.80～2.00 |
| PAC-8 | 球 状 | ≥9.0 | 26.0±3.0 | ≤48.0 | 2.30～3.50 |
| PAC-9 | 片 状 | ≥2.0 | 15.0±3.0 | ≤26.0 | 1.10～1.60 |

3.4外观质量

银包铜粉外观为纯净的、色泽均匀、无肉眼可见杂质的金属粉末，产品颜色随银含量增加，由铜红色逐渐变为银白色，其中片状银包铜粉的微观形貌应呈明显的片状形貌，如图1。

图1.片状银包铜粉的微观形貌

枝状银包铜粉的微观形貌应呈明显的树枝形，如图2。

图2. 枝状银包铜粉的微观形貌

球状银包铜粉的微观形貌应呈明显的类球形，如图3。

图3. 球状银包铜粉的微观形貌

4试验方法

4.1外观及微观形貌

银包铜粉的微观形貌通过扫描电子显微镜观察，放大倍数为200～10000倍，其余普通外观用肉眼观察，应符合3.4规定。

4.2银含量及杂质Fe、Pb、As、Sb、Bi、Ni、Sn和Zn的测定方法

银含量的测定方法按附录A的规定进行

杂质Fe、Pb、As、Sb、Bi、Ni、Sn和Zn按GB/T 5121铜及铜合金化学成分分析方法进行。

4.3油脂含量的测定方法

油脂含量的测定按YS/T 617.5-2007标准中的方法2规定进行。

4.4粒度分布按GB/T 19077.1粒度分析 激光衍射法进行。

4.5松装密度测定按GB 5060-1985 金属粉末松装密度的测定 第二部分：斯柯特容量计法的规定进行。

5 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1供方质量检测部门应对产品进行检验，保证产品符合本标准之规定，并填写产品质量保证书。

5.1.2需方可对收到的产品按本标准或订货单（或合同）的规定验收，若检验结果与本标准或订货单（或合同）不符合时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由双方认可的第三方对有争议的项目进行仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2 组批

银包铜粉应成批提交验收，每批应由同一天，同一批原料生产的的产品为一个批次，每个批次不小于50kg，不大于1000kg。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量、粒度分布、松装密度的检测。

5.4取样与制样

5.4.1每批银包铜粉应按照GB/T 5314的规定取样和分样，将所取样品混匀，用四分法缩分出不少于200g的平均试样。

5.4.2将平均试样分成两等份，一份供检验分析用，一份封装于密闭容器中，由质量检验部门封存6个月供备查。

5.5检验结果的判定

5.5.1 外观和微观形貌检验结果与本标准不符合时，判该单件产品不合格。

5.5.2 其余检验项目的检测结果不合格时，从该批产品中另取双倍数量的样品进行不合格项目的重复检验，若该项结果仍不合格，则该批产品不合格。

6包装、标志、运输、贮存

6.1包装

6.1.1产品内包装为1kg±0.005或10kg±0.05真空密封包装，外包装为铁桶或纸箱。

6.1.2内包装采用性能好的塑料袋作真空包装，口袋为聚乙烯制造，膜的厚度不小于0.1mm，塑料袋接缝和封口处应热合牢固，无硬伤、孔洞、污垢，其物理、机械性能应符合GB 4456的规定。

6.1.3银包铜粉外包装用铁桶，内衬塑料袋，内外包装应封闭严密，完整无损，且外包装用铁桶应做好防锈处理，其内、外表面应干燥、光滑，无毛刺、无破损，并符合GB 12463-1990。

6.1.4银包铜粉外包装用纸箱，内衬塑料袋，内外包装应封闭严密，纸箱应具有一定的弯曲性能，折缝时应无裂缝，装配时无破裂或表皮断裂，板层间粘合牢固。封口采用交代粘贴。

6.1.4需方对产品包装有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6.2产品标志

在每个包装上用标签或不褪色的颜料注明：

a）生产厂名称、商标；

b）供方地址；

c）产品名称和牌号；

d）检测日期；

e）净重；

f）生产日期；

g）“防火”、“防潮”和“轻放”字样；

h）危险货物标志、标志的尺寸、颜色和使用方法执行GB 190的规定。

6.3运输

产品在运输过程中，应防潮、防火、轻放，避免撞击和跌落，防止尖锐的器械刺通真空包装袋，要有防止雨水和阳光暴晒的措施。

6.4贮存

# 产品应贮存在没有腐蚀性化学物品，通风、干燥、防火的库房内，避免阳光直射。

6.5产品质量保证书

每批产品都应附有一份供方质量检验部门填写的产品质量证明书，注明：

- 厂家名称、地址；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 净含量；

- 本标准号；

- 检验日期；

- 质量检验部门印记；

- 出厂日期；

- 保质期。

6.6其他

需方如对银包铜粉的标志、包装、运输和贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理规格的特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

附录 A

（标准的附录）

硫氰酸钾滴定法测定银含量

A1 范围

本方法适用于银包铜粉中银含量的测定，测定范围：1%~50%。

A2 方法提要

以1+3硝酸分解银包铜粉试料，以硫酸铁铵为指示剂，再以硫氰酸钾标准液滴定至淡红色，即为终点。其主要反应式如下：

Ag+ + KCNS  →  K+ + AgCNS↓

Fe3++3KCNS  →  3K+ + Fe（CNS）3↓

A3 试剂

A3.1  硝酸（1+3）。

A3.2  硫酸铁铵指示剂：称取2g硫酸铁铵溶于100mL水中，滴加刚煮沸过的浓硝酸，直至棕色褪去。

A3.3  硫氰酸钾标准溶液：[c（KCNS）=0.0141mol/L]

A3.3.1  配制：称取1.3702g 硫氰酸钾，置于100mL烧杯中，加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水定容。

A3.3.2  标定：称取三份0.05g纯银（＞99.9%）分别置于50 mL烧杯中，加入10 mL1+3硝酸（A3.1），微热溶解并蒸至约1mL，加入少量水和2mL硫酸铁铵指示剂（A3.2），以硫氰酸钾标准溶液滴定至红色，即为终点。

同时作空白试验。

按式（A1）计算硫氰酸钾标准溶液对银的滴定系数

…………………………………（A1）

式中：—硫氰酸钾标准溶液对银的滴定系数，g/mL；

—称取金属银质量，g；

—标定时消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL；

—空白试验消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL。

当3次标定结果的极差值不大于0.0005 g/mL时，取其平均值，否则重新标定。

A4 分析步骤

A4.1  称取银包铜粉试样0.5g~1.0g，以20mL（1+3）硝酸（A3.1）加热溶解，冷却后定溶于50mL容量瓶中，摇匀；

A4.2  分别取此液两份5mL于两个250mL锥形瓶中，吹水5mL；加硫酸铁铵指示剂（A3.2）2mL，用硫氰酸钾标准溶液（A3.3）滴定至淡红色，即为终点；

同时作空白试验。

A5 分析结果的计算与表述

按式（A2）计算银的百分含量

…………………………（A2）

式中：—硫氰酸钾标准溶液对银的滴定系数，g/mL；

—试验消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL；

—空白试验消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL；

—试样量，g。

A6 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A1所列允许差。

表A1                                 %

| 银含量（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 1~10 | 0.25 |
| 10-20 | 0.30 |
| 20-30 | 0.35 |
| 30-40 | 0.4 |
| 40-50 | 0.45 |

# Text boxes

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.30

H 62

200x-xx-xx实施

200X-xx-xx发布

银 包 铜 粉

Silver-coated copper powders

（审定稿）

GB/T XXXX-XXXX

中华人民共和国国家标准

银 Ag

铜 Cu

粉末Powder

规格编号

P A C-X