# YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T73-××××

代替YS/T73-1994

副产品氧化锌

By-Product  Zinc  Oxide

（送审稿）

××××-××-××发布                                    ××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会          发 布

YS/T73-××××

前言

本标准是对YS/T73-1994《副产品氧化锌》的修订。与YS/T73-1994《副产品氧化锌》相比，本标准主要变化如下：

——按照GB/T1.1-2000的要求，对标准的结构和编写格式进行了修改。

——产品级别由原来的十个级别变动为五个级别。

——增加了杂质F、CL的要求。

——规范了仲裁取样数量。

——试验方法的规定为供需双方约定的方法。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由湖南水口山有色金属集团有限公司负责起草。

本标准由河南豫光金铅股份有限公司参与起草。

本标准主要起草人：王平、李宇峰、赵伟、旷素琴、石磊、       。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB810-1977

——YS/T73-1994

YS/T73-××××

副产品氧化锌

1范围

本标准规定了副产品氧化锌的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于含锌的冶炼渣料和合金经综合回收所得的氧化锌。主要用于电锌等制造行业。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修改版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3要求

3．1产品分类

副产品氧化锌按化学成份分为五个级别：ZnO90、ZnO80、ZnO70、ZnO60、ZnO50。

3．2化学成分

副产品氧化锌化学成分应符合表1规定。

表1    副产品氧化锌化学成份

| 级别 | 化学成分% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZnO不小于 | 杂质不大于 |  |
|  |  | F | Cl |
| ZnO90 | 90 | 0.08 | 0.1 |
| ZnO80 | 80 | 0.1 | 0.2 |
| ZnO70 | 70 | 0.1 | 0.3 |
| ZnO60 | 60 | 0.2 | 0.3 |
| ZnO50 | 50 | 0.2 | 0.3 |

注：用于其他行业的副产品氧化锌可不作F、Cl的检测。

3．3分析数据的修约处理按GB/T8170的规定进行。

3．4物理特性

3．4．1副产品氧化锌产品中不应带有外来夹杂物。

3．4．2副产品氧化锌应为白色粉末状。

3．5其它

用户对副产品氧化锌的化学成分及粒度等有特殊要求供需双方共同约定。

4试验方法

副产品氧化锌化学成份的检测按供需双方约定的试验方法进行检测；《副产品氧化锌分析方法》颁布实施后，副产品氧化锌化学成份的检测按《副产品氧化锌分析方法》进行检测。

5检验规则

5．1检查与验收

5．1．1副产品氧化锌应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

YS/T73-××××

5．1．2需方对收到的产品可按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起30日内，向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需

方由双方共同进行，仲裁单位由供需双方协商选定，仲裁试验方法按本标准规定进行。

5．2组批

产品应成批提交验收，每批由同一天生产的同一品级的产品组成。

6取样和制样

6．1取样时，用取样插从袋角斜插入至袋底，每袋采样量不少于50克。

6．2一批样品取好后，进行充分混匀，以四分法缩分至重量不少于500克，然后将样品分成三份，其中供需双方各存一份，另一份做仲裁用。

6．3仲裁取样数量应符合表2规定

7检验结果判定

化学成份结果有一项与本标准规定不符时，该批判不合格或降级。

8标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8．1标志、包装

8．1．1副产品氧化锌采用内衬塑料薄膜袋外套编织袋包装，包装应保证密封严密、防潮、每袋净重20kg～50kg；如用户有特殊要求，也可根据用户需要进行包装。

8．1．2副产品氧化锌包装外面应印有不褪色的标志，标明产品名称、商标、生产厂家和厂址、产品级别和净重等字样。

表2

| 取样袋数规定 |  |
| --- | --- |
| 产品的袋数 | 最少采样袋数 |
| 1-10 | 全数 |
| 11-49 | 11 |
| 50-64 | 12 |
| 65-81 | 13 |
| 82-101 | 14 |
| 102-125 | 15 |
| 126-151 | 16 |
| 152-181 | 17 |
| 182-216 | 18 |
| 217-254 | 19 |
| 255-296 | 20 |
| 297-343 | 21 |
| 344-394 | 22 |
| 395-450 | 23 |
| 451-512 | 24 |
| ＞512 | 3*N1/3（N为该批产品总袋数） |

8．2运输

8．2．1产品搬运时应小心轻放，防止包装破损。运输过程中不得与其他物质混装，严禁与酸、碱及有毒物质接触，且要有防雨措施。

YS/T73-××××

8．2．2产品应贮存于干燥处，防潮湿，并与酸、碱及有毒物品隔离。

8．3质量证明书

每批产品附有质量证明书，质量证明书应包括以下内容：

a、生产厂名称；

b、产品名称与级别；

c、批号；

d、净重；

e、分析检验结果和检验部门印记；

f、本标准编号；

g、出厂日期。

《副产品氧化锌》行业标准修订编制说明

- 概况

根据全国有色金属标准化技术委员会2008年通知及中色协综字（2009）165号文通知，湖南水口山有色金属集团有限公司负责YS/T73-1994《副产品氧化锌》行业标准的修订任务。湖南水口山有色金属集团有限公司2009年初成立了专门修订小组。通过对国内副产品氧化锌生产现状、发展趋势以及使用和贸易的实际情况，对YS/T73-1994《副产品氧化锌》行业标准进行修订，在重点征询株冶、豫光意见的基础上形成本标准讨论稿。

2009年5月26日在云南昆明召开的标准讨论会上，与会代表就《副产品氧化锌》讨论稿内容进行了充分讨论，提出了意见和建议。根据标准讨论会安排，水口山和豫光主要就化学成份要求进行了多次沟通和探讨，并综合所有意见和建议，形成标准最终送审稿。

- 标准修订的原则和依据

2．1本标准格式按照GB/T1.1-2000标准要求编写。

2．2YS/T73-1994《副产品氧化锌》行业标准已颁布十多年，无论是从规范格式，还是具体技术要求、检验规则，均有不适宜现状之处，故修订的标准必须满足市场、用户要求。

2．3修订的标准应有利于规范市场。

2．4修订的标准应切实可行，具有可操作性。

2．5修订标准应充分考虑企业以及使用单位的意见和建议。

2．6修订本标准，充分考虑了目前副产品氧化锌主要用于电锌制造行业的实际而不决情况和要求。

3 标准主要内容的确定

本标准与YS/T73-1994《副产品氧化锌》行业标准（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

3．1范围增加了“主要用于电锌等制造行业”的内容。

3．2较原标准增加了“规范性引用文件”内容。

3．3产品将原标准中十个级别改为五个级别，将原标准中每两个级别ZnO差别由5%改为10%。

3．4因副产品氧化锌的杂质F、Cl分析方法目前还没有统一规范，故在本标准规定“副产品氧化锌化学成份的检测按供需双方约定的试验方法进行检测”或“《副产品氧化锌分析方法》颁布实施后，副产品氧化锌化学成份的检测按《副产品氧化锌分析方法》进行检测”。

3．5参照其他氧化锌产品标准内容要求，本标准明确了仲裁取样数量规定。

4 主要数据来源

主要来源水口山生产实际情况及株冶、豫光控制要求

| 单 位 | ZnO含量% | Pb含量% | F含量% | Cl含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水口山（实际） | 72.6 | 12.3 | 0.08 | 0.064 |
| 水口山（要求） | / | / | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 株冶（要求） | / | / | 越小越好 | 越小越好 |
| 豫光（要求） | / | / | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 豫光（实际） | / | / | 0.15 | 0.22 |

说明：豫光实际水平，是由河南豫光提供的样品，水口山四厂检测所得的数据。

附：征求意见反馈处理表

《副产品氧化锌》行业标准修订工作小组

2009年8月

征求意见反馈处理表

| 序号 | 标准条款号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 建议范围增加“主要用于电锌等制造行业”内容 | 水口山四厂 | 采纳 |
| 2 | 3.2 | 建议用于其他行业的副产品氧化锌不作F、Cl的要求 | 河南豫光 | 采纳 |
| 3 | 4 | 建议《副产品氧化锌分析方法》制订向国标委及发改委申请项目计划 | 河南豫光 水口山四厂 | 采纳 (已征得有色 标准所同意） |
| 4 | 8.1.1 | 建议包装袋每袋净重为20Kg～50 Kg | 河南豫光 | 采纳 |

说明：共发出征求意见函5份，收回3份（其中无异议两份）。