前    言

本标准包括以下3个部分：

GB/T XXXX.1-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》

GB/T XXXX.2-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》

GB/T XXXX.3-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》

本部分为第2部分《镍及镍合金－术语及定义－第2部分：精炼产品》。

本部分等同采用ISO 6372-2:1989《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》。

本部分等同翻译ISO 6372-2:1989。本部分章条编号与ISO 6372-2:1989章条编号对照见本部分附录A。本部分与ISO 6372-2:1989差异参见本部分附录B。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

a)  用“本部分”代替“本国际标准”；

b)  删除了国际标准中封面、目次、前言和引言。

本附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243/SC2）归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由中国有色金属工业标准计量质量研究所、沈阳铜兴产业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：林秀英、于晓霞、杨丽娟。

镍及镍合金－术语及定义－第2部分：精炼产品

范围

本部分规定了镍及镍合金领域中精炼产品和冶金中间产品的术语和定义。

本部分适用于镍及镍合金领域中精炼产品。

术语和定义

2.1

精炼产品  refinery shapes

通过精炼或精炼和铸造过程获得的未加工产品。

2.1.1

坯块  briquette

为通过粉末压制和烧结成形的任何形状的精炼产品，如枕块状、波纹板状、丸状。

2.1.2

阴极板 cathode

经电沉积制取的精炼产品。

2.1.3

颗粒 granule

由非球形但并非很不规则形的颗粒组成的精炼产品，一般粒度为0.1mm~５mm，通常由湿法冶金或汽化冶金、电解法、雾化法或破碎法生产的。

2.1.4

球粒 pellet

近似球形的镍精炼产品，直径通常为１mm~20mm，通常由汽化冶金生产。

2.1.5

粉末 powder

由粒度小于0.1mm的颗粒组成的精炼产品，通常由湿法冶金、汽化冶金、电解法、雾化法或破碎法生产。

2.1.6

丸粒 shot

由形状不规则，粒度为2mm~50mm的颗粒组成的精炼产品，通常由喷制、雾化法或破碎法生产。

2.2

镍冶金中间产品  intermediate products of nickel metallurgy

需要进一步精炼的半精炼产品。

2.2.1

高镍锍  nickel matte

由处理镍矿石、镍精矿或其他含镍物料而获得的含镍硫化物的混合物组成的冶金中间产品，通常为铸块、破碎块、颗粒或粉末。

2.2.2

氧化镍  nickel oxide

由处理镍矿或高镍锍而获得的含镍氧化物组成的，通常为粉末状的冶金中间产品。

2.2.3

氧化镍渣  nickel oxide sinter

由处理高镍锍而获得的含镍氧化物和镍组成的冶金中间产品，通常为粉末状、颗粒状、丸状或粒度不大于50mm的碎块。

附录A

（资料性附录）

本部分章条编号与ISO 6372-2:1989章条编号对照

表A.1 给出了本部分章条编号与ISO  6372-2:1989 章条编号对照一览表。

表A.1本部分章条编号与ISO  6372-2:1989章条编号对照

| 本部分章条编号 | ISO 6372.2：1989 章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2.1 | 2.1 |
| 2.1.1 | 2.1.1 |
| 2.1.2 | 2.1.2 |
| 2.1.3 | 2.1.3 |
| 2.1.4 | 2.1.4 |
| 2.1.5 | 2.1.5 |
| 2.1.6 | 2.1.6 |
| 2.2 | 2.2 |
| 2.2.1 | 2.2.1 |
| 2.2.2 | 2.2.2 |
| 2.2.3 | 2.2.3 |

附录B

（资料性附录）

本部分与ISO 6372-2:1989技术性差异及其原因

表B.1 给出了本部分与ISO 6372-2:1989 技术性差异及其原因一览表

表B.1本部分与ISO 6372-2:1989技术性差异及其原因

| 本部分章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 封面 | 删除原国际标准封面 | 符合国标要求 |
| 前言 | 删除原国际标准目次、引言和前言 | 本部分内容简单，不必保留目次和引言 |
| 1 | “本国际标准”修改为“本部分” | 编辑修改，符合国标要求 |
| 1 | 原文的“精炼产品（即精炼状态产品和冶金中间产品）”修改为“精炼产品和中间产品” | 编辑修改，符合中文习惯 |

# Text boxes

ICS

A

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

200x-xx-xx实施

200x-xx-xx发布

镍及镍合金－术语及定义

－第２部分：精炼产品

Nickel and nickel alloys — terms and definitions

- part 2: refinery products

（送审稿）

GB/T xxxx.2—xxxx/ ISO 6372-2:1989

中华人民共和国国家标准