中华人民共和国国家标准

GB/T4435—xxxx

代替GB/T4435—1984

镍 及 镍 合 金 棒

Nickel and nickel alloy rod and bars

(送审稿)

- ××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 4435—××××

前    言

本标准参照采用美国ASTM B160-05《 Standard Specification for Nickel Rod and Bar》 和日本JIS H 4553—99《镍及镍合金棒材》标准。

本标准代替GB/T 4435—1984《镍及镍铜合金棒》。

本标准与GB/T 4435—1984相比,主要变动如下：

──增加了N4、NCu30-3-05、NMn5、N5、N7、 N8、NCu30 7个牌号；参照美国标准，纳入了NMn5(NO2211)的力学性能。其中N5牌号的化学成分等同ISO标准的NW2201牌号和ASTM标准的UNS N02201牌号的要求，N7牌号的化学成分等同ISO标准的NW2200牌号和ASTM标准的UNS N02200牌号的要求，NCu30等同ASTM标准的UNS N04400牌号的要求

──棒材的最小直径由原来的5㎜扩展到3㎜，最大直径由40mm扩展到254mm。

──对棒材的外形尺寸及其允许偏差进行了修订,将镍及镍合金棒材的直径偏差按精度划分，精度分为普通级与高精级，并且精度比原标准略有提高。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草。

本标准由宝钛集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：××××××。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

—GB/T 4435—1984。

.

GB/T 4435—××××

镍及镍合金棒

1 范围

本标准规定了镍及镍合金棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于挤压、轧制和拉拔的镍及镍合金圆形、方形、六角形棒材。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 228   金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 8647（所有部分） 镍化学分析方法

GB/T 5235    加工镍及镍合金  化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和储存

YS/T 325   镍铜合金化学分析方法

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 牌号、状态和规格

| 牌号 | 状态 | 直径或对边距离/㎜ （圆形、方形、六角形、矩形） | 长度/㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
| N4、N5、N6、N7、N8、 NCu28-2.5-1.5、 NCu30-3-0.5、 NCu40-2-1、 NMn5、NCu30、 NCu35-1.5-1.5 | Y（硬） Y2（半硬） R（热加工） M（软） | 3～254 | 300～6000 |
| 注1：经双方协商,可供应其他规格棒材,具体要求应在合同中注明。 注2：经双方协商,可供应其他型材。 |  |  |  |

3.1.4 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示,标记示例如下：

示例1.用NCu28-2.5-1.5合金制造的、供应状态为Y、直径为18㎜、长度为 2000㎜的棒材，标记为：

棒NCu28-2.5-1.5 Y2  18×2000  GB/T 4435—××××

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5235的规定。

3.3 外形尺寸及其允许偏差

3.3.1冷加工棒的直径或对边距离及其允许偏差应符合表2的规定。

表2 冷加工棒材的直径或对边距离及其允许偏差         单位为毫米

| 直径（或对边距离） | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级（±） | 普通级（±） |
| ≥3～6 | 0.03 | 0.05 |
| >6～10 | 0.04 | 0.06 |
| >10～18 | 0.05 | 0.08 |
| >18～30 | 0.06 | 0.10 |
| >30～50 | 0.09 | 0.13 |
| >50～80 | 0.12 | 0.16 |
| >80～105 | 0.15 | 0.20 |
| 注1：经双方协商，可供应其他规格和允许偏差的棒材。 注2：当要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍；当要求棒材的直径或对边距离为高精级允许偏差时，应在合同中注明，否则按普通级供货。 |  |  |

3.3.2热加工棒的直径或对边距离及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  热加工棒的直径或对边距离及其允许偏差             单位为毫米

| 直径（或对边距离） | 允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挤压 |  | 热轧 |  |
|  | 高精级（±） | 普通级（±） | + | - |
| 3～15 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
| >15～30 | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.50 |
| >30～50 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.00 |
| >50～80 | 1.20 | 1.55 | 2.00 | 1.00 |
| >80～120 | 1.55 | 2.00 | 2.20 | 1.20 |
| >120～160 | 1.85 | 2.40 |  |  |
| >120～200 | 2.30 | 2.80 |  |  |
| >200～254 | 2.70 | 3.20 |  |  |
| 注1：经双方协商，可供应其他规格和允许偏差的棒材。 注2：当要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍；当要求棒材的直径或对边距离为高精级允许偏差时，应在合同中注明，否则按普通级供货。 |  |  |  |  |

3.3.4 直度

棒材的直度(软态棒材除外)应符合表4的规定。

表4 棒材的直度                            单位为毫米

| 长度 | 直径（或对边距离）≤20 |  | 直径（或对边距离）>20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| <1000 | ≤3 | — | ≤5 | — |
| ≥1000～2000 | ≤3×长度(m)/1m | ≤3 | ≤5×长度(m)/1m | ≤5 |
| ≥2000～5000 | ≤4×长度(m)/1m | ≤4 | ≤6×长度(m)/1m | ≤6 |

3.3.5 棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

3.3.6 棒材端部应锯切平整，检验断口的端面可保留。

3.4 力学性能

需方要求时，棒材的力学性能应符合表5的规定。

表5 棒材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径/㎜ （或对边距离） | 抗拉强度Rm N/㎜2 | 伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |
| N4、N5、N6、 N7、N8 | Y | 3～20 | 590 | 5 |
|  |  | >20～30 | 540 | 6 |
|  |  | >30～105 | 510 | 9 |
|  | M | 3～30 | 380 | 34 |
|  |  | >30～65 | 345 | 34 |
|  | R | 32～60 | 345 | 25 |
|  |  | >60～254 | 345 | 20 |
| NCu28-2.5-1.5 | Y | 3～15 | 665 | 4 |
|  |  | >15～30 | 635 | 6 |
|  |  | >30～65 | 590 | 8 |
|  | Y2 | 3～20 | 590 | 10 |
|  |  | >20～30 | 540 | 12 |
|  | M | 3～30 | 440 | 20 |
|  |  | >30～65 | 440 | 20 |
|  | R | 6～254 | 390 | 25 |
| NCu30-3-0.5 | Y | 3～20 | 1000 | 15 |
|  |  | >20-75 | 965 | 17 |
|  |  | >75-105 | 930 | 20 |
|  | R | 3～254 | 实测 | 实测 |
|  | M | 3～105 | 895 | 20 |
| NCu40-2-1 | Y | 3～20 | 635 | 4 |
|  |  | >20～40 | 590 | 5 |
|  | M | 3～40 | 390 | 25 |
|  | R | 32～254 | 实测 | 实测 |
| NMn5 | M | 3～105 | 345 | 40 |
|  | R | 32～254 | 345 | 40 |
| NCu30 | R | 76～152 | 552 | 30 |
|  |  | >152～254 | 517 | 30 |
|  | M | 3-105 | 480 | 35 |
|  | Y | 3～15 | 700 | 8 |
|  | Y2 | 3～15 | 580 | 10 |
|  |  | >15～90 | 600 | 20 |
|  |  | >90-105 | 580 | 20 |
| NCu35-1.5-1.5 | R | 3～254 | 实测 | 实测 |
| 注：经双方协商，可供应其他力学性能要求的棒材 |  |  |  |  |

3.5 内部质量

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T 336中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.6 表面质量

棒材表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和环状痕等缺陷。

允许有局部的、深度不超过该公称尺寸负偏差的麻点，划伤、凹坑、黑斑和压伤等；热处理后的棒材允许表面有非粗糙的氧化皮存在。允许有轻微的矫直痕、氧化色、发暗，水迹、油迹等。

4 试验方法

4.1 化学成分的仲裁分析方法

棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 8647 和YS/T 325  的规定执行。

4.2外形尺寸及其允许偏差测量方法

产品的外形尺寸及其允许偏差应用相应精度的测量工具进行测量。

4.3 室温力学性能检验方法

棒材的室温拉伸试验按GB/T 228的规定执行。试样编号为R3、R4、R5、R6、R7、R8。

4.4 内部质量检验方法

棒材内部质量的检验按YS/T 336的规定进行，也可采用超声波探伤或低倍方法进行检验。

4.5 表面质量检验方法

产品的表面质量用目视进行检验。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，检验结果与本标准合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

棒材应成批交货，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于5000㎏。

5.3 检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、内部质量和表面质量的检验。

5.3.2 需方有要求时，每批还应进行力学性能的检验。

5.4 取样

产品取样应符合表6的规定。

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 棒材外形尺寸及其允许偏差、表面质量、内部质量检验不合格时，判该根不合格。

5.5.3 当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格品交货。

表6  取 样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉(需方每批)取一个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 及其允许偏差 | 逐根 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 |  | 3.6 | 4.5 |
| 内部质量 |  | 3.5 | 4.4 |
| 力学性能 | 每批任取二根，每根取一个试样 | 3.4 | 4.3 |

6.标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定，

7. 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

e) 产品重量（或根数）和件数；

f) 尺寸精度；

g) 力学性能（有要求时）；

h) 本标准编号；

i) 其他。