前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由宁夏东方钽业股份有限公司负责起草。

本标准由九江有色金属冶炼厂参加起草。

本标准主要起草人：白掌军、唐德胜、张俊峰、霍红凤、刘振远。

钽铌复合碳化物

范围

本标准规定了钽铌复合碳化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于五氧化二钽（或钽粉）、五氧化二铌碳热还原法制得的钽铌复合碳化物。该钽铌复合碳化物主要用于生产硬质合金。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3249  难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

GB/T 20508-2006  碳化钽粉

要求

产品分类

3.1.1 产品按化学成分中的钽铌含量不同分为11个牌号。

3.1.2 产品按平均粒径分为三种级别：A、B、C。

产品的化学成分应符合表1的规定。

| 产品牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Ta | 总碳 | Nb | 杂质含量，不大于 |
|  |  |  |  | 游离碳 | Fe | Si | Al | Ti | Ca | K | Na | N |
| FTNC90/10 | 84.4±1.5 | 6.7±0.2 | 9.0±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC85/15 | 79.6±1.5 | 6.9±0.2 | 13.3±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC80/20 | 75.0±1.5 | 7.2±0.2 | 17.8±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC75/25 | 70.4±1.5 | 7.4±0.2 | 22.0±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC70/30 | 65.9±1.5 | 7.7±0.2 | 26.5±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC65/35 | 60.9±1.5 | 8.0±0.2 | 31.1±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC60/40 | 56.8±1.5 | 8.2±0.2 | 35.5±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |

续表1

| 产品牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Ta | 总碳 | Nb | 杂质含量，不大于 |
|  |  |  |  | 游离碳 | Fe | Si | Al | Ti | Ca | K | Na | N |
| FTNC50/50 | 46.8±1.5 | 8.7±0.2 | 44.3±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC40/60 | 37.5±1.5 | 9.2±0.2 | 53.5±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC30/70 | 28.0±1.5 | 9.7±0.2 | 62.5±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| FTNC20/80 | 18.5±1.5 | 10.2±0.2 | 71.0±1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 其他牌号及其化学成分可由供需双方协商并在合同中注明。 |

费氏平均粒径与氧含量

产品的费氏平均粒径与氧含量应符合表2的规定。

| 产品级别 | 费氏平均粒径/μm | 氧含量/% |
| --- | --- | --- |
| A | ≤1.0 | ≤0.3 |
| B | >1.0～1.5 | ≤0.25 |
| C | >1.5～3.0 | ≤0.2 |
| 其他级别及其要求可由供需双方协商并在合同中注明。 |

外观质量

产品呈褐色，无目视可见的夹杂物。

试验方法

产品化学成分中总碳量的仲裁分析方法按GB/T 20508-2006中附录A的规定进行。

产品化学成分中游离碳量的仲裁分析方法按GB/T 20508-2006中附录B的规定进行。

产品化学成分中Ta、Nb的仲裁分析方法按供需双方认可的方法进行。

产品化学成分中其它杂质含量的仲裁分析方法按GB/T 15076的规定进行。

产品的费氏平均粒径检验按GB/T 3249的规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一级别、同一混合料组成，每批重量由供需双方协商确定。

检验项目

每批产品应进行化学成分、费氏平均粒径、外观质量的检验。

取样

产品取样应符合表3的规定。

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章节号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1～4.4 |
| 费氏平均粒径 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.3 | 4.5 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.6 |

检验结果判定

化学成分、物理性能或外观质量的分析结果与本标准规定不符时，按批判不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

每瓶（袋）产品应附标签，标明产品名称、牌号、批号、净重和包装日期。

产品应包装成箱，每箱应注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号、级别；

- 批号。

包装、运输、贮存

产品用双层盖塑料瓶包装或按合同包装。

产品运输时必须用防雨运输工具。

产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，严防氧化。产品贮存时间不宜超过一年。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号、级别；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和供方质检部门检印；

- 本标准编号；

- 检验日期。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号、级别；

c) 数量；

d) 其他特殊要求；

e) 本标准编号。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌复合碳化物

TaNbC Compound

（送审稿）

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS