标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铌复合碳化物                        承办人：霍红凤  白掌军    共 2页   第 1 页

标准项目负责起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司      电  话：0952－2098603    2009年4月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 牌号分类过多，建议保持80：20；60：40；90：10；50：50；70:30五个牌号，其余取消。 | 株洲硬质合金 集团有限公司 | 未采纳。 本标准牌号提出是依据需求制定的，且具有一定的前瞻性。 |  |
| 2 | 3.2 | 表1中主含量波动范围应有弹性，建议第一主含量±（1.3-1.5）%，次主含量±（1.0-1.3）%。 | 株洲硬质合金 集团有限公司 | 未采纳。 考虑标准的先进性与实用性选择了±1.5%。 |  |
| 3 | 3.2 | 表1中80：20的主含量国内用户及欧洲用户普遍接受的指标是Ta ：71.5±1.5%，Nb：21.0 ±1.0%。指标虽然名不副实，但用户使用已成习惯，建议维持现状不变。 | 株洲硬质合金 集团有限公司 | 未采纳。 其他牌号及其化学成分可由供需双方协商并在合同中注明。 |  |
| 4 | 3.2 | 硬质合金对Fe的控制要求较高，建议将表1中Fe调整为0.05%，Si调整为0.005%。 | 株洲硬质合金 集团有限公司 | 未采纳。 目前国内外标准通常为：Fe≤0.10%， Si≤0.01%。 |  |
| 5 | 3.2 | 氮化物也是一种硬质材料，因此，建议将表1中N含量取消，如果要保留，建议指标改为1%。 | 株洲硬质合金 集团有限公司 | 未采纳。 N含量依照碳化钽 国标制定。 |  |
| 6 | 3.2 | 提高表1中部分牌号的N含量指标。 | 九江有色金属冶炼厂 | 待讨论。 |  |
| 7 | 3.3 | 表2中的“牌号级别”改为“产品级别”。 | 九江有色金属冶炼厂 | 采纳。 |  |
| 8 | 4.3 | 产品其他化学成分的仲裁分析方法按GB/T 15076的规定进行。修改为：产品的化学成分中Ta、Nb、Fe、Si、Al、Ti、N、K、Na、O的分析方法按GB/T 15076的规定进行，其他杂质含量的分析按供需双方认可的方法进行。 | 九江有色金属冶炼厂 | 部分采纳。 |  |
| 9 |  | 增加附录C：Ta、Nb化学分析方法。 | 宁夏东方钽业股份 有限公司 | 采纳。 |  |
| 10 | B.3.1 | 应写明钨锡混合助溶剂的比例。 | 崇义章源钨业股份 有限公司 | 未采纳。 各生产厂家的钨锡规格、型号、配比都不一样，且需要保密。 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铌复合碳化物                        承办人：霍红凤  白掌军     共 2页   第 2 页

标准项目负责起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司      电  话：0952－2098603    2009年4月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 附录 | 删去附录A和附录B，引用GB/T20508-2006《碳化钽粉》国家标准中的附录A和附录B。 | 九江有色金属冶炼厂 | 采纳。 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：3个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：3个。