ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201X

钼及钼合金废料

Waste of molybdenum and molybdenum alloy

（送审稿）

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司。

本标准主要起草人：闫梨，许开华，张翔……

钼及钼合金废料

1  范围

本标准规定了钼及钼合金废料的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存、质量证明书、合同（或订货单）内容。

本标准适用于钼及钼合金废料（以下简称废料）的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的钼及钼合金废料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3461  钼粉

GB/T 4325（所有部分）  钼化学分析方法

GB 16487.7  进口可用作原料的固体废弃物环境保护控制标准  废有色金属

GB/T 20927  钛及钛合金废料

YS/T 660  钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

3  术语和定义

GB/T 20927中的术语和定义适用于本标准。

4   要求

4.1  分类

4.1.1  废料按产生来源分为3类，每类按状态性质各分为3组，具体见表1所示。

表1

| 类别 | 组 别 | 典型示例 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类：钼金属废料 | 大块状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的大块状废料。 |
|  | 小块状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的小块状废料。 |
|  | 屑状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的屑状废料。 |
|  | 粉状废料 | 钼粉在生产、使用过程产生的废料。 |
| II类：钼冶炼废料 | 钼渣 | 含钼冶炼渣等。 |
|  | 钼灰 | 含钼灰尘、烟尘等。 |
|  | 钼泥 | 含钼烟尘的水淋洗沉淀物。 |
| Ⅲ类：钼化工废料 | 铵渣 | 钼酸铵合成过程中产生的尾渣。 |
|  | 钼盐及氧化物废料 | 主要包括钼酸盐、氧化钼、氢氧化钼等各类含钼的盐、氧化物废料。 |
|  | 其他化工废料 | 主要包括催化剂、润滑剂、颜料、钼酸盐缓蚀剂、阻燃抑烟剂等生产和使用过程中产生的含钼废料。 |

4.1.2 废料应按照本标准规定的类别、组别进行回收和贸易，不同类别、组别的废料不应互相混合。本标准未列入的其他废料归入相近的类别中。

4.2 化学成分

4.2.1 钼金属废料中的块状废料、屑状废料的牌号和化学成分应符合YS/T 660的规定。

4.2.2 钼金属废料中的粉状废料的牌号和化学成分应符合GB/T 3461的规定。

4.2.3 钼冶炼废料和钼化工废料的牌号和化学成分由供需双方协商确定。

4.2.4 对废料的化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.3  尺寸

大块状废料的尺寸应不小于100mm，小块状及屑状废料的尺寸应小于100mm。其他废料的最大外形尺寸，本标准不做具体规定，供需双方可在不妨碍运输的情况下协商确定，并在合同中注明。

4.4 环境保护控制要求

废料的环境保护控制要求参照GB 16487.7的规定进行。

5 试验方法

5.1  钼金属废料的化学成分分析按GB/T 4325的规定进行。其他废料的化学成分分析方法由供需双方协商确定。

5.2  废料的尺寸用相应精度的量具测量。

5.3  环境保护要求的分析方法按GB 16487.7的规定进行。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1  废料应由供方进行检验，保证其质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的废料按本标准及合同（或订货单）的规定进行验收，如果验收结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应在收到废料之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

废料应成批提交检验，每批应由同一类别、组别和同一牌号组成。每批重量不大于5000kg。

6.3 检验项目及取样

废料的检验项目及取样规定见表2。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 大块状废料：从每批中每个单独包装中任取三块进行取样，将所有样品碎屑混合后取两组试样检验 除大块状废料外的其他废料：从每批中的每箱（桶）中任取两份试样进行取样，将所有样品碎屑混合后取两组试样检验 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸 | 大块状废料：逐块 除大块状废料外的其他废料：逐批 | 4.3 | 5.2 |
| 环境保护控制要求 | 逐批 | 4.4 | 5.3 |

6.5 检验结果判定

6.5.1废料的化学成分不合格，判该批不合格。

6.5.2大块状废料尺寸检验不合格，判该块不合格；其他废料尺寸检验不合格，判该批不合格。

6.5.3废料的环境保护控制要求检验不合格，判该批不合格。

7 标志、包装、运输和贮存、质量证明书

7.1  标志

废料包装物上应标明类别、组别和牌号。

7.2 包装

废料应用铁皮箱或铁桶包装，铁皮箱或铁桶内外应涂有防锈漆。每箱或每桶重量不得超过100kg。也可由供需双方协商确定其他包装方式。

7.3  运输

废料运输时要防止碰撞和活性化学物品的侵蚀。

7.4  贮存

废料应置于干燥、清洁、无腐蚀性气氛的环境中。

7.5  质量证明书

废料交货时，必须附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）废料名称；

c）废料类别、组别和牌号；

d）批重；

e）各项分析检验结果及供方质检部门检印；

f）本标准编号；

g）包装日期。

8 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

废料名称；

废料类别、组别和牌号；

重量；

本标准编号；

其他。