《钼及钼合金废料》

编制说明——送审稿

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准委国标委综合[2009]59号 “关于下达2009年第一批国家标准制修订计划的通知”，国家标准《钼及钼合金废料》（计划号20091089-T-610）的编制任务由深圳市格林美高新技术股份有限公司承担，完成时间2011年。

- 起草单位情况、主要工作过程、标准主要起草人及其所作工作

2.1 起草单位情况

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”），成立于2002年，2006年12月改制为股份制企业，2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板，股票代码002340。注册资金12131.6万股，净资产9.8亿元，在册员工1000余人, 是国有风险资本、国家创新基金投资的国家级高技术股份公司。

公司推行“由循环而经济，实现企业价值、环境价值和社会责任的和谐统一”的循环产业文化，始终致力于电子废弃物、废旧电池等“城市矿产”报废资源的循环利用与循环再造产品的研究与产业化，积极探索中国“城市矿产”报废资源的开采模式，突破了电子废弃物、废旧电池等废弃资源循环利用的关键技术，建立了包括90余项专利、50余项国家和行业标准的核心技术与专利体系，创立了电子废弃物绿色再造的低碳资源化模式，成为中国循环经济与低碳制造的领军企业之一。

2.2 主要工作过程

2009年7月，深圳市格林美高新技术股份有限公司接到《钼及钼合金废料》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定原则。

2009年底，编制小组到国内钼废料加工厂进行实地调查，了解钼废料的不同存在形态以及在再生产和加工过程中的技术难度和对环境的影响，形成标准的征求意见稿；

2010年1月，提出标准征求意见稿，发相关单位征求意见，并修改标准稿，形成标准讨论稿；

2010年4月，全国有色金属标准化技术委员会在福建武夷山召开了标准讨论会，来自西部超导材料科技有限公司、宝钛集团有限公司、金堆城钼业股份有限公司、钢铁研究总院等企事业单位的代表参加了会议，讨论会提出的修改意见主要有以下方面：

（1）范围应与标准内容保持一致；

- 表1 中钼及钼合金废料分类、分组、分级过于详尽，实用性差，需简化分类、分组，取消分级。

会后，根据与会代表的建议，修改本标准征求意见稿，并形成预审稿。

2010年8月26日～8月29日在内蒙古呼和浩特市召开标准预审会

来自宝钛集团有限公司、株洲硬质合金集团公司、西部金属材料股份有限公司等企事业单位的代表参加了会议，预审会提出的修改意见主要有以下方面：

（1）4.2条分别详细要求；

（2）5.1条增加其他废料的化学成分分析方法的说明；

（3）6.3、6.4合并；

（4）全文去掉对级别的要求。

会后，根据与会代表的建议，修改本标准预审稿，并形成送审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1、标准编制原则

根据钼及钼合金废料的市场供需情况及其产品生产的发展需要，为了促进钼废料资源的回收利用，保护供需双方的合法权益，制定了关于钼及钼合金废料的国家标准，标准内容包括钼及钼合金废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

- 确定标准主要内容的依据

本标准规定了钼及钼合金废料的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存、质量证明书、合同（或订货单）内容。

本标准适用于钼及钼合金废料（以下简称废料）的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的钼及钼合金废料。

本标准中的术语和定义应符合GB/T 20927 的规定。

本标准按生产来源将钼及钼合金废料分为3类，每类按状态性质分为3组。

| 类别 | 组 别 | 典型示例 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类：钼金属废料 | 大块状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的大块状废料。 |
|  | 小块状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的小块状废料。 |
|  | 屑状废料 | 钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的屑状废料。 |
|  | 粉状废料 | 钼粉在生产、使用过程产生的废料。 |
| II类：钼冶炼废料 | 钼渣 | 含钼冶炼渣等。 |
|  | 钼灰 | 含钼灰尘、烟尘等。 |
|  | 钼泥 | 含钼烟尘的水淋洗沉淀物。 |
| Ⅲ类：钼化工废料 | 铵渣 | 钼酸铵合成过程中产生的尾渣。 |
|  | 钼盐及氧化物废料 | 主要包括钼酸盐、氧化钼、氢氧化钼等各类含钼的盐、氧化物废料。 |
|  | 其他化工废料 | 主要包括催化剂、润滑剂、颜料、钼酸盐缓蚀剂、阻燃抑烟剂等生产和使用过程中产生的含钼废料。 |

钼金属废料中的块状废料、屑状废料的牌号和化学成分应符合YS/T 660的规定。

钼金属废料中的粉状废料的牌号和化学成分应符合GB/T 3461的规定。

废料的环境保护控制要求参照GB 16487.7的规定进行。

钼金属废料的化学成分分析按GB/T 4325的规定进行。

废料的检验项目及取样规定见下表。

| 检验项目 | 取样规定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 大块状废料：从每批中每个单独包装中任取三块进行取样，将所有样品碎屑混合后取两组试样检验 除大块状废料外的其他废料：从每批中的每箱（桶）中任取两份试样进行取样，将所有样品碎屑混合后取两组试样检验 |
| 尺寸 | 大块状废料：逐块 除大块状废料外的其他废料：逐批 |
| 环境保护控制要求 | 逐批 |

- 主要试验（或验证的）分析、综述报告

本标准所规定的检验项目符合钼及钼合金废料回收再利用的使用需要，符合国家对废料回收的相关法律法规的规定。

四、标准水平分析

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

经调研，目前国外没有钼及钼合金废料的相关标准，本标准所规定的要求和指标符合国际相关公约的规定，标准的制定达到国内先进水平。

- 国际、国外同类标准水平的对比分析

无

- 与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）：

本标准的制定填补了国内外钼及钼合金废料的专用标准空白，标准的制定过程、检验项目的设置符合钼及钼合金废料市场的现状，对废料分级、分类的收集以及再生利用有着很好的规范和指导意义。本标准的发布、实施将有力的推动我国规范钼及钼合金废料分级、分类的收集以及回收再利用，促进钼及钼合金废料交易有序化、规范化，为我国实现节约型社会起到积极作用。

九、废止现有有关标准的建议

无。

十、预期效果

国内相关材料加工企业、设备生产企业以及相关行业按照本标准规定收集的钼及钼合金废料，在回收再利用方面已显现效果。符合本标准要求的钼及钼合金废料的再生，不仅节约了企业成本，而且在降低钼加工材价格、钼粉及其相关产品的推广使用方面均起到了积极作用。

十一、其他应予说明的事项

参考资料清单：

GB/T 3461  钼粉

GB/T 4325（所有部分）  钼化学分析方法

GB 16487.7  进口可用作原料的固体废弃物环境保护控制标准  废有色金属

GB/T 20927  钛及钛合金废料

YS/T 660  钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

《钼及钼合金废料》标准编制组