ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.3-201×

代替 YS/T 358-1994

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法
二氧化硅量的测定

硅钼兰分光光度法和重量法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of silicon dioxide content－

The silicomolybdenum blue spectrophotometry and  the gravimetry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第3部分。

本部分代替YS/T 358-1994《钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定（1,2,4酸-硅钼兰比色法）》

本部与YS/T 358-1994相比主要变化如下：

——给出了检测下限；

——测定方法由1,2,4酸-硅钼兰比色法修改为含量5%以下采用抗坏血酸--硅钼兰分光光度法，含量5%以上采用重量法；

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、宜春钽铌矿、广东从化钽铌冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：杨峰、叶春生。

本部分参加起草人：邓延安、王家榕、黄双、万育松、陈忠菊。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 874—76、YS/T 358—1994。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

方法1硅钼兰分光光度法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中二氧化硅量的测定。测定范围：0.50%～5.00%。

2  方法提要

试料以碱熔融,水浸出, 在适当酸度下用草酸控制磷砷的干扰，在稀硫酸介质中使硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，以抗坏血酸还原成硅钼蓝，于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  氢氧化钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  对硝基酚溶液(1g/L，乙醇溶液)。

3.4  硫酸(1+35)。

3.5  钼酸铵溶液(50g/L)。

3.6  草酸-硫酸混合酸：2g草酸溶于100mL硫酸(1+2)中。

3.7  抗坏血酸溶液(100g/L，用时现配)

3.8  二氧化硅标准贮存溶液：称取0.1000g纯二氧化硅[w(SiO2)≥99.95%]置于铂坩埚中，加入6g无水碳酸钠，在950℃高温炉中熔融30min，取出稍冷。放入已盛有约70mL热水的塑料杯中浸取，洗净坩埚，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL相对于100μg二氧化硅。

3.9  二氧化硅标准溶液：移取50.00mL二氧化硅标准贮存溶液（3.8）置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL相对于20μg二氧化硅。

4  仪器

分光光度计

5  试样

5.1试样粒度小于0.074mm。

5.2试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.20g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于预先盛有已在电炉上加热除去水分的4g氢氧化钠(3.1)的30mL镍坩埚中，再用1g氢氧化钠(3.1)覆盖试样，在电炉上加热除去水分，摇动坩埚使试样散开，取下稍冷，加入过氧化钠(3.2)少许，盖好坩埚盖，置于750℃～800℃马弗炉中熔融至缨红并保持5min，取出稍冷。

6.4.2将坩埚置于300mL聚乙烯烧杯中，加入100mL热水浸出熔块，用水洗净坩埚及坩埚盖，等溶液冷却后用水定容到250mL容量瓶中。摇匀后，干过滤，移取5.00mL滤液于50mL容量瓶中。

6.4.3加入1～2滴对硝基酚溶液(3.3)，用硫酸(3.4)中和至黄色褪去并过量4mL，混匀，加入5mL钼酸铵溶液(3.5)，混匀，放置10min，加入5mL草酸-硫酸混合酸(3.6)，混匀，加入2.5mL抗坏血酸溶液(3.7)，用水稀释至刻度，混匀。10min后以随行空白做参比，用1cm比色皿，于分光光度计650nm处测其吸光度，从工作曲线上查出相应二氧化硅的含量。

6.5  工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、12.00mL二氧化硅标准溶液（3.9）于50mL容量瓶中，以下按步骤(6.4.3)进行，将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算二氧化硅的质量分数，数值以％表示：

w(SiO2)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1  100     ……………………………(1)

式中:

m1——自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1 重复性限

| 二氧化硅质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.80 | 0.07 |
| 4.18 | 0.16 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2 允许差

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0.05 |
| >1.00～2.00 | 0.10 |
| >2.00～5.00 | 0.20 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2  重量法

10　范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中二氧化硅量的测定。测定范围：5.00%～20.00%。

11　方法提要

试料以焦硫酸钾熔融，用草酸-盐酸混合溶液浸取，用氨水中和并过量，然后加盐酸控制溶液酸度，大部分杂质进入溶液而与二氧化硅分离，过滤后残渣连同滤纸在高温炉内灼烧，加氢氟酸除去硅，两次重量之差，即为二氧化硅的量。

12　试剂

12.1  焦硫酸钾。

12.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

12.3  草酸-盐酸浸取液：量取20mL饱和草酸加入5mL盐酸(1+1),95mL水，混和均匀。

12.4  草酸-盐酸洗液：称取10g草酸溶解于1000mL盐酸（1+49）溶液中。

12.5  硫酸(1+2)。

13　试样

13.1  试样粒度小于0.074mm。

13.2  试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

14　分析步骤

14.1　试料

称取0.20g试样（13），精确到0.0001g。

14.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验。

14.4　测定

14.4.1  将试料（14.1）置于预先盛有已在电炉上加热除去水分的5g焦硫酸钾(12.1)的30mL镍坩埚中，再用2g焦硫酸钾(12.1)覆盖试料，在电炉上加热至冒白烟，摇动坩埚使试料散开，加盖后置于780℃～800℃高温炉中熔融10min，取出稍冷。

14.4.2  将坩埚置于300mL烧杯中，加入120mL草酸-盐酸浸取液(12.3)，低温加热浸出熔块，并使熔块溶解完全，取下稍冷，用水洗净坩埚及坩埚盖。

14.4.3  用定量慢速滤纸过滤，以热的草酸-盐酸洗液(12.4)洗烧杯和沉淀各三次，用热水洗沉淀三次。过滤完成后，将滤纸取下置入铂皿中，于低温处灰化完全，在950℃马弗炉中灼烧10min，取出，置于干燥器内冷却至室温，迅速称重。

14.4.4  用少量水先将残渣润湿，加入1mL硫酸(12.5)和5mL氢氟酸(12.2)，低温缓慢加热，把酸蒸发至干，取下稍冷；加少量水冲洗坩埚壁，再加2mL氢氟酸(12.2)，重复上述操作。将坩埚移入高温炉内，950℃马弗炉中灼烧10min，取出，置于干燥器内冷却至室温，称量，并反复灼烧至恒重。以差减法得出二氧化硅量。

15  分析结果的计算

按公式（2）计算二氧化硅的质量分数w(SiO2)，数值用％表示：

w(SiO2)=(m3−m4)−(m5−m6)m2100     ……………………………(2)

式中:

m3  —— 氢氟酸处理前沉淀及坩埚的质量，单位为克（g）；

m4 —— 氢氟酸处理后沉淀及坩埚的质量，单位为克（g）；

m5 —— 氢氟酸处理前随同试料的空白和坩埚的质量，单位为克（g）；

m6  —— 氢氟酸处理后随同试料的空白和坩埚的质量，单位为克（g）；

m2  —— 试料的质量，单位为克（g）。

16　精密度

16.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表3重复性限

| 二氧化硅质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 8.75 | 0.14 |
| 12.24 | 0.29 |
| 16.58 | 0.29 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

16.2 　允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4 允许差

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 5.00～10.00 | 0.25 |
| >10.00～15.00 | 0.35 |
| >15.00～20.00 | 0.40 |

- 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。