前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第4部分。

本部分代替YS/T 358-1994《钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定（硫氰酸盐比色法）》

本部与YS/T 358-1994相比主要变化如下：

——给出了检测下限；

——试样量由0.10g～0.50g修改为0.15g～0.50g；

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、宜春钽铌矿、广东从化钽铌冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：刘柏禄、刘鸿、黎英。

本部分参加起草人：宣宏建、王家榕、黄双、邓延安。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 874—76、YS/T 358—1994。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中三氧化钨含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中三氧化钨量的测定。测定范围：0.10%～10.00%。

2  方法提要

试料以过氧化钠熔融，用水浸出，使钨以钨酸钠形式进入溶液中，而与主体钽、铌及钛、铁﹑锰﹑铜﹑铋﹑钙等分离。在一定盐酸溶液中，用三氯化钛将钨还原成五价，然后与硫氰酸盐生成黄色络合物，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  过氧化钠。

3.2  氢氧化钠溶液（30g/L）。

3.3  草酸溶液（100g/L）。

3.4  硫氰酸钾溶液（250g/L）。

3.5  三氯化钛溶液：移取2mL三氯化钛溶液（150g/L）于1000 mL容量瓶中，用盐酸（2+1）定容，混匀。（用时现配）。

3.6三氧化钨标准溶液：称取0.1000g纯三氧化钨[w (WO3)≥99.95%,预先在750℃灼烧1h]置于250mL烧杯中，加入10g氢氧化钠、约100mL水，微热至溶解完全，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液１mL相对于100μg三氧化钨。

4  仪器

分光光度计

5  试样

5.1试样粒度小于0.074mm。

5.2试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1 称样量及分取体积

| 三氧化钨的质量分数/% | 试样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.50 | 5.00 |
| >1.00～10.00 | 0.15 | 2.00 |

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于30mL铁坩埚中，加入4g过氧化钠（3.1），加热脱水，摇动坩埚使试样散开，置于750℃～800℃马弗炉中熔融10min，取出冷却。用热水浸取，并洗净坩埚，溶液呈绿色或紫色时，加几滴无水乙醇（或少许过氧化钠）使其褪色，加热煮沸，冷却，用水定容于100mL容量瓶中，混匀，干过滤。

6.4.2按表1移取滤液（6.4.1）于25mL容量瓶中，加2mL草酸溶液（3.3），用氢氧化钠溶液（3.2）补至10mL，准确加入2mL硫氰酸钾溶液（3.4），摇匀，然后用三氯化钛溶液（3.5）稀至刻度，混匀，放置15 min～20min，用1cm比色皿，于分光光度计波长420nm处，以试剂空白为参比测定其吸光度。从工作曲线上查出相应的三氧化钨量。

6.5  工作曲线的绘制

准确吸取0mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL三氧化钨标准溶液（3.6）于25mL容量瓶中，加2mL草酸溶液（3.3），用氢氧化钠溶液（3.2）补至10mL，准确加入2mL硫氰酸钾溶液（3.4），混匀，然后用三氯化钛溶液（3.5）稀至刻度，混匀，放置15 min～20min，用1cm比色皿，于分光光度计（4）波长420nm处，以试剂空白为参比测定吸光度。以三氧化钨含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算三氧化钨的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的三氧化钨量，单位为微克（µg）；

V0——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性限

| 三氧化钨质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.433 | 0.029 |
| 0.920 | 0.040 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3 允许差

| 三氧化钨的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.04 |
| >0.50～2.00 | 0.08 |
| >2.00～5.00 | 0.15 |
| >5.00～10.00 | 0.30 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.4-201×

代替 YS/T 358-1994

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法
三氧化钨量的测定

硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of tungsten trioxide content－

Thiocyanate spectrophotometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布