前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第12部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：。

本部分参加起草人：宋金华、黄双。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

湿存水量的测定  重量法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中湿存水含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中湿存水量的测定。测定范围：0.10%～5.00%。

2  方法提要

试样经105～110℃烘干，用减量法计算湿存水量。

3  仪器

恒温干燥箱。

4  试样

试样应置于密闭容器中，隔绝空气。

5  分析步骤

5.1  试料

称取100.0g样品，准确至0.001g。

5.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定：

将试料（5.1）置于预先在105℃～110℃烘干至恒重的称量皿中。在恒温干燥箱内于105℃～110℃干燥2h。取出，置于干燥器内冷至室温称量，并反复烘至恒重。

注：称量皿在盛试样前应在恒温干燥箱内干燥1h。取出，置于干燥皿内。冷却至室温（约30min），称量，并反复进行至恒重。

6  分析结果的计算

按式（1）计算湿存水的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

m1——烘干前试样与称量皿质量，单位为克（g）；

m2——烘干后试样与称量皿质量，单位为克（g）；

m0 ——空称量皿质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1 重复性限

| 湿存水质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.53 | 0.026 |
| 2.16 | 0.068 |
| 4.52 | 0.117 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表 2 允许差

| 湿存水的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤1.0 | 0.05 |
| >1.0～2.0 | 0.08 |
| >2.0～3.5 | 0.12 |
| >3.5～5.0 | 0.15 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.12-201×

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

湿存水量的测定

重量法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of water content－

Gravimetric  method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布