前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第1部分。

本部分代替YS/T 358-1994《钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌分量的测定（纸上色层重量法）》

本部与YS/T 358-1994相比主要变化如下：

——样品分解由碱熔改为氢氟酸、硝酸微波消解溶解；

——给出了检测下限；

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草

本部分主要起草人：潘建忠、蔡学建、叶春生。

本部分参加起草人：邓延安、宋金华、黄双。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 874—76、YS/T 358—1994。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

钽、铌量的测定  纸上色层重量法

1　范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中钽、铌含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中钽、铌量的测定。测定范围：5.00%～60.00%。

2　方法提要

试样以氢氟酸、硝酸微波消解溶解，以甲基异丁基甲酮—丁酮—氢氟酸—硝酸作展开剂进行色层分离，然后分别剪下钽、铌色带，灰化灼烧称重。计算钽铌的量。

3　试剂

3.1  氢氟酸（ρ 1.14g/mL）。

3.2  硝酸（ρ 1.42g/mL）。

3.3  丁酮（ρ 0.92g/mL）。

3.4  单宁溶液（50g/L）。

3.5  展开剂：将甲基异丁基甲酮、丁酮、氢氟酸、硝酸以体积比44∶44∶8∶4混合均匀。

3.6  色层纸： 3号色层纸，切成22厘米×28厘米，以硝酸铵（100g/L）浸湿整个长度的三分之二部分，稍烘干备用。

3.7  氨中和器：用一大干燥器，筛板下面贮有浓氨（ρ 0.88g/mL）。

4　仪器

微波消解仪。

5　试样

5.1  试样粒度小于0.074mm。

5.2  试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1　试料

称取0.10试样（5），精确到0.0001g。

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1  将试料（6.1）置于微波消解反应罐中，加入1 mL～2 mL 氢氟酸（3.1），0.5 mL硝酸（3.2），于微波消解仪（4）中170℃分解4.5h，取出冷却。

6.4.2  用塑料吸管将试液成条状涂于色层纸（3.6）上无硝酸铵的部分，先用氢氟酸（3.1）洗坩埚2次，再用丁酮（3.3）洗3次，每次用0.6mL左右，均涂于色层纸（3.6）上，涂带距离色层纸下端2cm左右，涂带宽2cm左右，低温烘干，卷成圆筒状，用大头针固定(1)。

6.4.3  将色层纸直立于盛有液面高1cm展开剂（3.5）的色层筒或色层箱中，加盖密封展开，待溶剂前沿上移动离顶端2cm时，取出烘干，置于氨中和器中(3.7)中和10min～15min，取出烘干，喷以单宁溶液(3.4)显色，低温烘干。分别剪下钽、铌色带（2）、（3），量取长度，置于已恒重的铂金坩埚中，炭化，然后在850℃马弗炉内灼烧至恒重，分别称量。

注：

（1）若色层纸已烘烤干，可用水蒸汽润湿。润湿的方法可根据本单位的习惯及条件自行选择。目的是润湿色层纸后，使钽、铌色带集中、清晰，钽、铌与杂质分离良好。

（2）黄色钽带在上部，橙红色铌带居中间，杂质留在原点或附近，呈黄到灰黑色，谱带分离应清晰。

（3）剪铌带时最好按铌带宽度剪下。由于磷在色层纸上也向上移动一定的距离，要求剪铌带时下沿空间不要超过1厘米，否则剪宽了会引起铌的结果偏高。

7  分析结果的计算

按公式（2）计算五氧化二钽、五氧化二铌的质量分数w(X2O5)，数值用％表示：

……………………………(2)

式中：

m 1——五氧化二钽或五氧化二铌沉淀质量，单位为克（g）；

B——钽带或铌带长度，单位为厘米（cm）；

K——色层纸空白值，单位为克每厘米（g/cm）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1重复性限

| 五氧化二钽质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 五氧化二铌质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.90 | 0.21 | 12.67 | 0.18 |
| 23.74 | 0.19 | 14.02 | 0.22 |
| 34.79 | 0.29 | 18.70 | 0.27 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2 允许差

| 五氧化二钽质量分数 / % | 允许差/% | 五氧化二铌质量分数 / % | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.00～20.00 | 0.40 | 5.00～20.00 | 0.40 |
| >20.00～60.00 | 0.50 | >20.00～60.00 | 0.50 |

- 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.1-201×

代替 YS/T 358-1994

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法
钽、铌量的测定

纸上色层重量法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of tantalum and niobium content—

The weight of paper chromatography method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布