前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第7部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：刘鸿、黎英。

本部分参加起草人：宋金华、黄双、王静。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中铁含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中铁量的测定。测定范围：0.50%～20.00%。

2  方法提要

试料用焦硫酸钾熔融分解，草酸络合，在硫酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

3  试剂

3.1  焦硫酸钾。

3.2  硫酸（1+9）。

3.3  草酸溶液：50g草酸溶于1000mL硫酸（3.2）中。

3.4  铁标准贮存液：称取1.0000 g纯金属铁丝[w (Fe)≥99.95%，使用前擦去表面氧化层]，于250 mL烧杯中，加入120 mL盐酸（1+1），置沸水浴上溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铁。

3.5  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存液（3.4）于100 mL容量瓶中，以盐酸（1+19）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

3.6  氩气w（Ar）≥99.99%。

4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006nm (200nm处)

5  试样

5.1 试样粒度小于0.074mm。

5.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1 称样量

| 铁的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.50～15.00 | 0.25 |
| >15.00～20.00 | 0.18 |

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备：

6.4.1 将试料（6.1）置于30 mL瓷坩埚中，加入6g焦硫酸钾（3.1），加热至试样成液体状，移入750℃～800℃马弗炉内熔融10min，取出冷却后置于250mL烧杯中，加入100mL草酸溶液（3.3），低温加热浸取，洗净并取出坩埚，冷却后将溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

6.4.2移取5.00mL滤液（6.4.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待测。

6.5标准系列溶液配制：

分别移取0mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL铁标准溶液（3.5）于5个200mL容量瓶中，各加入10mL 空白试液（6.3），用水稀释至刻度，混匀。各标准含量见表2。

表2 标准含量表

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe含量（μg/mL） | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |

6.6测定

将分析试液（6.4.2）与标准系列溶液（6.5）于259.940nm处同时进行测定。

7  分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，由计算机计算并输出分析试液（6.4.2）中Fe的质量浓度。

按公式（1）计算试样中铁的质量分数（%），数值以%表示。

………………….（1）

式中：

ρ1——计算机输出的分析试液（6.4.2）中Fe的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分析试液（6.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表3 重复性限

| 铁质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 2.17 | 0.11 |
| 6.28 | 0.25 |
| 14.67 | 0.37 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表 4 允许差

| 铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50～2.00 | 0.10 |
| >2.00～5.00 | 0.20 |
| >5.00～10.00 | 0.30 |
| >10.00～20.00 | 0.50 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.7-201×

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

铁量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of iron content－

Inductively coupled plasma atomic emission specrographic method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布