前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第10部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草

本部分主要起草人：邝静、钟道国。

本部分参加起草人：万育松、黄双、邓延安。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

锡量的测定  碘酸钾滴定法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中锡含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中锡量的测定。测定范围：1.00%～20.00%。

2  方法提要

试料以过氧化钠熔融，用水浸取，过滤，使锡与大部分铁﹑钛﹑铌﹑钽等分离。在盐酸溶液中，锡（IV）被铝片还原为锡（II），以淀粉为指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定，计算锡量。

3  试剂

3.1  过氧化钠。

3.2  铝片[w (Al)≥99.9%]。

3.3  盐酸（ρ1.19g/ mL）。

3.4  无水乙醇。

3.5  饱和碳酸氢钠溶液。

3.6  淀粉溶液（10 g/L）：称取 5 g可溶性淀粉，置于500 mL烧杯中，用200 mL沸水溶解，并煮沸2min, 冷却。另称取50g碘化钾于一个500mL烧杯中，用250mL水溶解。将两溶液混匀，用水稀释至500mL，混匀。

3.7  锡标准溶液：称取2.0000g纯金属锡[w (Sn)≥99.95%]于250mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.3），在水浴上完全溶解后，再加入50mL盐酸（3.3），冷却,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2 mg锡。

3.8  碘酸钾标准溶液:

3.8.1  配制: 称取0.64g碘酸钾、2.5g碘化钾、0.3g氢氧化钠，置于500mL烧杯中，加入200mL水，加热至完全溶解，用玻璃棉将溶液过滤于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.8.2  标定：吸取10.00mL锡标准溶液（3.7）于300mL锥形瓶中(随同做空白试验),加入50mL水，50mL盐酸溶液（3.3），2g铝片（3.2），盖上盛有大半体积的饱和碳酸氢钠溶液（3.5）的盖氏漏斗，加热煮沸，使铝片完全溶解，取下，在流水中冷却至室温。取下盖氏漏斗，加入2 mL淀粉溶液（3.6），用碘酸钾标准溶液（3.8.1）滴定出现稳定的浅蓝紫色，即为终点。按式（1）计算碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度T。

………………….（1）

式中：

T——碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

ρ——锡标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V0——空白消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取锡标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标准消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

平行标定三份，其极差值应不大于0.1mL，取其平均值，否则重新标定。

4  试样

4.1 试样粒度小于0.074mm。

4.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1  试料

称取1.00g试样（5），精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定：

5.4.1  将试料（5.1）置于预先垫有2g 过氧化钠 (3.1）的30mL铁坩埚中，搅拌均匀，用5g过氧化钠（3.1）覆盖。置于700℃～750℃的马弗炉中熔融10 min ～15min，待熔融完全后取出冷却。

5.4.2  将坩埚放入已盛有100mL水和0.5 mL无水乙醇（3.4）的300mL烧杯中，用水洗出坩埚，移入200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤。

5.4.3  准确移取50.00mL溶液（5.4.2）于300mL锥形瓶中，加入50mL盐酸（3.3），2g铝片（3.2），盖上盛有大半体积的饱和碳酸氢钠溶液（3.5）的盖氏漏斗，加热煮沸，使铝片完全溶解取下，在流水中冷却至室温。

5.4.4  取下盖氏漏斗，向锥形瓶中加入2 mL淀粉溶液（3.6），用碘酸钾标准溶液（3.8）滴定至出现稳定的浅蓝紫色，即为终点。

6  分析结果的计算

按公式（2）计算试料中锡的质量分数，数值以%表示。

………………….（2）

式中：

T ——碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V3——试料消耗碘酸钾标准溶液的毫升数，单位为毫升（mL）；

V4——空白消耗碘酸钾标准溶液的毫升数，单位为毫升（mL）；

m0——试料量，单位为克（g）；

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1 重复性限

| 锡质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 2.66 | 0.09 |
| 9.60 | 0.09 |
| 12.72 | 0.07 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表 2 允许差

| 锡的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.00～10.00 | 0.20 |
| ＞10.00～20.00 | 0.30 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.10-201×

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

锡量的测定

碘酸钾滴定法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of tin content－

Potassium iodate titration method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布