ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.8-201×

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

亚铁量的测定

重铬酸钾滴定法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of ferrous content－

Potassium dichromate titration method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第8部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、宜春钽铌矿、广东从化钽铌冶炼厂参加起草

本部分主要起草人：黎英、刘鸿。

本部分参加起草人：万育松、王家榕、黄双、邓延安、陈忠菊。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中亚铁含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中亚铁量的测定。测定范围：0.50%～10.00%。

2  方法提要

试样在隔绝空气的情况下，用盐酸和氟化钠分解后，在硫酸-磷酸介质中以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液滴定，计算亚铁量。

3  试剂

3.1  碳酸氢钠。

3.2  氟化钠。

3.3  盐酸（ρ1.19g/ mL）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  硫酸-磷酸混合酸：将150 mL硫酸缓慢加入水中，冷却后加入150 mL磷酸，用水稀疏至1000 mL，混匀。

3.6  二氯化锡溶液（100g/L）：称取10g二氯化锡，溶于20 mL盐酸（3.3）中，以水稀释至100 mL，混匀。

3.7  重铬酸钾溶液（0.05g/L）。

3.8  硫酸亚铁铵溶液：称取39.2g硫酸亚铁铵，溶于100 mL硫酸（1+1）中，用水稀释至1000 mL。

3.9  钨酸钠溶液（250g/L）：称取25g钨酸钠溶于95mL水中，加5mL磷酸，混匀。

3.10 三氯化钛溶液（1+9）：移取10mL三氯化钛溶液（150 g/L）于100mL容量瓶中，用水稀释至100mL，混匀。

3.11 二苯胺磺酸钠溶液（10g/L）。

3.12 重铬酸钾标准溶液：称取2.0000g重铬酸钾于500mL烧杯中，以少量水溶解后以水稀疏至5L,摇匀。

3.13 铁标准溶液：

3.13.1 配制：称取2.8594g三氧化二铁[w (Fe2O3)≥99.99%]置于250mL烧杯中，盖上表面皿，加入100 mL盐酸（3.3），加热溶解完全，取下冷却后移入1000mL容量瓶中，加400mL盐酸（3.4），以水定容。此溶液1 mL含2mg铁。

3.13.2 标定：移取20.00mL铁标准溶液（3.13.1）于300mL锥型瓶中，加热至微沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.6），使溶液由黄色变为浅黄，冷却至室温，加入20mL硫酸—磷酸混合酸（3.5），加7滴钨酸钠溶液（3.9），用三氯化钛溶液（3.10）调至刚出现兰色并过量一滴，再用重铬酸钾溶液（3.7）调至无色，加入五滴二苯胺磺酸钠溶液（3.11），用重铬酸钾标准溶液（3.12）滴至紫色，即为终点。按式（1）计算重铬酸钾标准溶液对铁的滴定度T。

T=ρ⋅V1V2 ………………….（1）

式中：

T——重铬酸钾标准溶液对铁的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

ρ——铁标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

平行标定三份，其极差值不大于0.1mL时，取其平均值，否则重新标定。

4  试样

4.1 试样粒度小于0.074mm。

4.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.50g试样（5），精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验：在干燥的300 mL锥型瓶中，加入约0.5g碳酸氢钠(3.1)和2g氟化钠(3.2)，加入60 mL盐酸（3.3），立即盖上盛有饱和碳酸氢钠溶液的盖氏漏斗并塞紧，加热至微沸，维持20 min～30min。取下, 冷却至室温。取下盖氏漏斗，加入20 mL硫酸-磷酸混合酸（3.5），移取5.00mL硫酸亚铁铵溶液(3.8)，加入５滴二苯胺磺酸钠溶液（3.11）作为指示剂，用重铬酸钾标准溶液(3.12)滴定至紫色，再加5.00mL硫酸亚铁铵溶液(3.8)，再以重铬酸钾标准溶液(3.12)滴定至终点,前后滴定消耗重铬酸钾标准滴定溶液(3.12)体积之差即为空白值。

5.4  测定：

将试料（5.1）置于干燥的300 mL锥型瓶中，加入约0.5g碳酸氢钠(3.1)和2g氟化钠(3.2)，加入60 mL盐酸（3.3），立即盖上盛有饱和碳酸氢钠溶液的盖氏漏斗并塞紧，加热至微沸，维持20 min ～30min。取下, 冷却至室温。取下盖氏漏斗，加入20 mL硫酸-磷酸混合酸（3.5），加入５滴二苯胺磺酸钠溶液（3.11）作为指示剂，用重铬酸钾标准溶液(3.12)滴定至紫色，即为终点。

6  分析结果的计算

按公式（2）计算试料中亚铁的质量分数，数值以%表示。

w（Fe2+）=T⋅(V3−V4)×10−3m0×100………………….（2）

式中：

T——重铬酸钾标准溶液对铁的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V3——试料所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——空白所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料量，单位为克（g）。

7    精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1 重复性限

| 亚铁质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.88 | 0.14 |
| 2.80 | 0.18 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表 2 允许差

| 亚铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.0～2.00 | 0.18 |
| >2.00～5.00 | 0.25 |
| >5.00～10.00 | 0.35 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。