H 34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 249—201×

代替YS/T 249—1994

25号黑药

Dithiophosphate  25

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是对YS/T 249—1994的修订，

本标准与YS/T 249—1994相比主要变化如下：

——本标准进行了编辑性修订。

——本标准新增加了塑料桶及出口产品包装的规定。

——本标准将附录A的补充件修订为规范性附录。

——本标准附录A中增加了试剂的具体配制及标定方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由铁岭选矿药剂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林玉兰、王国刚、李英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 502—1976；

——GB 5148—1985；

——YS/T 249—1994。

25号黑药

- 1  范围

本标准规定了25号黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以三混甲酚（间位甲酚含量不少于34%）与五硫化二磷为原料合成的黑褐色油状液体。产品具有硫化氢气味和腐蚀性。可用作浮选含黄铁矿的硫化铜矿、铅锌矿、镍矿或铜锌多金属硫化矿的捕收兼起泡剂。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 325  包装容器  钢桶

GB/T 13508  包装容器  大塑料桶

SN/T 0271  出口商品运输包装  塑料桶检验规程

GB/T 19161  包装容器  塑料方桶

GB/T 1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

- 3  要求

- 3.1  牌号、品种、化学结构式和产品状态

- 25号黑药的牌号、化学结构式、化学名称和产品状态应符合表1的规定。

表1  25号黑药的牌号、化学结构式、化学名称和产品状态

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2—01 | 分子式: 结构式： 分子量：310.366 （按2008年国际原子量） | 二甲酚基二硫代磷酸 | 液体 |

- 3.2  化学成分

25号黑药的化学成分应符合表2的规定

表2  25号黑药的化学成分(质量分数)

| 品种 | 选矿活性物质含量 % | 密度（20℃） g/ml |
| --- | --- | --- |
| 25号黑药 | 60～70 | 1.17～1.20 |

3.3  外观质量

25号黑药产品为黑褐色油状液体,不应混有机械杂质。

4  试验方法

4.1  选矿活性物质含量的测定按附录A进行。

4.2  密度的测试采用液体密度计测定。

4.3  外观质量用目视检测法。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

25号黑药应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一等级、同一状态的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

自每批产品中抽取10%的桶数作为样桶，但不得少于3桶，然后用清洁干燥的玻璃采样管徐徐插入近桶底，用大拇指按住玻璃管上口迅速吸取试样，注入一个干燥洁净的混合器中，每桶取出试样量不少于200g，并将试样混合均匀，作为一个试样分成两份，每个试样量不少于300g，分别装入具磨口塞清洁干燥的玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的颜色标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  腐蚀性易燃品字样；

e)  执行标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  钢桶包装

国内钢桶规格为200L，每桶产品净重200kg。

6.2.2  塑料桶或IBC方桶包装

出口产品采用200L闭口塑料桶，每桶产品净重200kg；或采用IBC方桶，每桶产品净重1000kg。塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定，并附有中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物包装性能检验结果单和中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单；IBC方箱应符合GB/T 19161的规定，并附有中国船级社产品检验证书。

6.2.3  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

6.3.1  产品的运输按腐蚀性易燃物品有关规定处理。

6.3.2  产品的贮存条件应为阴凉、通风、防潮、防晒，隔绝热源和火源。开桶和使用时应注意防止硫化氢中毒和甲酚烧伤，产品不能卧放或倒置。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称；

c)  产品名称、牌号、批号、等级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  执行标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应品种及品级；

d)  件数、净重；

f)  执行标准编号；

g)  其它。

附 录 A

（规范性附录）

25号黑药选矿活性物质含量的测定方法

A.1  范围

本标准规定了25号黑药选矿活性物质含量的测定方法。

A.2  方法原理

25号黑药主成分二甲酚基二硫代磷酸含量用碘和碳酸钠标准溶液进行三次滴定，反应式如下：

第一次滴定：

第二次滴定：

第三次滴定：

A.3  试剂

A.3.1  松香乙醇溶液（2%）。

1g松香溶于50mL乙醇中。

A.3.2  甲基红乙醇溶液（1g/L）。

称取0.1g甲基红，溶于乙醇（95%），用乙醇（95%）稀释至100mL。

A.3.3  淀粉指示剂溶液（10g/L）。

称取1g淀粉，加5mL水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到90mL沸腾的水中，煮沸1～2min，冷却，稀释至100mL，使用周期为两周。

A.3.4  硫代硫酸钠溶液（1g/L）。

称取0.1g硫代硫酸钠，溶于100mL蒸馏水中，摇匀，无需标定。

A.3.5  缓冲溶液（PH5.3）：

称取分析纯氢氧化钠4g，溶于1000mL水（配制缓冲溶液所用蒸馏水均应煮沸除去二氧化碳，然后冷却）中，以甲基橙为指示剂，用另一已知浓度的盐酸标准溶液标定（也可用其他方法标定），此溶液为0.1mol/L氢氧化钠溶液。若配制的氢氧化钠不恰好为0.1mol/L，则使用时可按比例计算其适宜的用量，然后称取苯二甲酸氢钾（预先在100℃左右干燥1h）10.21g，放入烧杯或锥形瓶中，加入热的蒸馏水250mL，在水浴上加热使完全溶解，冷却后倒入1000mL容量瓶中，再加入上述0.1mol/L氢氧化钠溶液325mL，加蒸馏水至刻度。用PH计或其他方法测定所配制的缓冲溶液的PH值是否等于5.3，如为5.3即可使用，否则需重新配制。

A.3.6  缓冲保护胶溶液：

取PH值为5.3的缓冲溶液50mL，加胶水10mL（一般文具用胶水即可）。

A.3.7  碳酸钠标准溶液

c(12Na2CO3)=0.01mol/L

称取于270～300℃灼烧至恒重的基准无水碳酸钠0.5299g,用水溶解，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，此溶液的浓度为0.01mol/L。

也可以称无水碳酸钠约0.53g（精确到0.0001g），溶解稀释至1000mL，经过计算求得其准确的摩尔浓度。

A.3.8  碘标准溶液

c(12I2)=0.01mol/L

首先配制和标定c(12I2)=0.1mol/L标准溶液：称取分析纯的碘13g和碘化钾35g，放入烧杯中，用玻璃棒搅拌使两者混合后加100mL蒸馏水溶解，稀释至1000mL，摇匀，贮存于棕色瓶中。此溶液浓度的标定方法如下：

方法一：称取0.18g预先在硫酸干燥器中至恒重的工作基准试剂三氧化二砷，置于碘量瓶中，加6mL氢氧化钠标准滴定溶液［c(NaOH)=1mol/L］溶解，加50mL水，加2滴酚酞指示液（10g/L），用硫酸标准滴定溶液［c(12H2SO4)=1mol/L］滴定至溶液无色，加3g分析纯碳酸氢钠及2mL淀粉指示液（10g/L），用配制好的碘标准溶液滴定至溶液呈浅蓝色。同时做空白试验。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.1计算：

c(12I2）=m(V2−V1)×0.04946………………………………A.1

c—碘标准溶液的浓度，单位为mol/L；

m—三氧化二砷的质量的准确数值，单位为克（g）;

V2—碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V1—空白试验碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

0.04946—每毫摩尔三氧化二砷的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

为配制c(12I2)=0.01mol/L的碘标准溶液，先按公式A.2计算出上述碘标准溶液的量取量V3:

V3=1000×0.01c…………………………………………A.2

用滴定管按计算结果准确量取上述碘标准溶液，置于1000mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀，此溶液浓度为0.01mol/L。

方法二：量取35.00mL～40.00mL配制好的碘溶液，置于碘量瓶中，加150mL水（15℃～20℃），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定，近终点时加2mL淀粉指示液（10g/L），继续滴定至溶液蓝色消失。

同时做水所消耗碘的空白试验：取250mL水（15℃～20℃），加0.05mL～0.20mL配制好的碘溶液及2mL淀粉指示液（10g/L），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定至溶液蓝色消失。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.3计算：

c(12I2）=(V1−V2)c1V3−V4………………………………A.3

V1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V2—空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3—碘溶液用量的准确数值，单位为毫升（mL）；

V4—空白试验中加入的碘溶液用量的准确数值，单位为毫升（mL）。

稀释c(12I2)=0.01mol/L的方法同方法一。

A.3.9  标准比色液（甲）的配制：

取缓冲溶液（PH5.3）180mL于500mL磨口锥形瓶中，加缓冲保护胶溶液3mL，逐滴加入2%松香乙醇溶液使生成的混浊液与参比溶液（甲）浑浊度相似，最后加甲基红指示剂溶液8滴。

注：参比溶液（甲）可按A.4条中规定进行预备滴定得到，即第一次滴定后用硫代硫酸钠溶液使蓝色消失，再滴加0.01mol/L碳酸钠标准溶液约20mL即成。

A.3.10  标准比色液（乙）的配制：

方法与标准比色液（甲）相同，但加入2%松香乙醇溶液的量要使其混浊度与参比溶液（乙）混浊度相似。

注：参比溶液（乙）即量取A.4条中的试样溶液100mL加水60mL，然后滴加0.01mol/L碳酸钠标准溶液约20mL。

A.4  分析步骤

用20～30mL点滴瓶用差量法称取试样0.6g（准确至0.001g）置于清洁的1000mL容量瓶中（注意勿使试样滴在瓶颈上），加入乙醇3mL溶解试样后，边摇边加水直至刻度，混匀后即为试样溶液，准备滴定。

第一次滴定：用滴定管量取试样溶液100mL，置于500mL锥形瓶中，加水40mL和10g/L淀粉溶液2mL，用0.01mol/L碘标准溶液滴定至溶液突然呈明显的蓝色并保持半分钟不消失即达终点。

第二次滴定：向经第一次滴定的溶液后的溶液中加入1g/L硫代硫酸钠溶液1～2滴使蓝色消失，加甲基红指示剂溶液8滴，以0.01mol/L碳酸钠标准溶液滴定至与标准比色液（甲）同色即达终点。

第三次滴定：另量取试样溶液100mL，加水60mL和甲基红指示剂溶液8滴，然后用0.01mol/L碳酸钠标准溶液滴至与标准比色液（乙）同色即达终点。

在每次滴定过程中都必须用力摇荡。在第二次滴定时速度宜快。而且，每次滴定温度应控制在20±3℃。

A.5  结果计算

选矿活性物质含量，二甲酚基二硫代磷酸的质量分数ω(%)按公式A.3计算：

ω（%）=(V1+V3−V2)×0.3104m………………………………A.4

式中：

V1—第一次滴定时碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V2—第二次滴定时碳酸钠标准溶液的用量，单位为毫升mL;

V3—第三次滴定时碳酸钠标准溶液的用量，单位为毫升mL；

m—试样的质量，单位为克(g);

0.3104—每毫摩尔二甲酚基二硫代磷酸的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

A.6  允许差

两次平行测定结果的绝对允许误差不超过0.6%。