H 35

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 279—201×

代替YS/T 279—1994

25号钠黑药

Sodium  dithiophosphate  25

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准是对YS/T 279—1994的修订，

本标准与YS/T 279—1994相比主要变化如下：

——本标准进行了编辑性修订。

——本标准新增加了塑料桶及出口产品包装的规定。

——本标准将附录A的补充件修订为规范性附录。

——本标准附录A中增加了试剂的具体配制及标定方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由铁岭选矿药剂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林玉兰、王国刚、李英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 2410—1980；

——GB 8636—1988；

——YS/T 279—1994。

25号钠黑药

1  范围

本标准规定了25号钠黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以三混甲酚和五硫化二磷为原料合成25号黑药后，再用烧碱水溶液中和成钠盐的可溶性产品，该产品主要用于有色金属及金银等贵金属矿物的浮选捕收剂，采用此药剂时，可以直接加入浮选回路中。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 325   包装容器  钢桶

GB/T 13508  包装容器  大塑料桶

SN/T 0271  出口商品运输包装  塑料桶检验规程

GB/T 19161  包装容器  塑料方桶

GB/T 1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T6680  液体化工产品采样通则

3  要求

3.1  牌号、品种、化学结构式和产品状态

25号钠黑药的牌号、品种、化学结构式和产品状态应符合表1的规定。

表1   25号钠黑药的牌号、化学结构式、化学名称和产品状态

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2—04 | 分子式: 结构式： 分子量：332.3 （按2008年国际原子量） | 二甲酚基二硫代磷酸钠 | 液体 |

3.2化学成分

25号钠黑药的化学成分应符合表2的规定

表2  25号钠黑药的化学成分(质量分数)

| 品种 | 选矿活性物质含量 % | PH值 |
| --- | --- | --- |
| 25号钠黑药 | 49～53 | 10～13 |

3.3  外观质量

25号钠黑药产品为深棕至黑色液体,无可见杂质。

4  试验方法

4.1  选矿活性物质含量的测定按附录A进行。

4.2  PH值的测试采用PH试纸测定。

4.3  外观质量用目视检测法。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

25号钠黑药应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一等级、同一状态的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

自每批产品中抽取10%的桶数作为样桶，但不得少于3桶，然后用清洁干燥的玻璃采样管徐徐插入近桶底，用大拇指按住玻璃管上口迅速吸取试样，注入一个干燥洁净的混合器中，每桶取出试样量不少于200g，并将试样混合均匀，作为一个试样分成两份，每个试样量不少于300g，分别装入两个具磨口塞清洁干燥的玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的颜色标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  “防潮防热”字样；

e)  执行标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  钢桶包装

国内钢桶规格为200L，每桶产品净重200kg。

6.2.2  塑料桶或IBC方桶包装

出口产品采用200L闭口塑料桶，每桶产品净重200kg；或采用IBC方桶，每桶产品净重1000kg。塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定，并附有中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物包装性能检验结果单和中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单；IBC方箱应符合GB/T 19161的规定，并附有中国船级社产品检验证书。

6.2.3  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

25号钠黑药的运输和贮存条件应为阴凉、通风，防晒，不能卧放或倒置。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称；

c)  产品名称、牌号、批号、品级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  执行标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号、品级；

c)  供应品种；

d)  件数、净重；

f)  执行标准编号；

g)  其它。

附 录 A

（规范性附录）

25号钠黑药选矿活性物质含量的测定方法

A.1  范围

本标准规定了25号钠黑药选矿活性物质含量的测定方法。

A.2  方法原理

试样溶于水后，加一定量的稀盐酸，主要干扰物质硫化钠被盐酸分解成硫化氢。一部分硫化氢逸出，从而减少干扰，然后加过量碘标准溶液。主要成分二甲酚基二硫代磷酸钠与碘进行定量反应，反应式如下：

过剩的碘用硫代硫酸钠溶液滴定。根据净消耗碘标准溶液的用量计算主成分含量。

硫醇及一部分硫化钠等杂质干扰本方法，但这些杂质含量很少。

A.3  试剂

A.3.1  盐酸（1+3）。

A.3.2  淀粉指示剂（5g/L）。

称取0.5g淀粉，加5ml水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到90ml沸腾的水中，煮沸1～2min，冷却，稀释至100ml，使用周期为两周。

A.3.3  碘标准滴定溶液

c(12I2)=0.1mol/L

称取13g碘及35g碘化钾，溶于100mL水中，稀释至1000mL，摇匀，贮存于棕色瓶中。此溶液浓度的标定方法如下：

方法一：称取0.18g预先在硫酸干燥器中至恒重的工作基准试剂三氧化二砷，置于碘量瓶中，加6mL氢氧化钠标准滴定溶液［c(NaOH)=1mol/L］溶解，加50mL水，加2滴酚酞指示液（10g/L），用硫酸标准滴定溶液［c(12H2SO4)=1mol/L］滴定至溶液无色，加3g分析纯碳酸氢钠及2mL淀粉指示液（10g/L），用配制好的碘标准溶液滴定至溶液呈浅蓝色。同时做空白试验。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.1计算：

c(12I2）=m(V2−V1)×0.04946………………………………A.1

式中：

c—碘标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m—三氧化二砷的质量的准确数值，单位为克（g）;

V2—碘溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V1—空白试验碘溶液的用量，单位为毫升（mL）；

0.04946—每毫摩尔三氧化二砷的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

方法二：量取35.00mL～40.00mL配制好的碘溶液，置于碘量瓶中，加150mL水（15℃～20℃），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定，近终点时加2mL淀粉指示液（10g/L），继续滴定至溶液蓝色消失。

同时做水所消耗碘的空白试验：取250mL水（15℃～20℃），加0.05mL～0.20mL配制好的碘溶液及2mL淀粉指示液（10g/L），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定至溶液蓝色消失。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.2计算：

c(12I2）=(V1−V2)c1V3−V4………………………………A.2

式中：

c—碘标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V2—空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3—碘溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V4—空白试验中加入的碘溶液的用量，单位为毫升（mL）。

A.3.4  硫代硫酸钠标准滴定溶液

c(Na2S2O3)=0.1mol/L

称取26g硫代硫酸钠（Na2S2O3.5H2O）（或16g无水硫代硫酸钠），加0.2g无水碳酸钠，溶于1000mL水中，缓缓煮沸10min，冷却。放置两周后过滤。此溶液浓度的标定方法如下：

称取0.18g于120℃±2℃干燥至恒重的工作基准试剂重铬酸钾，置于碘量瓶中，溶于25mL水，加2g碘化钾及20mL硫酸溶液（20%），摇匀，于暗处放置10min。加150mL水（15℃～20℃），用配制好的硫代硫酸钠溶液滴定，近终点时加2mL淀粉指示液（10g/L），继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色。同时做空白试验。

硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度［c(Na2S2O3)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示A.3计算：

c(Na2S2O3)=m(V1−V2)×0.049031………………………………A.3

式中：

c—硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m—重铬酸钾的质量的准确数值，单位为克（g）；

V1—硫代硫酸钠溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V2—空白试验硫代硫酸钠溶液的用量，单位为毫升（mL）；

0.049031—每毫摩尔重铬酸钾的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

A.4  分析步骤

用称量瓶在分析天平上称取试样2g左右（精确到0.001g），置于250mL锥形瓶中，加50mL水，在风橱中加盐酸（A.3.1）6mL，摇动十几秒钟。从风橱中取出，加水至总体积为100mL，用滴管加0.1mol/L碘标准滴定溶液（A.3.3）至溶液呈明显的过量碘的黄色，加碘时要轻轻摇动。然后边轻摇边用0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液（A.3.4）滴定，滴定至溶液呈浅黄色时加5g/L的淀粉指示液（A.3.2）3mL，继续滴定，用力摇荡，一直滴到蓝色消失为终点。

注：碘滴定操作温度为20±5℃。

A.5  结果计算

选矿活性物质含量，二甲酚基二硫代磷酸钠的质量分数ω(%)按公式A.4计算：。

ω（%）=（c1V1−c2V2)×0.3323m×100………………………………A.4

式中：

c1—碘标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

V1—碘标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c—硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

V2—硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克(g)；

0.3323—每毫摩尔二甲酚基二硫代磷酸钠的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

A.6  允许差

两次平行测定结果的绝对允许误差不超过0.6%。