YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××--××××

——————————————————————

选矿药剂产品分类、牌号、命名

The classification,brand and nomenclature of the chemicals in mineral processing

××××-××-××发布                             ××××-××-×× 实施

—————————————————————————————————————

中华人民共和国工业和信息化部

前   言

本标准是对YS/T 237-1994的修订。

本标准与YS/T 237-1994相比主要变化如下：

--本标准进行了编辑性修订；

--本标准新增加了复配混合型药剂的牌号命名；

--本标准增加了各系列药剂的品种名称；

--本标准的附录A是标准的附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京矿冶研究总院负责起草。

本标准主要起草人：周高云 阳光 刘龙利 吴熙群 曾红 茹青。

中华人民共和国有色金属行业标准

选矿药剂产品分类、牌号、命名

YS/T××××--××××

The classification,brand and nomenclature of the chemicals in mineral processing

1主题内容与适用范围

本标准规定了选矿药剂产品的分类、牌号和命名。

本标准仅适用于当前主要用作选矿药剂的化学物质的分类、牌号的表示方法及简易命名法。其它行业可用作选矿药剂的产品应按其各自行业的相关标准执行，本标准不再对这些产品重新命名。

已生产应用的药剂，统一按本标准确定药剂的分类、牌号和命名。

正在研制的新选矿药剂，在按国家有关规定程序通过鉴定和投产后，应按本标准确定药剂的分类、牌号和命名。

本标准在原来标准的基础上规定了复配混合型选矿药剂的分类和牌号表示。

2参考标准

GB 3202-82

YS/T 237-1994

3分类和牌号

3.1分类

选矿药剂一般根据其在选矿过程中的用途（功能）分为四种类型，其代号按表1的规定，其系列及品种分别按表3~6的规定。

表1选矿药剂产品分类及其汉语拼音字母的代号

| 类型 | 采用的汉字及汉语拼音 |  | 代号 | 字体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汉字 | 汉语拼音 |  |  |
| 捕收剂 | 捕 | bǔ | B | 大写 |
| 起泡剂 | 起 | qǐ | Q | 大写 |
| 调整剂 | 调 | tiáo | T | 大写 |
| 辅助剂 | 辅 | fǔ | F | 大写 |

3.2牌号表示方法

一般药剂的牌号由三部分组成，第一部分表示药剂类型，采用汉语拼音大写字母，分别为B、Q、T、F。第二部分表示药剂的具体系列，采用阿拉伯数字，为1、2、3……。第三部分表示药剂品种，采用阿拉伯数字，为01~600……。

复配混合型药剂是指在某种药剂中另外添加一种以上其它药剂而不发生反应的混合物。复配混合型药剂的牌号表示方法：以混合药剂中最主要的有效成分的牌号来表示，并在此牌号前加一个F，以表示此药剂是以该主要成分药剂为主的复配混合药剂。对于含有同一主要成分的不同复配混合型药剂应标注主要成分含量等其它附加信息，如主要成分的质量百分数，以表示区别。参见表7。

举例1：

B

1

01

品种：乙基黄药（表3）

系列：黄原酸盐及其衍生物（表3）

类型：捕收剂（表1）

举例2：

B

1

01

品种：乙基黄药（表3）

系列：黄原酸盐及其衍生物（表3）

类型：捕收剂（表1）

F

表示复配药剂（表7）

主要成分质量百分数

4 选矿药剂的简易命名

4.1命名原则

选矿药剂命名应具有科学性、暗示性、系统性和通俗性，所用汉字一般不超过5个。

4.2命名方法

应参考化学名（系统命名法或习惯命名法）并能反映药剂的用途、类型和特性。为区别药剂的不同类型，原则上规定在结尾以“药”、“酯”、“硫醇”、“胺”和“酸”等字表示捕收剂；以“油”表示起泡剂；以“剂”、“素”和“盐”字表示调整剂。

附录A

（参考件）

表2 选矿药剂产品牌号和命名示例

| 牌号 | 简易名 (曾用名) | 结构简式或化学组成 | 化学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1-01 | 乙黄药 |  | 乙基黄原酸钠 |
| B2-03 | 丁铵黒药 | 个 | 二正丁基二硫代磷酸铵 |
| Q1-01 | 松醇油 （二号油） |  | 萜烯醇 |
| Q4-201 | 苯乙酯油 |  | 邻苯二甲酸二乙酯 |
| T1-351 | 巯基乙酸（盐） | HS-CH2COOH(Na) | 巯基乙酸（钠） |
| T2-01 | 乙二胺磷酸盐 |  | 磷酸氢乙二胺 |

表3捕收剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄原酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 101~150 151~200 201~250 | 黄药 黄药酯 硫氮 硫氮酯 硫氨酯 |
| 2 | 硫代磷酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 | 黒药 磷胺黒药 |
| 3 | 硫脲及其衍生物 | 01~50 | 白药 |
| 4 | 硫醇类 | 01~50 | 长碳链硫醇 |
| 5 | 胺类 | 01~50 51~100 | 胺 醚胺 |
| 6 | 羧酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 | 一元酸（盐） 多元酸（盐） |
| 7 | 肟类 | 01~50 | 异羟肟酸（盐） |
| 8 | 磺酸类 | 01~50 51~100 101~150 151~200 | 磺酸（盐） 亚磺酸（盐） 硫酸（盐） 磺化琥珀酸（盐） |
| 9 | 氨基酸类 | 01~50 51~100 | 氨基羧酸（盐） 氨基磺酸（盐） |
| 10 | 胂酸类 | 01~50 51~100 | 烷基胂酸（盐） 芳基胂酸（盐） |
| 11 | 膦（磷）酸类 | 01~50 51~100 101~150 | 烷基膦酸（盐） 芳基膦酸（盐） 双膦酸（盐） |
| 12 | 其它类 | 01~100 |  |

表4起泡剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇类 | 01~50 51~100 | 醇类 酚类 |
| 2 | 醚类 | 01~100 | 烃基醚类 |
| 3 | 醚醇类 | 01~100 | 各种醚醇 |
| 4 | 酯类 | 01~100 | 各种酯类 |
| 5 | 含杂原子化合物 | 01~100 | 含氮硫磷等原子化合物 |

表5调整剂的系列及分类

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抑制剂 | 01~50 51~100 101~150 150~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 451~500 500~600 | 淀粉类 纤维素类 木质素类 单宁类 聚糖类 有机酸类 有机磺酸类 巯基化合物类 有机硫代酸盐类 腐殖酸类 其它 |
| 2 | 活化剂 | 01~100 | 乙二胺磷酸盐 |

表6辅助剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助磨剂 | 01~100 101~200 | 低分子量有机化合物 高分子聚合物 |
| 2 | 絮凝剂 | 01~100 101~200 201~300 300~400 | 阴离子类 阳离子类 非离子类 其它类 |
| 3 | 助滤剂 | 01~100 101~200 | 有机聚合物类 表面活性剂类 |
| 4 | 其它助剂 | 01~100 |  |

表7混合药剂产品牌号和命名示例

| 牌号（质量百分数） | 主要有效成分 |
| --- | --- |
| FB1-01 | 乙钠黄药 |
| FB2-02 | 丁钠黒药 |
| FQ1-01 | 松醇油（二号油） |
| FB1-201(50%) | 50%硫氨酯 |
| FQ1-02(50%) | 50%甲基异戊醇 |