中华人民共和国有色金属行业标准

# YS/T 254.7—201×

代替YS/T254.1 -1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第7部分 水分量的测定

重量法

Methods for chemical analysis of beryllium connentrates-beryl

Part 7  Determination of water content

Gravimetric method

（审定稿）

前   言

YS/T 254 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定 磷酸盐重量法；

——第2部分：三氧化二铁量的测定 EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定 磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定 重量法。

本部分为YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》的第7部分。

本部分与YS/T254.7-1994相比，主要有如下变动：

—对文本格式进行了重新编辑。

—补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由湖南水口山有色金属集团公司起草。

本部分由新疆有色金属研究所参加起草。

本部分主要起草人：李青春、谢奕斌、关玉珍、王宏川、曾何华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 5870.1--1986，YS/T 254.7--1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第7部分  水分量的测定

重量法

# 1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中水分量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中水分量的测定，测定范围：0.10%～20.0%。

# 2  方法提要

水分在矿物和岩石中以两种形式存在－吸附水分和化合水分。本方法测定的是吸附水分。这种水分在105℃～110℃烘干时失去。根据质量变化即可求得试样中吸附水分的量。

# 3  仪器

恒温干燥箱

# 4  试样

试样应通过孔径2.00㎜的筛网。

# 5  分析步骤

# 5.1 试料

称取20.00g试样，精确至0.0001g。

# 5.2 测定次数

独立的进行二次测定，取其平均值。

# 5.3 测定

将试料（5.2）置于恒重的直径为7㎝的磨口称量瓶中，揭开盖，在105℃～110℃烘干2h，取出，关闭盖子，置于干燥器中冷却至室温，称量。重复操作，每次烘1h，直至恒重。

# 6  分析结果计算

水分的含量以水分的质量分数计，数值以%表示，按（1）式计算:

…………………………………（1）

式中：

m1——烘干前试样与称量瓶之质量，单位为克（g）；

m2——烘干后试样与称量瓶之质量，单位为克（g）；

m0——试料质量，单位为克（g）。

# 7  精密度

# 7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性（r），超过重复性（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| wH2O/% | 0.58 | 1.04 |
| --- | --- | --- |
| r/% | 0.032 | 0.165 |

# 7.2 允许误差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2 允许差

| 水分质量分数/% | 允许差／% |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.05 |
| ＞1. 00～10.00 | 0.20 |
| ＞10. 00～20.00 | 0..50 |

# Text boxes

# ICS

# H

YS

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布