标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：绿柱石精矿                              承办人：支红军

共2页 第1页

标准项目负责起草单位：新疆有色金属研究所              电  话： 09914811487

2010年9月 9 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 建议修改 | 全国有色金属标委会 | 采纳 | 修改为“本标准规定了绿柱石精矿的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）及质量证明书的内容。 本标准适用于经过选矿、手选而获得的绿柱石精矿产品。产品供提取铍及其化合物等用。” |
| 2 | 2 | “GB 2007.2—87 散装矿产品取样、制样通用规则 手工制样方法”规范性引用文件在标准中未提及，建议删除 | 全国有色金属标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 3.1 | 建议表1类别的块状精矿中增加一个品级，BeO质量分数/% 不小于8.0% | 新疆有色集团稀有金属有限责任公司 | 采纳 | 增加三级品，并增加相应的化学指标 |
| 4 | 3.1 | 建议表1类别的粉状精矿中三级品，BeO质量分数/% 不小于7.0%调整为6.0% | 湖南有色金属集团水口山六厂 | 采纳 |  |
| 5 | 3.1 | 表1中增加杂质P的含量 | 新疆富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 采纳 | P的指标按照表1中类别与品级的分类，依次排序为：0.15%，0.20%，0.20%，0.15%，0.20%，0.30% |
| 6 | 3.1 | 建议表1中对于水分的要求，作为单独一条列出 | 赣州有色金属研究所 | 采纳 | 水分单独列为3.2条 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：绿柱石精矿                              承办人：支红军

共2页 第2页

标准项目负责起草单位：新疆有色金属研究所              电  话： 09914811487

2010年9月 9 日填写

| 7 | 3.2 | 建议“粉状精矿水分不大于8%”改为“粉状精矿水分不大于10%” | 新疆有色集团稀有金属有限责任公司 | 不采纳 | 产品使用厂家认为：水分太大对于生产配料产生一定影响，水分要求8%应该是合适的。产品经过脱水处理可以满足8%的水分要求，因此水分要求仍定在8%。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.3.2 | 建议改为“绿柱石精矿粉状产品，粒度小于0.125mm的不少于65%。” | 湖南有色金属集团水口山六厂 | 采纳 |  |
| 9 | 4.2 | 建议改为“产品的粒度用筛分法检测” | 全国有色金属标委会 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：4个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 4 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 3个；

（4）没有回函的单位数： 0 个。