前   言

本标准代替YS/T262-1994《绿柱石精矿》。

本标准与YS/T262-1994相比主要有如下变动：

——对文本格式进行了修订；

——将原来的两种类别五个品级改为现在的两种类别六个品级；

——对产品的化学成分做了相应的调整；

——对外观质量作了规定；

——补充了质量证明书和订货单（或合同）。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由新疆有色金属研究所负责起草。

本标准主要起草人：封国富、于超、关玉珍、支红军、康泽彦

本标准所代替的历次版本发布情况为：

— GB 6898-1986、YS/T 262-1994。

绿柱石精矿

1范围

本标准规定了绿柱石精矿的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）及质量证明书的内容。

本标准适用于经过选矿、手选而获得的绿柱石精矿产品。产品供提取铍及其化合物等用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文的应用实必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2007.1 散装矿产品取样、制样通用规则 手工取样方法

YS/T 254  铍精矿、绿柱石化学分析方法

3要求

3.1  产品分类

绿柱石精矿化学成分分为两类六个品级，以干矿品位计算，应分别符合表1的规定。

表1

| 类别 | 品级 | BeO质量分数/%， 不小于 | 杂质的质量分数/% ，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fe2O3 | Ca | F | P | Li2O |
| 块状精矿 | 一级品 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | 0.40 | 0.15 | 1.00 |
|  | 二级品 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.50 | 0.20 | 1.20 |
|  | 三级品 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 0.50 | 0.20 | 1.50 |
| 粉状精矿 | 一级品 | 9.0 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | 0.15 | 1.50 |
|  | 二级品 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 1.20 | 0.20 | 1.80 |
|  | 三级品 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 1.50 | 0.30 | 2.00 |

3.2  块状精矿水分不大于0.50%，粉状精矿水分不大于8.0%

3.3  产品粒径

3.3.1绿柱石精矿块状产品，粒度不得大于100mm，其中90%大于10mm。

3.3.2绿柱石精矿粉状产品，粒度小于0.125mm的不少于65%。

3.4  外观质量

产品不得混入外来的夹杂物。

4 试验方法

4.1  产品的化学成分分析方法及水分按YS/T254的规定进行。

4.2  产品的粒度用筛分法检测。

4.3  产品的外观质量采用目视检查。

5 检验规则

5.1  检验和验收

5.1.1  产品由供方进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对受到的产品按本标准的规定进行检测，如检测结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一品级产品组批，每批重量由供需双方商定。

5.3  取样

5.3.1  袋装精矿的取样与制样

同品级精矿按10%取样。

a) 块装精矿的样品全部破碎至30mm以下，然后缩分。每次缩分后需再破碎，直至最后缩分的样品小于0.074mm。

b) 粉状精矿采用塑料管或不锈钢管均匀取样，缩分的样品小于0.074mm。

5.3.2  散装精矿的取样按GB 2007.1之规定进行。

5.3.3  所取试样经混匀后，供化学成分、水分、粒度、外观质量检验用；所需试样不得少于500g。

5.4  检验结果判定

5.4.1 化学成分分析结果有一项不合格时，允许重新取样，重新进行测定，若检验结果仍有一项不合格，则判该批产品不合格。

5.4.2 水分检验不符合本标准时，则判该批产品不合格。

5.4.3 粒度检验不符合本标准时，则判该批产品不合格。

5.4.4 外观质量检验不符合本标准时，则判该批产品不合格。

6标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

产品应包装成袋，每袋上应注明：

a) 供方名称

b) 产品名称及品级；

c) 净重；

d) 批号；

e) 本标准编号；

f) 包装日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应采用聚乙烯编织袋包装，袋口封严，每袋净重50kg±0.5kg；散装精矿由供需双方商定。

6.2.2 产品在运输过程中应注意防潮。

6.2.3 产品应存放于干燥之处。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和质量监督部门印记；

f) 标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）

7 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期。

f) 标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

绿柱石精矿

Beryl  concentrate

（审定稿）

YS/T 262—201×

YS

中华人民共和国有色行业标准

ICS

H