《铍精矿、绿柱石化学分析方法》编制说明

第3部分：磷量的测定 磷钼钒酸分光光度法

- 工作简况

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2010]7号的通知，新疆有色金属研究所、水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局石油-化工矿产品重点实验负责YS/T 254.3 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法》行业标准的修订任务。四家单位于2010年4月成立了修订组，对国内外铍精矿、绿柱石化学分析方法标准进行了资料的查阅；分析方法中的测定条件进行了选择，并汇总各方建议，经修改、完善后制定了本部分的审定稿。

- 标准修订的依据、原则

铍是制造核武器、核反应堆、卫星、导弹的关键部件的重要材料。铍精矿—绿柱石是生产工业氧化铍、铍铜合金、高纯氧化铍、金属铍产品的原料。我国已形成铍采选冶和加工的完整体系。YS/T 254.3-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  钼蓝光度法测定磷量》是1994年制定的，已经近20年了，进行方法修订显得很有必要。

本标准格式按照GB/T1.1-2009标准要求编写，有利于规范测定方法，具有可操作性。本次修订标准对测定条件进行了实验选择。

- 国内外标准资料情况

经过多方查阅国内外标准资料，目前没有收集到国外同类产品的分析方法标准。国内标准是1994年制定的YS/T 254.3-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  钼蓝光度法测定磷量》。

查阅到的相关文献为：

1）GB/T6682 –1992《分析实验室用水规格和实验方法》

2）GB/T6150.4-2009 《钨精矿化学分析方法 磷黄分光光度测定磷量》

3）GB 6520.6-86 《硅青铜、硅黄铜化学分析方法 磷钼钒酸分光光度测定磷量》

- 试验情况

4.1 测定方法的情况分析

磷的测定普遍采用磷酸铵重量法、磷钼蓝分光光度法、磷钼钒酸分光光度、电感耦合等离子体光谱法。绿柱石中磷含量一般为0.x%～1%左右，采用磷钼蓝分光光度法或磷钼钒酸分光光度较为合适。

磷钼钒酸分光光度是用氢氧化钠熔融试样，用水浸取，在0.5mol/L～1.0mol/L硝酸介质中，磷酸根离子与钒酸铵和钼酸铵生成可溶性的磷钒钼酸黄色络合物，于分光光度计波长420nm处，测定其吸光度。氢氧化钠分离法可以除去铍精矿、绿柱石中铁、铜、钴等大量杂质元素。大量硅的干扰，采用控制溶液硝酸酸度在1.0mol/L、显色温度在25℃以下和显色时间控制在30min以内等方法进行消除。

磷钼蓝分光光度法是用过氧化钠熔融试样，用水浸取。分离钙、镁、铁、锰等元素，氢氟酸、高氯酸驱除硅、砷，在高氯酸介质中硝酸铋作催化剂，抗坏血酸将钼酸铵与磷生成的磷钼杂多酸还原成磷钼蓝。于分光光度计波长690nm处，测定其吸光度。由于磷钼蓝的组成不固定，它的吸收光谱及颜色的强度随介质、还原剂、酸度的不同而变动。硅、砷元素生成相同的钼杂多酸，并还原成相同的蓝色，而过剩的钼酸铵对测定也有干扰，测定前必须进行分离。经过试验对比，此次制定标准选择采用磷钼钒酸分光光度法测定磷含量。

4.2 试验数据

新疆有色金属研究所接受标准起草任务后，积极组织技术人员对分析方法开展了方法试验工作。2010年6月完成了分析方法的起草实验报告和讨论稿，交与水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局石油、化工矿产品重点实验室进行验证试验。主要试验及验证如下：

表1  方法回收试验

| 试样号 | 试样测定值 P/% | 加入量（mg） | 总测定值 P/% | 回收（mg） P | 回收率/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.267 | 0.200 | 0.459 | 0.192 | 96.0 |
|  |  | 0.500 | 0.767 | 0.508 | 102 |
| 2号 | 0.0222 | 0.200 | 0.220 | 0.198 | 99.0 |
|  |  | 0.500 | 0.526 | 0.504 | 101 |
| 3号 | 0.313 | 0.200 | 0.516 | 0.203 | 103 |
|  |  | 0.500 | 0.817 | 0.514 | 103 |

表2 方法精密度和重复性限

| 试样号 | 测定值 P/% | 平均值 P/% | 标准偏差 | RSD/% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.263 0.264 0.268 0.267 0.268 0.268 0.266 0.269 0.266 0.268 0.265 | 0.267 | 0.00192 | 0.72 | 0.0054 |
| 2号 | 0.0250 0.0210 0.0203 0.0247 0.0218 0.0216 0.0203 0.0208 0.0233 0.0209 0.0241 | 0.0222 | 0.00178 | 8.02 | 0.0044 |
| 3号 | 0.310 0.315 0.311 0.311 0.311 0.305 0.311 0.313 0.320 0.307 0.324 | 0.313 | 0.00545 | 1.75 | 0.015 |

表3方法对照

| 试样号 | 磷钼钒酸分光光度法P/% | 钼蓝分光光度法P/% |
| --- | --- | --- |
| 1号 | 0.267 | 0.268 |
| 2号 | 0.0222 | 0.0229 |
| 3号 | 0.313 | 0.318 |

表4 一验方法回收试验

| 试样号 | 试样测定值 P/% | 加入量（mg） | 总测定值 P/% | 回收（mg） | 回收率/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.271 | 0.200 | 0.47 | 0.199 | 99.5 |
|  |  | 0.500 | 0.76 | 0.489 | 97.8 |
| 2号 | 0.0261 | 0.200 | 0.23 | 0.204 | 101.9 |
|  |  | 0.500 | 0.54 | 0.514 | 102.8 |
| 3号 | 0.312 | 0.200 | 0.52 | 0.208 | 104 |
|  |  | 0.500 | 0.80 | 0.488 | 97.6 |

表5一验方法精密度和重复性限

| 试样号 | 测定值 P% | 平均值 P/% | 标准偏差 | RSD/% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.262 0.270 0.277 0.270 0.268 0.273 0.266 0.271 0.277 0.274 0.274 | 0.271 | 0.004592 | 1.69 | 0.013 |
| 2号 | 0.0244 0.0255 0.0277 0.0262 0.0255 0.0277 0.0255 0.0274 0.0243 0.0247 0.0281 | 0.0261 | 0.001414 | 5.42 | 0.0039 |
| 3号 | 0.312 0.319 0.312 0.312 0.310 0.312 0.311 0.310 0.313 0.304 0.318 | 0.312 | 0.003986 | 1.28 | 0.011 |

表6一验方法对照

| 试样号 | 磷钼钒酸分光光度法P/% | 钼蓝分光光度法P/% |
| --- | --- | --- |
| 1号 | 0.271 | 0.261 |
| 2号 | 0.0261 | 0.0241 |
| 3号 | 0.312 | 0.324 |

由表1～表6可见：采用碱熔试料、氢氧化钠分离法可以除去鈹精矿-绿柱石中铁、铜、钴等大量杂质元素。大量硅的干扰，采用控制溶液硝酸酸度在1.0mol/L、显色温度在25℃以下和显色时间在30min以内等方法。在0.5mol/L～1.0mol/L的硝酸介质中，磷酸根离子与钒酸铵、钼酸铵生成可溶性的磷钒钼酸黄络合物。本方法简单、快速、准确。可以作为鈹精矿-绿柱石中磷含量测定的行业标准。

4.3 起草、验证单位和人员

本标准由新疆有色金属研究所、水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究所、阿拉山口出入境检验检疫局石油-化工矿产品重点实验起草。

本本部分方法由新疆有色金属研究所负责起草。

本部分由水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：关玉珍、程宏伟、谢奕斌、李青春、刘思羽、张雪莲。

- 新旧标准水平对比

本部分为首次制定。按照GB/T1.1-2009的要求编写标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准代替YS/T 254.3-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  钼蓝光度法测定磷量》

7. 标准作为强制性和推荐性标准的建议

建议本部分标准为推荐性行业标准。

8. 贯彻标准的要求和措施建议

无。

9.  废止现行有关标准的建议

建议废止YS/T 254.3-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  钼蓝光度法测定磷量》

10. 其它应与说明的事项

无。

11. 预期效果

本部分标准的制定将对我国铍精矿、绿柱石的生产、贸易具有较强的指导作用，对保证绿柱石-铍精矿的产品质量具有重要的作用。

12. 其它予以说明事项

无。

《铍精矿、绿柱石化学分析方法》制修订项目组

2010年8月22日