YS

中华人民共和国有色金属行业标准

代替YS/T254.6 -1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第6部分 氧化钙量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of beryllium concentrates-beryl

Part6  Determination of calcium  oxide contents

Flame atomic absorption spectometric method

(审定稿)

201× - ×× - ××发布

201× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

发布

ICS

H

YS/T254.6 -201×

代替YS/T254.6 -1994

- 前    言

YS/T 254 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定 磷酸盐重量法；

——第2部分：三氧化二铁量的测定 EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定 磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定 重量法。

本部分为YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》第6部分。

本部分代替YS/T 254.6-1994《铍精矿-绿柱石化学分析方法》。

本部分与YS/T 254.6-1994相比主要有如下变动：

——将加入4.0mL镧-锶混合溶液改为加入4.0mL镧溶液；

——对文本格式进行了重新编辑；

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由新疆有色金属研究所负责起草。

本本部分由湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：关玉珍、徐军、王宏川、庞文林、黄平、吕小华、张兴德。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5870.6-1983、YS/T 254.6-1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第6部分 氧化钙量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中氧化钙含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中氧化钙的测定。测定范围：0.050%～2.00%。

2  方法提要

试料用氟化氢铵-氢氟酸分解，加高氯酸冒烟除氟后，在盐酸介质中，加入镧释放剂，于原子吸收光谱波长422.7nm处 ，以空气-乙炔火焰进行氧化钙的测定。

3  试剂

3.1  氟化氢铵。

3.2  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

3.4  盐酸溶液（1+1）优级纯。

3.5  镧溶液：称取29.3氧化镧（La2O3）（高纯级），置于250mL烧杯中，搅拌下缓慢加入盐酸（3.4）至氧化镧溶解，加热煮沸清亮，冷却至室温，将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.6  氧化钙标准贮存溶液：称取1.7850g预先在300℃～400℃灼烧1.5h并置于干燥器中冷却至室温的碳酸钙[w(CaCO3)≥99.9%]，置于250mL烧杯中。加入100mL水，盖上表皿，从杯嘴慢慢加入30mL盐酸（3.4），加热至碳酸钙全部溶解，煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温，用水吹洗表皿，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于1000μg氧化钙。

3.7  氧化钙标准溶液 ：移取100.00mL氧化钙标准贮存溶液（3.6），置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于100μg 氧化钙。

- 仪器

原子吸收光谱仪  附有钙空心阴极灯。

在仪器最佳条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测定溶液的基体相一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.10μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

- 试样

5.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

5.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

单独进行二次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于50mL铂皿中，加入2g氟化氢铵（3.1），5mL氢氟酸（3.3），置于电炉上缓慢加热分解，并蒸干将氟化氢铵赶尽，取下，冷却。

6.4.2  加入2mL盐酸（3.4），用少量水吹洗铂皿壁，加入1mL高氯酸（3.2），置于电炉上蒸至冒浓的高氯酸白烟，用少量水吹洗铂皿壁，置于电炉上蒸至高氯酸白烟冒尽，取下，冷却。

6.4.3  加入2.0mL盐酸（3.4）置于电炉上蒸干。取下，冷却。加入2.0mL盐酸（3.4），加入25mL水，低温加热，使盐类完全溶解，溶液清亮后，取下，冷却至室温。

6.4.4  将溶液移入100mL容量瓶中，加入4.0mL镧溶液（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.5  氧化钙含量＞0.80%时，移取溶液（6.4.4）20.00mL，置于50mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸（3.4）、1.2 mL镧溶液（3.5），置于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.6  将溶液（6.4.4或6.4.5）在原子吸收光谱仪上于波长422.7nm处，以空气-乙炔火焰，用水调零，测定氧化钙的吸光度，从工作曲线上查出相应氧化钙的含量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、2.00ml、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL氧化钙标准溶液（3.7），分别置于一组100mL容量瓶中，加入2.0mL盐酸（3.4）、4.0mL镧溶液（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  将溶液（6.5.1）在原子吸收分光光度计上于波长422.7nm处，以空气-乙炔火焰，用水调零，测定氧化钙的吸光度，以氧化钙量为横坐标，吸光度（减去零浓度的吸光度）为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果计算

氧化钙含量以氧化钙的质量分数wCaO计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wCaO=(m1−m0)×V1×10−6m×V×100  ………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线查得的氧化钙量，单位为微克（μg）；

m0——自工作曲线查得随同试样做空白溶液的氧化钙量，单位为微克（μg）；

m ——试料质量，单位为克（g）；

V ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1重复性限

| WCaO/% | 0.074 | 0.84 | 1.67 |
| --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.013 | 0.079 | 0.11 |

9  允许差

实验室之间分析结果差值应不大于表2所列允许差。

表2允许差

| 氧化钙质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.05～0.10 | 0.02 |
| ＞ 0.10～0.40 | 0.07 |
| ＞0.40～0.80 | 0.10 |
| ＞0.80～1.50 | 0.15 |
| ＞1.50～2.00 | 0.20 |

10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。