《铍精矿、绿柱石化学分析方法》编制说明

第5部分：氟量的测定 离子选择电极法

- 项目的意义及任务来源

铍是制造核武器、核反应堆、卫星、导弹的关键部件的重要材料。铍精矿、绿柱石是生产工业氧化铍、铍铜合金、高纯氧化铍、金属铍产品的原料，而铍精矿、绿柱石中氟的含量是比较重要的质量指标。YS/T 254.5-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  离子选择电极法测定氟量》是1994年制定的，已经近20年了。因此，进行方法修订具有非常现实的意义。

根据2010年4月在上海召开的全国有色金属标准化技术委员会任务落实会议精神，湖南有色金属研究院、新疆有色金属研究所、湖南水口山有色金属集团有限责任公司负责YS/T 254.5-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法 第5部分：氟量的测定  离子选择电极法》有色行业标准的修订起草任务。

2. 工作简况

我们三家单位于2010年4月成立了修订组，对国内外铍精矿、绿柱石化学分析方法标准进行了资料查阅；对分析方法中的测定条件进行了实验选择，对试样进行了方法准确度和精密度试验，编写了实验报告和预审稿，并汇总各方建议，经修改、完善后制定了本部分的审定稿。

- 编制依据

本部分的编制是依据GB/T1.1-2009的要求进行的。本次修订标准对测定条件进行了实验选择，方法操作简单、结果准确。

- 国内外标准资料情况

经过多方查阅国内外标准资料，目前没有收集到国外同类产品的分析方法标准。国内标准是1994年制定的YS/T 254.5-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  离子选择电极法测定氟量》。

查阅到的相关文献为：

- ISO 4694:1987《铁矿石  氟含量的测定  离子选择电极法》

- YS/T 273.3-1994《天然和人造冰晶石化学分析方法 蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量》

3）GB/T 1819.15-2006《锡精矿化学分析方法  氟量的测定  离子选择电极法》

4）GB/T 6730.28-2006《铁矿石  氟含量的测定  离子选择电极法》

矿石中氟的测定多采用离子选择电极法。由于铍精矿—绿柱石的原料主要产于花岗伟晶岩中，属于硅酸盐类矿物，主要成分为氧化铍、二氧化硅、三氧化铝，伴生元素通常为锂、钙、钾、钠、铁、氟等。所以在制定分析方法时，选择了目前常用的离子选择电极法测定氟量。离子选择电极法测定氟时，铍、铝有干扰，通过加入钛铁试剂和磺基水杨酸可消除15mg氧化铍和10mg铝的干扰。

- 试验情况

5.1 测定溶液pH值的影响

取500µg氟标准溶液，置于一组50mL烧杯中，加入5mL钛铁试剂和5mL磺基水杨酸溶液，以氢氧化钠溶液调节pH为5.0～9.0，以水稀释至50mL，混匀，将溶液于离子计上测定其电位值，结果见表1。

表1  测定溶液pH值的影响

| pH | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位 (mV) | -166 | -166 | -165 | -164 | -164 | -164 | -164 | -164 | -165 |

从表1可见：pH不同对氟的测定有不同程度的影响。当pH在6.5到8.5之间时，氟的测定值相对稳定，我们选择pH7.5时测定氟。

5.2 不同酸的影响

取500µg氟标准溶液，置于一组50mL烧杯中，加入5mL钛铁试剂和5mL磺基水杨酸溶液，分别加入不同量的盐酸、硝酸、磷酸、硫酸和高氯酸，以氢氧化钠溶液调节pH至7.5，以水稀释至50mL，混匀，将溶液于离子计上测定其电位值，结果见表2。

表2  不同酸的影响

| 酸量（mL） | 盐酸 | 硝酸 | 磷酸 | 硫酸 | 高氯酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -164 | -164 | -164 | -164 | -164 |
| 0.25 | -174 | -173 | -169 | -178 | -178 |
| 0.50 | -181 | -175 | -170 | -177 | -181 |
| 1.00 | -181 | -175 | -169 | -168 | -193 |

从表2看出：盐酸、硝酸、磷酸、硫酸、高氯酸介质中都有不同程度的影响，而且随着量的增加，电位值下降。所以要尽量控制少加或不加，建议改用氢氧化钠溶液和磺基水杨酸溶液调节pH值。

5.3 离子强度调节液的选择

移取500µg氟标准溶液，置于两组50mL烧杯中，其中一组加入干扰元素（BeO 15mg,Al 10mg)，一组不加干扰元素，在两组中分别加入不同量的钛铁试剂和磺基水杨酸溶液，调节pH值7.5，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，用离子计测量电位值。结果见表3。

表3  离子强度调节液的选择

| 钛铁试剂加入量mL | 磺基水杨酸溶液mL | 未加干扰元素 mV | 加干扰元素 mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | -164 | -167 |
| 4 | 4 | -164 | -166 |
| 5 | 5 | -164 | -164 |
| 6 | 6 | -164 | -164 |
| 7 | 7 | -164 | -164 |

由表3可以看出：加入钛铁试剂和磺基水杨酸溶液各5mL以下时电位值略偏低，在5mL以上时结果基本稳定，因此，本方法选用加入钛铁试剂和磺基水杨酸溶液各5mL。

5.4 干扰元素的影响

移取500µg氟标准溶液，置于两组50mL容量瓶中，加入干扰元素溶液，其中一组加入5mL钛铁试剂和5mL磺基水杨酸溶液，另一组不加钛铁试剂和磺基水杨酸溶液，调节pH7.5，移入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，记录电位值。结果见表4。

表4  干扰元素的影响

| 干扰元素 | 加入量 mg | 未加钛铁试剂和磺基水杨酸测得的电位值(mV) | 加钛铁试剂和磺基水杨酸测得的电位值(mV) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 1 | -165 | -164 |
|  | 3 | -165 | -164 |
|  | 5 | -164 | -164 |
| BeO | 5 | -174 | -164 |
|  | 10 | -176 | -164 |
|  | 15 | -180 | -164 |
| Li | 5 | -165 | -164 |
| Ca | 5 | -165 | -164 |
| Mg | 5 | -164 | -164 |
| Si | 10 | -160 | -162 |
| P | 1 | -162 | -164 |
|  | 5 | -164 | -163 |
| Al | 6 | -185 | -165 |
|  | 8 | -184 | -165 |
|  | 10 | -184 | -164 |

由表4可见，铝、铍干扰氟的测定，加入钛铁试剂和磺基水杨酸进行消除。

5.5 回收试验和精密度数据

主要试验及验证数据如下：

表5  方法回收试验

| 试样号 | 试样测定值 wF(%) | 加入氟量 （mg） | 总测定值 （mg） | 回收氟量 （mg） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.119 | 0.200 | 0.797 | 0.202 | 101.0 |
|  |  | 0.500 | 1.082 | 0.487 | 97.4 |
| 2 | 0.051 | 0.200 | 0.452 | 0.197 | 98.5 |
|  |  | 0.500 | 0.776 | 0.521 | 104.2 |
| 3 | 0.071 | 0.200 | 0.553 | 0.198 | 99.0 |
|  |  | 0.500 | 0.844 | 0.489 | 97.8 |
| 4 | 0.660 | 0.200 | 3.511 | 0.211 | 105.5 |
|  |  | 0.500 | 3.797 | 0.497 | 99.5 |

表6  方法精密度试验

| 试样号 | 分 析 结 果 wF（%） | 平均值（%） | 标准偏差 （%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.112 0.113×2 0.118×2 0.129 0.122 0.123 0.120 0.125 0.114 | 0.119 | 0.006 | 4.68 |
| 2 | 0.049×2 0.056 0.055×2 0.050×2 0.048×2 0.051×2 | 0.051 | 0.003 | 5.71 |
| 3 | 0.067 0.074×2 0.076×2 0.073 0.072 0.071 0.065 0.068×2 | 0.071 | 0.004 | 5.31 |
| 4 | 0.642 0.662 0.650 0.700 0.660 0.657 0.656 0.659 0.664 0.645 0.671 | 0.660 | 0.016 | 2.35 |
| 5 | 1.674 1.696 1.683 1.750 1.726 1.779 1.626 1.799 1.644 1.745 1.717 | 1.713 | 0.054 | 3.16 |

表7 一验方回收试验

| 试样号 | 试样测定值 wF（%） | 加入氟量 （mg） | 总测定值 （mg） | 回收氟量 （mg） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.13 | 0.200 | 0.850 | 0.200 | 100.0 |
|  |  | 0.500 | 1.18 | 0.530 | 106.0 |
| 2 | 0.053 | 0.200 | 0.468 | 0.203 | 101.5 |
|  |  | 0.500 | 0.764 | 0.499 | 99.8 |
| 3 | 0.070 | 0.200 | 0.547 | 0.197 | 98.5 |
|  |  | 0.500 | 0.855 | 0.505 | 101.0 |
| 4 | 0.65 | 0.200 | 3.44 | 0.190 | 95.0 |
|  |  | 0.500 | 3.73 | 0.480 | 96.0 |

表8  一验方精密度

| 试样号 | 测定值wF（%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 0.13 0.10 0.10 0.11 0.14 0.11 0.14 0.12 0.12 0.11 | 0.12 | 0.014 | 11.84 |
| 2 | 0.045 0.042 0.044 0.052 0.051 0.049 0.044 0.047 0.043 0.048 0.050 | 0.047 | 0.0034 | 7.23 |
| 3 | 0.089 0.060 0.058 0.061 0.084 0.067 0.072 0.075 0.065 0.056 0.063 | 0.068 | 0.011 | 16.18 |
| 4 | 0.65 0.64 0.64 0.69 0.65 0.64 0.63 0.65 0.70 0.67 0.62 | 0.65 | 0.025 | 3.85 |
| 5 | 1.71 1.67 1.73 1.82 1.71 1.81 1.80 1.79 1.82 1.79 1.79 | 1.77 | 0.052 | 2.96 |

表9 二验方回收试验

| 试样号 | 试样测定 值wF(%) | 加入氟量 （mg） | 总测定值 （mg） | 回收氟量 （mg） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.123 | 0.200 | 0.816 | 0.201 | 100.5 |
|  |  | 0.500 | 1.136 | 0.521 | 104.2 |
| 2 | 0.049 | 0.200 | 0.440 | 0.195 | 97.5 |
|  |  | 0.500 | 0.732 | 0.487 | 97.4 |
| 3 | 0.073 | 0.200 | 0.558 | 0.193 | 96.5 |
|  |  | 0.500 | 0.878 | 0.513 | 102.6 |
| 4 | 0.662 | 0.200 | 3.520 | 0.210 | 105.0 |
|  |  | 0.500 | 3.787 | 0.477 | 95.4 |

表10  二验方精密度

| 试样号 | 分 析 结 果 wF（%） | 平均值% | 标准偏差 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.112 0.131×2 0.108×2 0.129 0.121 0.135 0.134 0.125 0.116 | 0.123 | 0.010 | 8.37 |
| 2 | 0.046×2 0.052 0.054×2 0.049 0.044×2 0.051×2 0.047 | 0.049 | 0.004 | 7.62 |
| 3 | 0.059 0.082 0.079 0.073 0.083 0.075 0.077 0.065 0.068×2 0.070 | 0.073 | 0.008 | 10.25 |
| 4 | 0.643 0.663 0.653 0.682 0.679 0.647 0.672 0.659 0.668 0.639 0.676 | 0.662 | 0.015 | 2.25 |
| 5 | 1.65×4 1.58×2 1.75×2 1.73 1.69×2 | 1.67 | 0.06 | 3.54 |

由表5～表10可见：本方法的回收率在95%～106%之间，方法可靠。可以作为铍精矿、绿柱石中氟测定的行业标准。

6. 起草、验证单位和人员

本部分方法由湖南有色金属研究院负责起草。

本部分由新疆有色金属研究所、湖南水口山有色金属集团有限责任公司参加起草。

本部分主要起草人：谭平生、李青春、李兵、邹智、庞文林、关玉珍、王宏川、谢奕斌、黄海波。

7．新旧标准对比

本部分标准与YS/T 254.5-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  离子选择电极法测定氟量》相比主要作了以下修改：

7.1 按照GB/T1.1-2009的要求，对标准的文本格式进行了修改。

7.2 将钛铁试剂和磺基水杨酸溶液分开配制；改用“磺基水杨酸溶液”代替“盐酸”对溶液pH值进行调节；并将“加入10mL钛铁试剂—磺基水杨酸离子强度调节液，在酸度计上用盐酸和氢氧化钠调至pH7.5”改为“加入5mL钛铁试剂、5mL磺基水杨酸溶液，在酸度计上用氢氧化钠和磺基水杨酸溶液调至pH7.5”。

修订原因：钛铁试剂和磺基水杨酸溶液混合配制时，久置后会形成沉淀。而盐酸的加入对氟的测定有影响。

7.3 试料熔融之前的操作改为“将试料置于铁坩埚中，先加入4g氢氧化钠置于电炉上驱除水分，再覆盖1g过氧化钠”。

修订原因：防止过氧化钠失效，确保试样完全分解。

7.4 对“工作曲线的绘制”方法及计算公式作了修改。

修订原因：原“工作曲线的绘制”方法不严谨，导致分析结果偏离真值。原计算公式表述不对。

7.5 补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

7.6 补充了“试验报告”要求。

8. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本部分标准代替YS/T 254.5-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  离子选择电极法测定氟量》。

9. 标准水平

本标准方法与美国材料与试验协会（ASTM）中铍矿石氟量分析方法对比，基本原理一致，属于国际先进水平。

10. 标准作为强制性和推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

11. 贯彻标准的要求和措施建议

无。

12. 废止现行有关标准的建议

建议废止YS/T 254.5-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  离子选择电极法测定氟量》。

13. 其它应与说明的事项

无。

14. 预期效果

本部分标准的制定将对我国铍精矿、绿柱石的生产、贸易具有较强的指导作用，对保证绿柱石-铍精矿的产品质量具有重要的作用。

15. 其它予以说明事项

无。

《铍精矿、绿柱石化学分析方法》制修订项目组

2010年8月22日