YS/T XXX-XXXX

真空脱脂烧结炉

Vacuum de-wax and sintering furnace

（讨论稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAS/TC243)归口。

本标准按照GB/T1.1的规则起草。

本标准起草单位：湖南顶立科技有限公司。

本标准主要起草人：戴 煜 、李利文、戴晓蕾 。

真空脱脂烧结一体炉

- 范围

本标准规定了真空脱脂烧结炉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于粉末冶金件的真空脱脂烧结。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5959.1     电热设备的安全 第1部分 通用要求

GB 5959.4     电热设备的安全 第4部分 对电阻炉的通用要求

GB/T 10066.1 —2004   电热设备的试验方法  通用部分

GB/T 10066.4 —2004   电热设备的试验方法  间接电阻炉

GB/T 10067.1—2005    电热设备基本技术条件  通用部分

GB/T 10067.4—2005    电热设备基本技术条件  间接电阻炉

JB/T 3163     真空技术   术语

JB/T 10550    真空技术  真空烧结炉

- 术语和定义

GB/T 10066.4第3章及JB/T 3163 的术语和定义适用于本文件。

3.1

承载重量  load capacity

有效工作区域内均匀承载产品的最大重量。

3.2

压升率  pressure rising rate

烘炉完成后，空载、冷态、干净的状态下，在时间段t1到t2内，测得真空度P1和P2的两个值，压升率=（P2-P1）/（t2-t1），压升率的单位为Pa/h。

3.3

脱脂率 defatted rate

在确定的工艺条件下（升温速度、真空度、预放脂的位置），储脂罐内收到脂的重量与炉内预放脂的重量的百分比。

3.4

极限真空度  limiting vacuum

在没有外加负荷的情况下,经过规定时间内的抽气后,系统所能达到的最低压力。

3.5

炉温均匀性  Furnace temperature uniformity

在真空下温度1050℃保温30min后测取数据

3.6

抽气速率  speed of exhaust

被抽容器中所达到工作压力时，所需的时间。

3.7

空炉升温速率  Empty furnace heating rate

当空炉、真空度达到10Pa时，并以满载功率升温，达到1550℃所需的时间。

3.8

快冷速率 fast cooling rate

在规定的上限温度下开启冷却系统，达到规定的下限温度所需的时间。

4   要求

4.1  分类

真空脱脂烧结一体炉按工作区域尺寸分为6种型号。

  - 型号表示规则

真空脱脂烧结一体炉的型号表示由ZTS(Z表示真空、T表示脱脂、S表示烧结)和工作区域尺寸(宽×高×长)组成,其型号表示见示例。

示例： 真空脱脂烧结一体炉工作区域尺寸宽为250mm、高为250mm、长为500mm,其型号表示为：

ZTS-250/250/500

4.3  真空脱脂烧结一体炉总体结构

真空脱脂烧结一体炉主要由炉体、真空系统、脱脂系统、充气系统、快冷系统、供水系统及电气控制系统等组成。炉门可按需方要求采用前开门或前后双开门，由水平方向装料和出料。真空脱脂烧结一体炉总体结构见图1。

图1真空脱脂烧结一体炉总体结构图

  - 真空脱脂烧结一体炉的基本参数

真空脱脂烧结一体炉的基本参数见表1。

表1 真空脱脂烧结一体炉的基本参数

| 型号 | 工作区尺寸 宽×高×长，mm | 真空系统基本配置 | 钨制品承载重量，Kg | 额定加热功率，Kw | 额定炉温，℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZTS-250/250/500 | 250×250×500 |  | 50 | 50 | 1550 |
| ZTS-300/300/600 | 300×300×600 |  | 100 | 75 |  |
| ZTS-350/350/700 | 350×350×700 |  | 150 | 90 |  |
| ZTS-400/400/800 | 400×400×800 |  | 200 | 120 |  |
| ZTS-450/450/900 | 450×450×900 |  | 300 | 165 |  |
| ZTS-500/500/1300 | 500×500×1300 |  | 500 | 210 |  |

4.5  一般要求

真空脱脂烧结一体炉应符合GB/T 10067.4第5章的规定，其规定与本标准有差异时以本标准为准。

4.6  主要技术性能

4.6.1  真空脱脂烧结一体炉的主要技术性能参数见表2。

表2 主要技术性能参数

| 型号 | 极限真空度(Pa) | 压升率(Pa/h) | 炉温均匀性(℃) | 脱脂率(%) | 空炉升温速率（min） | 抽气速率（min） | 快冷速率（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 外置500℃~!90℃ | 内置1100℃~90℃ |
| ZTS-250/250/500 | ≤10-2 | ≤0.67 | ≤±5 | ≥95 | ≤30 | ≤30 | ≤5h | ≤3h |
| ZTS-300/300/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-350/350/700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-400/400/800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-450/450/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-500/500/1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6.2  需方对主要技术性能参数有特殊要求时，可由供需双方协商确定并在合同中注明。

5  试验方法

5.1  总体结构及其基本参数的检验

真空脱脂烧结一体炉总体结构应符合供需双方签定的技术图样,其基本参数的检验方法由供需双方协商确定。

  - 一般要求的检验

真空脱脂烧结一体炉一般要求的检验方法按GB/T 10067.4第6章的规定进行。

5.3  极限真空度的检测

当主泵开启2h后，（仪表读数以校准）所得的电阻真空计或麦式真空计读数。

5.4  压升率的检测

按GB/T 10066.1第7.1.11.3条的规定，在炉内达到极限真空度时关闭所有阀门（含脱脂系统和快冷系统），第一次读数从关闭真空阀门后约20min开始。仪表读数以校准了的电阻真空计或麦式真空计为准。

5.5  炉温均匀性的检测

5.5.1  按GB/T 10066.4第6.15条的规定，采用5个或9个测温点,检测炉温均匀性。见图2。

图2  测温点分布图

5.5.2  采用标准热偶的检测，在真空下温度1050℃保温30min后测取数据。

5.5.3  采用标准测温块的检测，在真空下达到工作温度保温60min后，自然降温开炉取测温块，采用高精度游标尺量取。

5.6  脱脂率的检测

在工作区内放置10kg（方法不限）纯石蜡，在确定的工艺条件下（升温速度、真空度、预放脂的位置），采用N2或Ar，定向气流载气脱脂，储脂罐内收到纯石蜡的重量。

5.7  空炉升温速率的检测

真空度达到10Pa时，以满载功率升温，达到1550℃所需的时间。

5.8  抽气速率的检测

当主泵开启后，（仪表读数以校准）电阻真空计或麦式真空计读数到达1.33 Pa所需的时间。

5.9  空炉升温速率的检测

真空度达到10Pa时，以满载功率升温，达到1550℃所需的时间。

5.10  快冷速率的检测

满炉产品条件下，用N2或Ar充到0.9～1.1×105Pa（绝对压力）， 外置快冷：从500℃降到90℃所需的时间；内置快冷：1100℃降到90℃所需的时间。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行。

6.3  检验项目

每台真空脱脂烧结一体炉都应进行总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验。

6.4  检验结果的判定

真空脱脂烧结一体炉总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验，不符合本标准及合同（包括供需双方签定的技术图样）的规定时，应修改设计及制造的不合格部分，直至满足本标准及合同（包括供需双方签定的技术图样）要求 。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志、包装、运输、贮存

真空脱脂烧结一体炉的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 10067.1第8章的规定。

7.2  质量证明书

每台真空脱脂烧结一体炉应附有质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址；

b)  型号；

c） 额定炉温；

d） 额定功率；

e)  极限真空；

f)  装载重量；

g)  极限真空；

h)  压升率；

i)  有效工作区：（宽×高×长）；

j)  各项分析检验结果和供方质检部门检印；

k)  出厂日期（或包装日期）；

l)  本标准编号。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 型号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求；

e)  真空脱脂烧结一体炉的订购和供货应可按GB/T 10067.1第9章的规定。

# Text boxes

ICS

H

中华人民共和国工业和信息化部 发布