前   言

本标准为首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准由新疆有色金属研究所、江西赣锋锂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：康泽彦、支红军、关玉珍、封国富

碳酸铯

# 1  范围

本标准规定了碳酸铯的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、合同（或订货单）及质量证明书的内容。

本标准适用于采用合成法生产的碳酸铯。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

- 要求

3.1  产品分类

碳酸铯按化学成分分为四个牌号：Cs2CO3-01、Cs2CO3-02、Cs2CO3-03、Cs2CO3-04。

3.2  化学成份

3.2.1 产品化学成份应符合表１规定。

表1

| 牌 号 | Cs2CO3-01 | Cs2CO3-02 | Cs2CO3-03 | Cs2CO3-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs2CO3 质量分数/ % 不小于 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
| 杂质的质量分数/%， 不大于 | Li | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
|  | Na | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.02 |
|  | K | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.1 |
|  | Rb | 0.001 | 0.02 | 0.2 | 0.3 |
|  | Ca | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.05 |
|  | Mg | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 |
|  | Fe | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 |
|  | Al | 0.0002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 |
|  | Si | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.025 |
|  | 重金属（以Pb计） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |

3.2.2  牌号Cs2CO3-01、 Cs2CO3-02中 Cs2CO3含量以100%减去表列杂质总量之和。

3.3  外观质量

3.3.1  碳酸铯为白色结晶或粉末。

3.3.2  产品不得混入肉眼可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1  化学成分分析按供方现行方法进行，仲裁分析按供需双方认可的方法进行。

4.2  产品外观质量采用目视检查。

- 检验规则

5.1  检验和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检测，如检测结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起60天内向供方提出,由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁样由供需双方在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的混合料组成。每批产品重量以最大不超过100kg作为一个组批。

5.3  取样

5.3.1 化学成分取样按照GB/T 6678-2003之规定执行。

5.3.2 外观取样每瓶（袋）。

5.4  检验结果判定

5.4.1化学成分检验不合格时，取双倍式样，进行重复试验，若检验仍不合格，则判该批不合格。

5.4.2外观质量不合格时，则判该批不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1包装、标志、贮存、运输

6.1.1 产品包装Cs2CO3-01 、Cs2CO3-02采用聚乙烯塑料袋包装，放入有内外盖的塑料瓶内，再置于硬箱中，每瓶净重1kg±0.01kg，每件净重10kg±0.1kg。Cs2CO3-03 、Cs2CO3-04采用双层聚乙烯塑料袋包装再置于金属桶中，每袋（件）净重25 kg±0.25 kg。

6.2.3 包装袋上应注明：供方名称、产品名称、品级、净重、批号及包装日期。

6.2.4 产品在运输过程中应注意防潮。

6.2.5 产品应存放于干燥和无腐蚀性气氛之处。

6.2 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和质量监督部门印记；

f) 标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）

7   合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期。

f) 标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

ICS

H

中华人民共和国有色行业标准

YS

YS/T ×××—201×

碳酸铯

Cesium carbonate

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布