《碳酸铯》行业标准编制说明

一、工作简况

《碳酸铯》行业标准是根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2009年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（中色协综字[2010]015号）的要求，由新疆有色金属研究所负责制（修）定，计划编号为2009-2049T-YS，项目完成时间为2010年。

二、产品的概况

1. 产品的性质、用途

产品用于制取特种玻璃、陶瓷工业、电子行业的冷阴极液晶管、石油催化剂、医药行业、硫酸工业、分析试剂等，并且也是其他铯盐的基础原料。国内主要的生产厂家有新疆有色金属研究所、江西赣锋锂业股份有限公司、江西东鹏新材料有限责任公司等，国外主要是德国Chemetall公司。

2．生产工艺

生产碳酸铯目前主要是以含铯的矿石—铯榴石为原料，通过酸浸后，经过进一步的转化制得碳酸铯，碳酸铯经过除杂提纯后得到纯度较高的产品。

三、编制原则

1.本标准的编制原则

为满足市场需要和使供需双方公平受益，标准格式按照GB/T 1.1-2009的标准要求进行制定。制定的标准有利于规范市场，切实可行，具有可操作性，同时充分考虑企业、使用单位及相关各方面的意见和建议。

2．制定内容

根据目前生产水平现状、市场需求及用户使用的需要，对标准的范围、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输、合同（或订货单）内容等方面内容进行了规范。

制定的标准水平充分反映了用户和市场的需求，对各品级的化学成分做了相应规定,结果如表1：

表1

| 牌 号 | Cs2CO3-01 | Chemetall | Cs2CO3-02 | Chemetall | Cs2CO3-03 | Cs2CO3-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs2CO3含量不小于(%) | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
| 杂质含量 不大于 (%) | Li | 0.0001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
|  | Na | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
|  | K | 0.001 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Rb | 0.001 | 0.0005 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.3 |
|  | Ca | 0.001 | 0.00005 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.05 |
|  | Mg | 0.0001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 |
|  | Fe | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 |
|  | Al | 0.0002 | 0.00005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 |
|  | SiO2 | 0.002 | 0.0003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.025 |
|  | 重金属 （以Pb）计）PPPPPPPPPPb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | / | 0.0005 | 0.001 |
| 注：Cs2CO3-01、Cs2CO3-02含量以100%减去表列杂质总量之和。 |

本标准参考德国Chemetall公司的相关标准，并结合用户要求，按本标准生产的碳酸铯，经使用单位检验和使用，可以满足用户单位的使用要求。并经生产单位实践验证，本标准的各项技术指标合理，并具有一定的先进性，与国际同类标准水平相当。

四、各阶段工作过程

1. 2010年3月接到标准制（修）任务后，组成了《碳酸铯》编制（修）组。明确了起草人和任务。于2010年3月～5月收集相关信息，查阅国内外相关资料，进行了技术咨询、市场调查、技术指标及应用发展趋势的调查。

2. 2010年4月～5月以书面、电话形式征求了江西东鹏新材料有限责任公司、上海中锂实业有限公司等8家单位的意见，于2010年6月完成了该标准的讨论稿。

3. 2010年6月由全国有色金属标准化技术委员会组织的在安徽黄山市召开标准讨论上进行了集中讨论，对标准进行了进一步的意见征求。

4. 2010年9月由全国有色金属标准化技术委员会组织的在陕西西安市召开标准讨论上进行了预审，对标准进行了进一步的意见征求。根据各方意见和建议，形成标准的审定稿。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

可向生产厂家和用户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无。

十一、 预期效果

随着科学技术的进步，碳酸铯的应用越来越广泛，需求量也在扩大，因此建立《碳酸铯》行业标准，对于规范碳酸铯行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、促进我国稀有金属铯材料的发展，满足市场的需要都将产生极其重要的影响。