标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高纯碘化铯                              承办人：支红军

共2页 第1页

标准项目负责起草单位：新疆有色金属研究所              电  话： 09914811487

2010年9月 26 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 建议前言中增加“本标准发布日期” | 北京滨松光子技术有限公司 | 不采纳 |  |
| 2 | 1 | 建议修改为“本标准适用于采用合成法生产的高纯碘化铯，用于X-射线影像增强器、碘化铯单晶、闪烁计数器材料、红外过滤器材料等。” | 北方夜视技术股份有限公司西安分公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 规范性引用文件在标准中未提及 | 上海中锂实业有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.2 | 杂质的质量分数×10-4%，不大于建议修改为“××ppm” | 北京滨松光子技术有限公司 | 不采纳 | 应使用标准计量单位 |
| 5 | 3.2 | “化学成份”应改为“化学成分” | 四川绵阳中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 采纳 |  |
| 6 | 3.2 | 表1中“注：CsI含量以100%减去表列阳离子杂质总量之和。”应改为“注：CsI含量以100%减去表列金属元素杂质总量之和。” | 中科院西安所威海光电子基地 | 采纳 |  |
| 7 | 3.3.2 | “产品不得有肉眼可见的夹杂物”修改为“产品不得有目视可见的夹杂物” | 全国有色金属标委会 | 采纳 |  |
| 8 | 5.1.2 | “两个月”修改为“60天” | 全国有色金属标委会 | 采纳 |  |
| 9 | 5.2 | “每批应由同一混合料组成。每批产品重量以100kg作为一个组批”应改为“每批应由同一牌号同一混合料组成。产品以最大不超过100kg作为一个组批” | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高纯碘化铯                              承办人：支红军

共2页 第2页

标准项目负责起草单位：新疆有色金属研究所              电  话： 09914811487

2010年9月 26 日填写

| 10 |  | “外套有内外盖的聚乙烯瓶包装”应改为“放入有内外盖的聚乙烯瓶包装” | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 7 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5个；

（4）没有回函的单位数： 1 个。