前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由西北有色金属研究院、西部金属材料有限责任公司、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司负责起草。

本标准主要起草人：×××、×××、×××。

本标准全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

铱管

范围

本标准规定了铱管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、产品质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于用粉末冶金方法生产的用于耐火纤维行业的无缝铱管。

规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1422   铱粉

GB/T 1423  贵金属及其合金密度的测定方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何测量方法

要求

产品分类

牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

| 牌 号 | 状 态 | 规格/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 |
| SM-Ir99.95 SM-Ir99.99 | Y | φ5.5 | ≥25~100 ≥25~200 | 0.6、0.7、0.8 |
|  |  | φ6.0 |  |  |
|  |  | φ6.5 |  |  |
|  |  | φ7.0 |  |  |
|  |  | φ8.0 |  |  |
|  |  | φ10.0 |  |  |
|  |  | φ12.0 |  |  |

标记示例

产品标记按名称、牌号、状态、规格、标准编号的顺序表示，标记示例如下：

按本标准生产的无缝Ir管，冷加工态，规格φ10.0×0.6，长度100mm，标记为：

Ir管 Y φ10.0×0.6×100  YS/T××××-××××

化学成分

铱管所用铱原料应符合GB/T1422中，纯度不低于SM-Ir99.95牌号的铱粉。

铱管尺寸、允许公差

铱管外径、壁厚、长度及允许偏差见表2。

单位为毫米

| 外径 | 外径允许偏差 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5~6.5 | ±0.1 | 0.6 、0.7、0.8 | ±0.05 | ≥25~100 | +2 |
| ≥6.5~10.0 | ±0.13 |  |  | ≥100~200 | +3 |
| ≥10.0~12.0 | ±0.15 |  |  |  |  |

铱管的弯曲度不大于5mm/m。

管材的不圆度应不超出外径允许偏差。

表面质量

铱管的内外表面光应光滑、无毛刺、裂纹等缺陷。

铱管的外表面允许有不超过壁厚允许偏差的斑点、压痕、麻点。

密度

产品的密度不小于21.00g/cm3。

试验方法

铱粉的化学成分按GB/T1422附录A进行。

管材的外径、壁厚、长度按GB/T 15077方法1进行测量。

铱管的弯曲度测量方法：将管材凸起部分朝上，放在平台上用塞尺测量。

管材的表面质量在光线充足的地方，用目视或10倍放大镜进行检查。

管材的密度按GB/T1423进行测量。

检验规则

检查与验收

每批产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品，按本标准的规定进行验收，若检验结果与本标准的要求不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批产品应由相同的原料、按相同的工艺加工的同规格的产品组成。

检验项目

每批产品应进行尺寸、外观质量、密度检查。

取样数量

产品的取样数量应符合表3的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 以原料粉末成分报出 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸 | 逐根 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 | 逐根 | 3.4 | 4.3 |
| 密度 | 每批任取一根，截取长度30mm左右 | 3.5 | 4.4 |

检验结果的判定

尺寸、表面质量检验不合格时，判单件不合格。

密度不合格时，允许取双倍样进行重复试验，如重复试验结果仍有一个结果不合格，判该批产品不合格。

包装、标志、运输、贮存及产品质量证明书

包装、标志

每根管材用清洁的软纸包裹，同一批号的管材扎成一捆，再用塑料薄膜裹紧后，装入木箱中，四周用塑料泡末板塞紧。

每捆产品应附标签，注明：供方名称、产品名称、牌号、规格、数量、批号、状态。

包装箱中应附装箱单，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 规格、状态、数量；

- 包装日期。

运输、贮存

产品在运输贮存过程中应防止磕碰、压伤、擦伤。

产品质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

- 供方的名称；

- 产品名称、规格、状态；

- 产品批号、数量；

- 检验结果及质量检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

订货单（合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（合同）应包括以下内容：

- 产品名称、规格、状态；

- 产品数量；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

铱管

Iridium tubes

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布