中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 264—201×

代替YS/T 264-1994

高纯铟

High  purity indium

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.150.99

H66

- 前    言

本标准是对YS/T264-94《高纯铟》的修订。

本标准与YS/T264-94相比，主要有如下变动：

—扩大了高纯铟的适用范围；

—将In-05牌号高纯铟化学成分中的Sn含量由原来的1.5×10-6改为现在的1.0×10-6。

—将In-06牌号高纯铟化学成分中的Sn含量由原来的3.0×10-7改为现在的5.0×10-7；Pb含量由原来的1.0×10-7改为现在的2.0×10-7；Mg含量由原来的1.0×10-7改为现在的5.0×10-8；S含量由原来的1.0×10-7改为现在的2.0×10-8；Fe含量由原来的1.0×10-7改为现在的2.0×10-8；Cu含量由原来的1.0×10-7改为现在的5.0×10-8。

—增加了高纯铟牌号的表示方法、含量的计算方法、锭重的要求和订货合同内容等。

—将取样方法分成了生产样的取样和制样及仲裁样的取样和制样。

—修改了试验方法和检验结果的判定，删除了附录A。

—标准格式按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行了切合实际的修改﹑补充和完善。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由南京中锗科技股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准自实施之日起，代替YS/T264-94。

高纯铟

  - 范围

本标准规定了高纯铟的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于以工业粗铟为原料，经原料处理及电解精炼等工艺制得的99.999%高纯铟；以99.999%高纯铟为原料，经电解精炼等工艺制得的99.9999%高纯铟。产品供制作化合物半导体、高纯合金、高级轴承及半导体材料的掺杂剂等。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2594  高纯铟分析方法

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的标示和判定

  - 要求

    - 产品分类

高纯铟按其化学成分，分为两个牌号：In-05、In-06

    - 化学成分

3.2.1 高纯铟的化学成分应符合表1的规定。

表1   高纯铟的化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In含量，不小于 | 杂质含量/（×10-4）不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe | Cu | Pb | Zn | Sn | Cd | Tl | Mg | Al | As | Si | S | Ag | Ni |
| In-05 | 99.999 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| In-06 | 99.9999 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | — | 0.5 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | 0.1 | 0.02 | — | — |

3.2.2 高纯铟的含量为100%减去表中杂质实测总和的余量。

3.2.3 高纯铟的杂质末位后数值的修约判定，按GB/T 8170中的有关规定进行。

    - 表面质量

- 呈银白色。表面应光亮、平整，无夹杂、飞边、毛刺、缩孔、氧化膜及污物。

- 3.4  高纯铟锭的要求

- 以长方形锭或长条形锭状供货，锭重100g±10g、200g±5g。

- 3.5 其他

- 需方如对高纯铟的化学成分、表面质量、锭重等有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 试验方法

- 4.1 高纯铟的化学成分仲裁分析方法按GB/T2594规定进行。

4.2 高纯铟的重量用称量法检验。

- 4.3高纯铟的表面质量用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 高纯铟由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同委托仲裁机构在产品所在地进行。

    - 组批

高纯铟应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一熔次、同一锭形及规格的产品组成。批重不超过100kg。

    - 检验项目

每批高纯铟应进行化学成分、表面质量和重量的检验。

    - 取样和制样

      - 生产样的取样和制样

5.4.1.1 供方用于化学分析的试样可以从浇铸时的液态金属中采取。

5.4.1.2 取样时用不沾污试样的材料制成的工具于浇铸口每次接取30g～40g样液，置于盛有少量甘油的洁净器皿中，加热熔化后，用玻璃棒不停地搅拌，直至凝固成小于2mm的圆形颗粒。

- 5.4.1.3将试样分成2份，取一份进行化学分析，另一份装入磨口瓶（塑料袋）中妥善保存一年，用于备查。

      - 仲裁样的取样和制样

5.4.2.1 仲裁取样从同批产品中任取1～2锭。

5.4.2.2 用不沾污试样的材料制成的工具从样锭的长棱上均匀刨取样屑（刨屑的部位要仔细清理，用工具刮去表层），每锭上刨取的试样量应不少于锭重的1%。

5.4.2.3 将样锭上的刨屑用不沾污试样的材料制成的工具弄碎至不大于2mm，混匀后用四分法缩分至重量不少于50g，分成三份，用于仲裁分析。

    - 检验结果判定

      - 如化学成分的分析结果与本标准规定（或订货合同）不符时，判该批产品为不合格。如发生争议时，仲裁分析结果为最终结果。

      - 表面质量和重量的检验结果不符合本标准规定时，按锭判不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 产品应有防氧化措施，采取抽真空包装或充氩气保护包装后封口，并在包装袋上贴上标签，注明：生产厂名称、商标、产品名称、牌号、产品编号、净重、执行标准及包装日期。

      - 高纯铟应包装成箱，每箱上注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 毛重、净重；

e) 防潮、轻放。

    - 包装、运输、贮存

      - 将密封于包装袋中的高纯铟放在泡沫塑料垫上装入符合环保要求的包装箱内，箱内空隙用填料塞紧。每箱重量不大于25kg,包装箱外用包扎带捆紧。

      - 高纯铟在运输和贮存过程中要清洁、防腐蚀、防受潮、防震动。

    - 质量证明书

每批产品都应附上质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）。

  - 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 锭型等特殊要求；

  - 产品数量；

  - 本标准编号；

  - 其他需要协商或增加的标准以外的内容。