前     言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员材料分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：南京中锗科技股份有限责任公司。

本标准参加起草单位：南京国盛电子有限公司

本标准主要起草人：赵立奎、张莉萍、谭卫东、金龙。

硅外延用三氯氢硅

- 范围

本标准规定了电子级三氯氢硅(SiHCl3)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安全、质量证明书和合同 (或订货单)内容。

本标准适用于以粗三氯氢硅为原料经过提纯而制得的硅外延用三氯氢硅（以下简称产品）。该产品主要适用于硅外延和集成电路上的各种含硅薄膜的制备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB 16483 化学品安全技术说明书编写规定

国务院令第344号  危险化学品安全管理条例

- 要求

3.1外观

产品为无色透明液体。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合下表的规定。

表1  主要化学成分

| 化学成分 / % |
| --- |
| SiHCl3， 不小于 | 其他氯硅烷 不大于 | 杂质含量/（×10-7），不大于 |
|  |  | Fe | Cr | Ni | Al | Mo | As | Sb | P | Mn | B | Cu | Co | V | C |
| 99.95 | 0.05 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 5000 |

- 试验方法

4.1外观

在用透明石英瓶取样时用目视的方法检查。

4.2 化学成分

4.2.1铁、铬、镍、铝、钼、砷、锑、磷、锰、硼、铜、钴、钒含量用电感藕合等离子质谱仪测定。

4.2.2 三氯氢硅纯度、其它氯硅烷、碳含量用气相色谱仪测定。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起（30日）内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样和检测由供需双方共同委托仲裁机构进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，以同批原料生产的产品为一批，每批重量不大于2t。

5.3 取样

产品应在不被空气沾污的情况下（高纯氮气：纯度≥99.999%保护）进行随机抽样，每批抽样量不少于200ml。抽样方法按GB/T6680的规定进行。

5.4 检验结果判定

检验结果应满足表1中所规定的技术要求，其中如有不合格项目时，允许在同批产品中加倍取样进行重复试检。重复试验结果如仍有一项不合格，则判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1产品标志

产品应贴上标签，其上注明：公司名称、商标、产品名称、批号、净重、执行标准、生产日期、保质期。

6.1.2包装标志

产品销售包装上应注上产品名称,公司名称。

6.1.3禁示标志

产品的禁示标志应符合GB 190的规定。

6.2 包装

产品采用不锈钢瓶包装（高纯氮气：纯度≥99.999%保护）。每瓶净含量为40kg或250kg。

6.3运输、贮存

6.3.1产品的运输和贮存应符合国务院令第344号。

6.3.2产品在运输过程中应小心轻放、避免剧烈振动、日光曝晒、严禁倒置、防止沾污。

6.3.3产品应贮存在通风、阴凉、干燥的库房内，在符合上述储运条件下，产品自生产之日起保质期为一年。

6.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)供方名称、地址、电话传真；

b)产品名称；

c)批号；

d)钢瓶号及钢瓶净重；

e)三氯氢硅净重；

f)各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g)本标准编号；

h)出厂日期（或包装日期）。

6.5使用说明书

6.5.1产品在使用过程中应防止与空气接触，以免被沾污。

6.5.2出厂产品应按GB16483规定提供MSDS。

- 合同 (或订货单)内容

本标准所列材料的合同 (或订货单)应包括下列内容:

a）产品名称;

b）化学成份(杂质含量)等特殊要求;

c）净重;

d）本标准编号;

e）其他。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

硅外延用三氯氢硅

Trichlorosilane for silicon epitaxial

(审定稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会